CAIET DE SARCINI

FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

C U P R I N S

CAP.I. GENERALITATI

Art. 1. Obiect si domeniu de aplicare

Art. 2. Prevederi generale

CAP.II. MATERIALE

Art. 3. Agregate naturale

Art. 4. Apa

Art. 5. Controlul calitatii agregatelor inainte de realizarea

straturilor de fundatie

CAP. III.  STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

Art. 6. Caracteristicile optime de compactare

Art. 7. Caracteristicile efective de compactare

CAP.IV. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

Art. 8. Masuri preliminare

Art. 9. Experimentarea executiei straturilor de fundatie

Art. 10. Executia straturilor de fundatie

- Fundatii din piatra sparta mare 63/80 pe un strat de balast

b. Fundatii din piatra sparta amestec optimal

Art. 11. Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatii

CAP. V. CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE

Art. 12. Elemente geometrice

Art. 13. Conditii de compactare

Art. 14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR

Art. 15. Receptia pe faze de executie

Art. 16. Receptia finala, la terminarea lucrarilor

Art. 17. Receptia finala

ANEXA – DOCUMENTE DE REFERINTA

# C A P I T O L U L I

### GENERALITI

## Art. 1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.

El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR 667 si SR 662 care trebuie sa fie indeplinite de materialele folosite si in STAS 6400 de stratul de piatra executat.

Art. 2. Prevederi generale

2.1. Fundatia din piatra sparta amestec optimal 0/63 se realizeaza intr-un singur strat a carui grosime este stabilita prin proiect.

2.2. Fundatia din piatra sparta 40/80, se realizeaza in doua straturi, un strat inferior de minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatra sparta de

12 cm, conform prevederilor STAS 6400.

2.3. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor masuri de imbunatatire a protectiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi coezive, stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0/63 se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi:

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare;

- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare.

Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, asa cum prevede la pct.2.2., acesta preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si masurile de evacuare a apei.

2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea proiectantului, verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, proiectantul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

C A P I T O L U L II

MATERIALE

Art. 3. Agregate naturale

3.1. Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate:

- Pentru fundatie din piatra sparta mare, 40/80:

- balast 0/63 mm in stratul inferior;

- piatra sparta 40/80 mm in stratul superior;

- split 16/25 mm pentru impanarea stratului superior;

- nisip grauntos sau savura 0/8 mm ca material de protectie.

- Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0/63 mm:

- nisip 0/4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul drumului este coeziv si nu se prevede  executia unui strat de forma sau balast 0/63 mm, pentru substratul drenant;

- piatra sparta amestec optimal 0/63 mm.

Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior este de macadam sau de beton de ciment.

3.2. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.3. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate aratate in tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa contina corpuri straine  vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

NISIP – conditii de admisibilitate conform SR 662.

Tabelul 1.

| CARACTERISTICI | CONDITII DE ADMISIBILITATE PENTRU: |  |
| --- | --- | --- |
|  | STRAT IZOLANT | STRAT DE PROTECTIE |
| Sort (ochiuri patrate) | 0/4 | 4/8 |
| Granulozitate: - continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max - continut de fractiuni sub 0,02 mm, %, max - conditii de filtru invers | 14 - 5d15p<d15f<5d35p | - 5 - |
| Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. | 6x10-3 | - |

BALAST – conditii de admisibilitate pentru fundatii conform SR 662.

Tabelul 2.

| CARACTERISTICI | CONDITII DE ADMISIBILITATE |
| --- | --- |
| Sort (ochiuri patrate) | 0/63 |
| Continut de fractiuni, %, max: - sub 0,02 mm - 0…63 mm | 3 100 |
| Granulozitate | Conform figurii 1 |
| Coeficient de neuniformitate (Un), min | 15 |
| Echivalent de nisip (EN), min. | 30 |
| Uzura cu masina tip Los Angeles | 50 |

PIATRA SPARTA – conditii de admisibilitate conform 667.

Tabelul 3.

| SORT CARACTERISTICA | SAVU-RA | PIATRA SPARTA |  |  | PIATRA SPARTA MARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONDITII DE ADMISIBILITATE |  |  |  |  |  |
|  | 0/8 | 8/16 | 16/25 | 25/40 | 40/63 | 63/80 |
| Continut de granule: - raman pe ciurul superior (dmax), %, max. - trec prin ciurul inferior (dmin), %, max. | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |
|  | - | 10 |  |  | 10 | 10 |
| Continut de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, %, max. | - | 10 |  |  | 10 | - |
| Forma granulelor: - coeficient de forma, %, max. | - | 35 |  |  | 35 | 35 |
| Coeficient de impuritati: - corpuri straine, %, max. - fractiuni sub 0,1 mm, %, max | 1 | 1 3 |  |  | 1 | 1 |
|  | - | 3 |  |  | Nu este cazul |  |
| Uzura cu masina Los Angeles, %, max. | - | 30 |  |  | Corespunzator clasei rocii conform tab. 2 si 3 din SR 667 |  |
| Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4) 5 cicluri, %, max. | - | 6 |  |  | 3 | Nu este cazul |

3.4. Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0/8, 8/16, 16/25, 25/40 si 40/63, fie direct de la concasare, daca indeplineste conditiile din tabelul 4 si granulozitatea conform tabelului 5 si figurii 2.

Amestecul pe santier se realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu patru compartimente.

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL – Conditii de admisibilitate.

Tabelul 4.

| CARACTERISTICI | CONDITII DE ADMISIBILITATE |  |
| --- | --- | --- |
| SORT | 0/40 | 0/63 |
| Continut de fractiuni, %, max: - sub 0,02 mm - sub 0,2 mm - 0…8 mm - 16…40 mm - 25…63 mm | 3 3…14 42…65 20…40 - | 3 2…14 35…55 - 20…40 |
| Granulozitate | Sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 si conform fig.2 |  |
| Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural) (EN), min. | 30 |  |
| Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max | 30 |  |
| Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4), 5 cicluri, % max. | 6 pentru split; 3 pentru piatra sparta mare 40/63 |  |

PIATRA  SPARTA AMESTEC OPTIMAL – Granulozitate.						Tabelul 5.

| DOMENIU DE GRANULOZITATE | LIMITA | TRECERI IN % DIN GREUTATE PRIN SITELE SAU CIURURILE CU DIMENSIUNI DE …IN MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 25 | 40 | 63 |
| 0…40 | Inferior | 0 | 2 | 3 | 12 | 28 | 42 | 60 | 75 | 90 | - |
|  | Superior | 3 | 10 | 14 | 30 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | - |
| 0…63 | Inferior | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | 31 | 48 | 60 | 75 | 90 |
|  | Superior | 3 | 10 | 14 | 27 | 42 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Conditii de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate si continutul de impuritati pentru piatra sparta amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 3 (pentru piatra sparta).

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare.

3.6. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare.

3.7. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile tabelului 6.

3.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;

- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laboratorul santierului.

3.9. In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra sparta amestec optimal aprovizionata, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 5, acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea  conditiilor calitative prevazute.

Art. 4. Apa

Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

Art. 5. Controlul calitatii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 6.

Tabelul 6.

| ACTIUNEA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA | FRECVENTA MINIMA |  | METODE DE DETERMINARE CONF. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LA APROVIZIONARE | LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA |  |
| Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
| Corpuri straine: - argila bucati - argila aderenta - continut de carbune | In cazul in care se observa prezenta lor | Ori de cate ori apar factori de impurificare | STAS 4606 |
| Continutul de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare | O proba la max. 500 mc pentru fiecare sursa | - | SR 667 |
| Granulozitatea sorturilor | O proba la max. 500 mc pentru fiecare sort si sursa | - | STAS 730 |
| Forma granulelor pentru piatra sparta | O proba la max. 500 to pentru fiecare sort si sursa | - | STAS 730 |
| Echivalentul de nisip (EN numai la produse de balastiera) | O proba la max. 500 mc pentru fiecare sursa | - | STAS 730 |
| Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4), 5 cicluri | O proba la max. 500 mc pentru fiecare sursa | - | STAS 4606 |
| Rezistenta la sfaramare prin compresiune la piatra sparta in stare saturata la presiune normala | O proba la max. 500 mc pentru fiecare sort de piatra sparta si sursa | - | STAS 730 |
| Uzura cu masina tip Los Angeles | O proba la max. 500 to pentru fiecare sort si sursa | - | STAS 730 |

C A P I T O L U L III

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

Art. 6. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatra sparta se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

- du max. P.M. – greutate volumica in stare uscata maxima exprimata in g/cm3

- Wopt P.M. – umiditatea optima de compactare, exprimata in %

Art. 7. Caracteristicile efective de compactare

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume:

- duef – greutatea volumica in stare uscata efectiva, exprimata in g/cm3

- Wef – umiditatea efectiva de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare, gc.

gc=duefdumaxP.M.x100

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art. 13.

C A P I T O L U L  IV

REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

Art. 8. Masuri preliminare

8.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.

8.3. Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatie – drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea – precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura inprealabil posibilitatea evacuarii apelor in afara suprafetei de lucru, in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului in cazul rambleelor.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau piatra sparta se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in lucru, functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

Art. 9. Experimentarea executiei straturilor de fundatie

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze experimentarea executarii straturilor de fundatie.

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie – strat de fundatie din piatra sparta mare 63/80 pe un strat de balast de min. 10 cm sau fundatie din piatra sparta amestec optimal 0/63, cu sau fara substrat de nisip in functie de solutia prevazuta in proiect.

In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63/80 experimentarea se va face separat pentru stratul inferior din balast si separat pentru stratul superior din piatra sparta mare.

In toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de min. 30 m cu latimea de cel putin 3,50 m (dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevazuta in proiect se poate executa intr-un singur strat sau doua si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta proiectantului, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren, dupa cum este cazul, stabilite de comun acord.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- Grosimea maxima  a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier;

- Conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului).

9.3. Intensitatea de compactare = Q/S

Q – volumul materialului pus in opera, in unitatea de timp (ore, zi, schimb), exprimat in mc;

S – suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp.

In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele  compactate de fiecare utilaj se cumuleaza.

9.4. In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63/80, se mai urmareste stabilirea corecta a atelierului de compactare, compus  din rulouri compresoare usoare si rulouri compresoare mijlocii, a numarului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata pana la fixarea pietrei sparte 63/80 si in continuare a numarului minim de treceri, dupa asternerea in doua reprize a splitului de impanare 16/25, pana la obtinerea inclestarii optime.

Compactarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata fundatiei de piatra sparta, iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate in fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate, fara ca stratul de fundatie sa sufere dislocari sau deformari.

9.5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarilor.

Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de santier pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor  ce se vor executa.

Art. 10. Executia straturilor de fundatie

A. Fundatii din piatra sparta mare 63/80 pe un strat de balast

- Executia stratului inferior din balast

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul, intr-un singur strat, avand grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se obtina 10 cm.

Asternerea si nivelarea se vor face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tanand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma, evitandu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.4. Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca stratul de fundatie sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau care raman dupa compactare, se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.

Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se niveleaza si apoi se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa executia stratului de fundatie cu balast inghetat.

10.7. Este interzisa de asemenea asternerea balastului, pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

b. Executia stratului superior din piatra sparta mare 63/80

10.8. Piatra sparta mare se asterne, numai dupa receptia stratului inferior de balast, care , prealabil asternerii, va fi umezit.

10.9. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize. Pana la inclestarea pietrei sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 to dupa care operatiunea se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Numarul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.

10.10. Dupa terminarea cilindarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16/25, care se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare, cu savura 0/8 sau cu nisip.

10.11. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra sparta mare astfel executat, se acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura).

In cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare.

B. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

10.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din pamanturi coezive si pe care nu se prevad in proiecte imbunatatiri ale patului sau realizarea de straturi de forma, se va executa in prealabil un substrat de nisip de 7 cm.

Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect pentru stratul de fundatie.

Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza.

10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra sparta amestec optimal se asterne cu un repartizor-finisor de asfalt, cu o eventuala completare a cantitatii de apa, corespunzatoare umiditatii optime de compactare.

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.14. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabilieste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

10.15. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.16. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor conform pct. 8.3.

10.17. Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactarea straturilor de fundatie din piatra sparta mare sau din piatra sparta amestec optimal se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.

Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate, pe toata grosimea stratului, se completeaza cu acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.

10.18. Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra sparta amestec optimal inghetata.

10.19. Este interzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

Art. 11. Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatie

11.1. In timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatra sparta mare 63/80, sau din piatra sparta amestec optimal, se vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul 7, cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- compozitia granulometrica a agregatelor;

- caracteristicile  optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, densitate maxima uscata);

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

Tabelul 7.

| NR.CRT. | DETERMINAREA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA | FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE PUNERE IN LUCRU | METODE DE VERIFICARE CONFORM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incercarea Proctor modificata: - strat balast - strat de piatra sparta amestec optimal | - | STAS 1913/13 |
| 2 | Determinarea umiditatii de compactare: - strat balast - strat de piatra sparta amestec optimal | Minim 3 probe la o suprafata de 2000 mp de strat | STAS 1913/1 |
| 3 | Determinarea grosimii stratului compactat: - toate tipurile de straturi | Minim 3 probe la o suprafata de 2000 mp de strat | - |
| 4 | Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S: - toate tipurile de straturi | Zilnic | - |
| 5 | Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice pe teren: - strat balast - strat de piatra amestec optimal | Minim 3 pct. Ptr. Suprafete <2000 mp si minim 5 pct. Pt. suprafete >2000 mp de strat | STAS 1913/15 STAs 12288 |
| 6 | Verificarea compactarii prin incercarea cu p.s. in fata compresorului | Minim 3 incercari la o suprafata de 2000 mp | STAS 6400 |
| 7 | Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie: - toate tipurile de straturi de fundatie | In cate doua puncte situate in profiluri transversale la distante de 10 m unul de altul pt. fiecare banda cu latime de 7,5 m. | Normativ CD 31 |

C A P I T O L U L  V

CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE

Art. 12. Elemente geometrice

12.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ±20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.

Abaterile limita la latime pot fi ±5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care se executa, prevazuta in proiect.

Abaterea limita la panta este ±4%, in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care se executa.

Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din proiect pot fi ±10 mm.

Art. 13. Conditii de compactare

13.1.Straturile de fundatie din piatra sparta mare 63/80 trebuie compactate pana la realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se executa compactarea.

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.

13.2. Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13:

- Pentru drumurile din clasele tehnice I, II si III

  - 100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;

  - 98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica II si III;

- Pentru drumurile din clasele tehnice IV si V:

  - 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;

  - 95%, in toate punctele de masurare.

13.3. Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera realizata daca valorile deformatiilor elastice masurate, nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile, care este de 250 sutimi de mm.

Art. 14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime astfel:

- In profil logitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si denivelarile admise pot fi de maximum ±2,0 cm, fata de cotele proiectate;

- In profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si denivelarile admise pot fi de maximum  ±1,0 cm, fata de cotele proiectate.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini, se va face corectarea suprafetei.

C A P I T O L U L  VI

RECEPTIA LUCRARILOR

Art. 15. Receptia pe faza determinanta

Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de lucrari ascunse.

Art. 16. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor

Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Art. 17. Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.

ANEXA

DOCUMENTE DE REFERINTA

I. ACTE NORMATIVE

Ordin comun MT/MI		 - Norme metodologice privind conditiile

nr. 411/1112/2000			   de inchidere a circulatiei si de instruire

publicat in MO 397/24.08.2000	    a restrictiilor de circulatie in vederea executarii

de lucrari  in zona drumului public si/sau

pentru protejarea drumului.

NGPM/1996	- Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr.  79/1998	- Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998	- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999	- Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

II. REGLEMENTARI TEHNICE

CD 31	- Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

III. STANDARDE

SR 662	- Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate.

SR 667	- Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate.

STAS 730	- Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare.

STAS 1913/1			- Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/13	- Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/15	- Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.

STAS 4606	- Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare.