CAIET DE SARCINI

IMBRACAMINTI RUTIERE DIN

### BETON DE CIMENT

#### C U P R I N S

##### CAP.I. GENERALITATI

Art.1. Obiect si domeniu de aplicare

Art.2. Prevederi generale

##### CAP.II. NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

Art.3. Cimenturi

Art.4. Agregate

Art.5. Apa

Art.6. Aditivi

Art.7. Otel beton

Art.8. Adaosuri

Art.9. Alte materiale

Art.10. Verificarea calitatii materialelor

##### CAP.III. STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

Art.11. Incercari preliminare

Art.12. Compozitia betonului rutier

##### CAP.IV. PREPARAREA BETONULUI RUTIER

Art.13. Statia de betoane

Art.14. Experimentarea prepararii betonului rutier în statie

Art.15. Prepararea propriu-zisa a betonului rutier

Art.16. Controlul calitatii betonului proaspat preparat

##### CAP.V. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI RUTIER

Art.17. Echipamente pentru executia betonului rutier

Art.18. Managementul traficului public si de santier

Art.19. Transportul betonului

Art.20. Lucrari pregatitoare

Art.21. Experimentarea punerii în opera a betonului rutier

Art.22. Punerea în opera propriu-zisa

Art.23. Masuri în cazul conditiilor meteorologice nefavorabile

Art.24. Protejarea suprafetei betonului proaspat

Art.25. Protejarea îmbracamintii proaspat turnata, de circulatia pietonala si auto

Art.26. Executarea rosturilor

Art.27. Colmatarea rosturilor

Art.28. Verificarea calitatii betonului rutier pus în opera

CAP.VI. CONTROLUL CALITATII, CONDITII TEHNICE, REGULI SI

###### METODE DE VERIFICARE

Art.29. Controlul calitatii

Art.30. Elemente geometrice

Art.31. Caracteristicile suprafetei îmbracamintii

Art.32. Prescriptii speciale

Art.33. Referinte ale specificatiilor tehnice

CAP.VII. RECEPTIA LUCRARILOR

Art.34. Receptia pe faze de executie – determinante

Art.35. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor)

Art.36. Receptia finala

ANEXA – REFERINTE NORMATIVE

CAPITOLUL I

GENERALITATI

Art.1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile privind conditiile generale care trebuie sa fie îndeplinite la prepararea, transportul, punerea în opera si controlul calitatii materialelor si a betonului, la realizarea îmbracamintii rutiere cu beton de ciment si se aplica la constructii, modernizari sau ranforsari de:

- drumuri publice;

- drumuri de exploatare (forestiere, petroliere, agricole, miniere);

- drumuri industriale interioare si exterioare;

- drumuri care sunt legate direct de reteaua drumurilor publice, chiar daca nu fac parte din categoriile enumerate mai sus;

- platforme industriale (auto sau de depozitare în aer liber);

- platforme de parcare, locuri de stationare, alei carosabile;

- platforme portuare;

- piste, cai de rulare si platforme aeroportuare, pentru care trebuie sa se respecte si prescriptiile tehnice în vigoare, specifice acestor lucrari.

Prevederile prezentului caiet de sarcini NU se aplica la:

- îmbracaminti din beton armat monolit;

- îmbracaminti executate din elemente prefabricate din beton sau beton armat;

- îmbracaminti din beton precomprimat;

- piste pentru ciclisti;

- trotuare si alei pentru pietoni.

Art.2. Prevederi generale

2.1. Imbracaminti rutiere cu beton de ciment sunt alcatuite din dale, delimitate între ele prin rosturi si se executa de regula într-un singur strat, în care betonul îndeplineste caracteristicile pentru un strat de uzura. In cazuri justificate tehnic si economic, în sistemul cofrajelor fixe, îmbracamintile se pot executa si în doua straturi, betonul din stratul superior îndeplinind caracteristicile pentru strat de uzura, iar betonul din stratul inferior, îndeplinind caracteristicile unui strat de rezistenta.

2.2. Imbracamintile rutiere cu beton de ciment pot fi executate în cofraje fixe, conform SR 183-1 sau în cofraje glisante, conform SR 183-2. Ambele variante au rezultate satisfacatoare, iar alegerea ramâne la latitudinea Antreprenorului, care, la executarea lucrarilor va respecta si prevederile Normativului NE 014.

2.3. Betoanele rutiere pentru realizarea îmbracamintilor de beton de ciment se clasifica dupa clase, pe baza criteriului rezistentei la încovoiere (Rînc.), pe care betonul trebuie sa-l obtina la 28 de zile.

Rezistenta caracteristica la încovoiere, Rkînc. se obtine din interpretarea statistica si se defineste ca valoare a rezistentei sub care se pot întâlni statistic cel mult 5% din rezistentele obtinute prin încercarea la încovoiere a epruvetelor de beton, la vârsta de 28 zile. Epruvetele prismatice au dimensiunile 150x150x600 mm si se încearca prin încarcare cu doua forte egale si simetrice.

Clasele de betoane rutiere se noteaza conform tabelului 1.

Tabel 1

| Clasa de beton rutier | Rkînc. – Mpa (N/mm2) |
| --- | --- |
| BcR 3,5 | 3,5 |
| BcR 4,0 | 4,0 |
| BcR 4,5 | 4,5 |
| BcR 5,0 | 5,0 |

2.4. In general, alegerea clasei de beton a îmbracamintii rutiere depinde de categoria sau clasa drumului, de intensitatea traficului si de caracteristicile geometrice ale drumului, prezentate în tabelul 2.

2.5. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.6. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.7. In cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune întreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

#### CAPITOLUL II

NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR

FOLOSITE STANDARDE DE PRODUS

Materialele din care se executa îmbracamintile de beton de ciment trebuie sa îndeplineasca conditiile de calitate în conformitate cu prevederile standardelor de materiale, dupa cum urmeaza:

- agregate naturale de balastiera – SR 662;

- agregate naturale de cariera – SR 667;

- ciment: tipurile I 42,5: I 42,5R – SR 388 si CD 40 – STAS 10.092;

- cenusa de termocentrala – STAS 8819;

- aditiv plastifiant mixt pentru betoane – STAS 8625;

- apa – STAS 790;

- fluid de protectie P45 – STAS 12.093;

- emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida – STAS 8877;

- otel beton OB 37 – STAS 438/1;

- hârtie rezistenta – STAS 3789;

- folii de polietilena – STAS 8171;

- bitum neparafinos pentru drumuri tip D80/100 – SR 754;

- filer – STAS 539;

- alte materiale si produse pentru colmatarea rosturilor: masticuri bituminoase gata preparate; chituri elastice pe baza de poliuretan sau silicon sau chituri tiocolice; profile de neopren sau snururi din materiale elastice speciale; toate aceste materiale trebuie sa fie normate sau agrementate, Beneficiarul aprobând tipurile care se vor utiliza.

Art.3. Cimenturi

3.1. La prepararea betoanelor se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate indicate în tabelul 3, conform prevederilor standardelor respective:

- ciment CD 40 pentru drumuri si piste de aeroporturi, STAS 10092;

- ciment Portland I 42,5R; SR 388;

- ciment Portland I 42,5; SR 388.

Tabel 3

| Caracteristicile cimentului | Ciment tip |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CD 40 | I 42,5 | I 42,5 R |
| Caracteristicile fizico-mecanice ale cimentului: |  |  |  |
| - priza începe dupa min.ore | 2 | 1 | 1 |
| - priza sfârseste dupa max.ore | 10 | - | - |
| - constanta de volum pe turte | buna | - | - |
| - constanta de volum pe ace Le |  |  |  |
| Chatelier max. mm | 10 | 10 | 10 |
| - finetea de macinare exprimata prin suprafata specifica (orientativ, rest pe sita 0,1) cm2/g | (10) | - | - |
| - rezistenta la întindere prin min. încovoiere: |  |  |  |
| - dupa 2 zile N/mm2 | 3,5 | - | - |
| - dupa 7 zile | 5,0 | - | - |
| - dupa 28 zile | 6,5 | - | - |
| - rezistenta la compresiune: min. |  |  |  |
| - dupa 2 zile N/mm2 | 15 | 10 | 20 |
| - dupa 7 zile | 26 | - | - |
| - dupa 28 zile | 40 | 42,5…62,5 | 42,5…6 |

3.2. Este indicat ca santierul sa fie aprovizionat de la o singura fabrica de ciment.

3.3. Daca Antreprenorul propune utilizarea mai multor tipuri de ciment, este necesara aprobarea Beneficiarului lucrarii. In acest scop, fiecare tip de ciment aprobat va fi utilizat pe portiuni distincte ale lucrarii, conform celor stabilite împreuna cu Beneficiarul.

3.4. Cimentul se va aproviziona în vrac, utilizând autocisterne sau containere speciale CF cu descarcare pneumatica, destinate exclusiv acestui produs sau în saci de hârtie, transportati în vagoane închise sau camioane acoperite.

3.5. Transportul, manipularea si depozitarea se vor efectua în conditiile necesare pentru ca cimentul sa fie ferit de umezeala, de impurificari (cu var, cenusa de termocentrala, filer, carbune, pamânt, alte materiale) si de amestecarea diferitelor tipuri de ciment.

3.6. Depozitarea cimentului se va efectua numai dupa constatarea existentei si analizarii certificatului de calitate sau a certificatului de garantie (când cimentul se preia de la o baza de aprovizionare) si dupa verificarea capacitatii libere de depozitare în silozuri sau încaperi special amenajate.

Cimentul aprovizionat în vrac se va depozita în silozuri, atât în cazul depozitelor de rezerva cât si în cazul celor de consum.

Cimentul aprovizionat în saci se va depozita în magazii, sacii asezându-se în stive, suprapunându-se maximum 10 saci si lasându-se spatii libere de 50 cm de la peretii exteriori.

Silozurile si depozitele vor fi marcate cu tipul cimentului; pe toata durata depozitarii se va tine evidenta loturilor de ciment, acesta utilizându-se în ordinea datelor de aprovizionare, dupa confirmarea prin buletine de laborator a calitatii cimentului la aprovizionare.

3.7. In cursul executiei, când apare necesara schimbarea sortimentului de ciment depozitat în silozuri, acestea se vor goli complet si se vor curata prin instalatia pneumatica apoi vor fi marcate corespunzator noului sortiment de ciment ce urmeaza a se depozita.

3.8. Nu se va utiliza ciment cu temperatura peste +50oC, iar durata de depozitare nu va depasi durata prescrisa de producator pentru tipul de ciment utilizat, durata decurgând de la data expedierii cimentului de la producator.

Cimentul cu o durata mai mare de depozitare sau cu un aspect care denota ca a fost influentat de umiditate sau impurificat, va putea fi întrebuintat numai dupa verificarea starii de conservare, în functie de reziduul pe sita ø 1 mm, si a rezistentei la compresiune, asa cum se indica în tabelul 4.

Tabel 4

| Reziduul pe sita ø1 mm, r % | Stare de conservare |
| --- | --- |
| 0 | Buna – ciment nealterat |
| max. 10% | Ciment cu început de alterare, putând fi utilizat în functie de rezultatele încercarilor fizico-mecanice la 2 (7) zile sau, în lipsa acestora va fi considerat de tip III-V 32,5 si folosit la betoane de clasa cel mult Bc 5. |
| peste 10% | Ciment alterat, putând fi utilizat numai la prepararea mortarelor |

3.9. In cazul în care cimentul nu îndeplineste conditiile prevazute în tabelul 3 va fi declasat si se va folosi ca atare.

3.10. Verificarea calitatii cimentului de catre Antreprenor, se va face în conformitate cu prevederile tabelului nr.9.

3.11. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii cimentului astfel:

- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare;

- într-un registru (registrul pentru ciment) rezultatele determinarilor efectuate în laborator.

Art.4. Agregate

4.1. Pentru prepararea betoanelor de ciment rutiere se vor utiliza urmatoarele sorturi de agregate:

- nisip natural, sorturile 0-4, conform SR 662;

- pietris concasat, sorturile 4-8; 8-16; 16-25(31), conform SR 662;

- agregate de cariera, concasare: criblura sorturile 8-16; 16-25 si piatra sparta (split) sort 25-40, conform SR 667.

NOTA: Pietrisul concasat NU se va utiliza la executarea pistelor aeroportuare, autostrazilor si drumurilor cu trafic foarte greu; ca agregat de balastiera (SR 662), se va utiliza numai sortul de nisip natural 0-4.

4.2. Sorturile de agregate utilizate în diferitele straturi ale îmbracamintilor sunt indicate în tabelul nr.5.

Tabel 5

|  | Imbracaminti executate | Natura agregatului | Sorturile agregatelor | Granulozitatea agregatului total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Într-un singur strat | Nisip natural | 0-4 | 0-25 |
|  |  | Criblura | 8-16 si 16-25 |  |
|  |  | Nisip natural | 0-4 | 0-40 |
|  |  | Criblura | 8-16 si 16-25 |  |
|  |  | Piatra sparta (split) | 25-40 |  |
|  |  | Nisip natural | 0-4 | 0-25(31) |
|  |  | Pietris concasat*) | 4-8, 8-16 si 16-25(31) |  |
| B | In doua straturi: - stratul de uzura | Nisip natural | 0-4 | 0-25 |
|  |  | Criblura | 8-16 si 16-25 |  |
|  |  | Nisip natural | 0-4 | 0-25(31) |
|  |  | Pietris concasat*) | 4-8, 8-16 si 16-25(31) |  |
|  | - stratul de rezistenta | Nisip natural | 0-4 | 0-40 |
|  |  | Criblura | 8-16 si 16-25 |  |
|  |  | Piatra sparta (split) | 25-40 |  |
|  |  | Nisip natural | 0-4 | 0-25(31) |
|  |  | Pietris concasat | 4-8, 8-16 si 16-25(31) |  |

NOTA: *)La prepararea betoanelor din straturile de uzura pentru: locurile de stationare, platforme de parcare auto, industriale si portuare, strazi si drumuri de exploatare cu o banda de circulatie precum si alei carosabile, se poate înlocui criblura cu pietris concasat.

4.3. Agregatele trebuie sa provina din roci omogene în ce priveste compozitia mineralogica, fara urme vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanica, si lipsite de pirita, limonita sau saruri solubile.

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci cu continut de silice microcristalina sau amorfa, deoarece reactioneaza cu alcaliile din cimenturi.

4.4. Criblurile si spliturile trebuiesc obtinute din roci de clasa A si/sau B, conform tabelului 3 din SR 667.

4.5. Agregatele trebuie sa îndeplineasca conditiile de admisibilitate indicate în    tabelul 6.

4.6. Agregatele naturale se aprovizioneaza din timp, în depozite, în cantitati suficiente, pentru a asigura omogenitatea si constanta caracteristicilor lor precum si continuitatea proceselor tehnologice în care sunt utilizate.

Aprovizionarea agregatelor la statia de betoane se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare.

4.7. Transportul, manipularea si depozitarea agregatelor naturale se efectueaza în conditii care sa le fereasca de împrastiere, impurificare sau amestecare între sorturi.

4.8. Agregatele naturale se depoziteaza, intermediar si final, pe platforme betonate, cu pante si rigole pentru evacuarea apelor. In vederea depozitarii separate, a diferitelor sorturi, se vor creea compartimentele necesare, cu înaltimea corespunzatoare evitarii amestecarii sorturilor. Compartimentele se vor marca cu tipurile de sorturi depozitate.

In cazul unor volume reduse de agregate, depozitarea se efectueaza pe platforme din lemn, în lazi sau folosind amenajari recuperabile. Pentru depozitele de consum, cu volum redus de agregate, se pot folosi silozuri.

Este interzisa depozitarea agregatelor direct pe pamânt sau pe platforme doar balastate.

4.9. Drumurile de acces la depozite trebuie sa fie amenajate pentru a evita antrenarea de noroi si alte materiale în depozite, de catre mijloacele de transport. In cazul aprovizionarii pe calea ferata, rampele de descarcare vor fi betonate si dimensionate cu spatii suficiente pentru evitarea amestecarii sorturilor. Se va asigura un spatiu (compartiment) pentru depozitarea loturilor refuzate.

4.10. Verificarea calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face în conformitate cu prevederile tabelului nr.9.

4.11. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- într-un dosar, vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;

- într-un registru (registrul pentru încercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

Art.5. Apa

5.1. Apa utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa, dar în acest din urma caz trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice prevazute în STAS 790.

Metodele de determinare sunt reglementate prin acelasi STAS 790.

5.2. Verificarea se face la începerea lucrarilor si se repeta ori de câte ori se observa ca se schimba caracteristicile apei.

5.3. In timpul utilizarii pe santier, se va evita poluarea apei cu detergenti, materiale organice, uleiuri, argile etc.

5.4. Verificarea calitatii apei se va face conform tabelului 9.

Art.6. Aditivi

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor rutiere se va face conform prevederilor Codului de Practica NE 012.

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinatiei de aditivi se va face luând în considerare recomandarile din tabelul 4.4. si din Anexele 1.3. si 1.4. ale Codului de Practica.

In general, la prepararea betoanelor rutiere se vor utiliza:

- obligatoriu, un aditiv antrenor de aer;

- aditiv reducator de apa, pentru îmbunatatirea lucrabilitatii (utilizarea de aditiv nu trebuie sa conduca la reducerea dozajului de ciment);

- obligatoriu, aditiv accelerator sau întârzietor de priza în cazurile indicate la   punctul 6.2.

6.1. Antreprenorul poate folosi la prepararea betoanelor rutiere aditivul mixt (dispersant si antrenor de aer) Disan A conform STAS  8625 sau alt produs agrementat tehnic pentru nivelul de calitate cerut. Acesti aditivi vor fi aprobati de catre Beneficiarul lucrarii pe baza studiilor preliminare efectuate în scopul stabilirii compozitiei betonului.

Caracteristicile fizico-chimice ale aditivului Disan A sunt aratate în tabelul 7.

Tabel 7

| Caracteristici | Conditii de admisibilitate | Determinare conform |
| --- | --- | --- |
| Aspect | praf de culoare cafeniu deschis | vizual |
| Continut de substanta uscata, %, min. | 90 | STAS 8625 |
| Substante insolubile în apa, %, max. | 2,0 |  |
| Substante reducatoare, %, max. | 5,5 |  |
| Continut de cenusa, % | 16…20 |  |
| pH-ul solutiei cu concentratia în 1% | 4,5…5,5 |  |

NOTA: Valorile din tabel se refera la substanta uscata la o temperatura de 105oC ± 5oC

6.2. In conformitate cu prevederile tabelului 4.4. din Codul de Practica NE 012, pentru reglarea procesului de întârziere sau accelerare de priza, în functie de cerintele impuse de tehnologiile speciale de executie, la prepararea betoanelor rutiere se vor folosi aditivi acceleratori de priza sau întârzietori de priza, obligatorii, în urmatoarele cazuri:

- întârzietor de priza + superplastifiant (plastifiant) la betoane turnate pe timp calduros;

- accelerator de priza + anti-înghet la betoane turnate pe timp friguros.

6.3. Fiecare lot de aditivi, trebuie sa fie însotit de certificatul de calitate eliberat de producator. Nu se admite utilizarea loturilor de aditivi pentru care nu exista certificat de calitate.

6.4. Depozitarea si pastrarea aditivilor se va face în ambalajul original si în încaperi uscate (ferite de umiditate).

Capacitatea de stocare va fi pentru o cantitate necesara în minimum 3 zile de productie.

6.5. Recipientele în care se prepara solutia de aditiv, vor fi bine curatate în interior, de orice impuritati (praf, grasimi, pacura etc.) înainte de utilizare si nu vor fi folosite decât în acest scop.

6.6. Solutia de Disan A se va pastra în recipiente metalice închise, pentru a se evita impurificarea sau modificarea concentratiei, datorita evaporarii apei.

Pentru a evita decantarea solutiei de aditivi, mijloacele de stocare vor fi prevazute cu dispozitive de agitare.

6.7. Verificarea calitatii aditivilor se va face conform tabelului 9.

Art.7. Otel beton

7.1. Pentru executarea ancorajelor practicate în sistemul cofraje fixe sau glisante se va folosi otelul beton rotund de ø 10 mm, respectiv 12 mm, tip OB 37, conform STAS 438/1.

7.2. Gujoanele utilizate pentru realizarea rosturilor transversale de dilatatie în sistemul cofraje glisante vor fi din otel rotund, neted, de ø 25-30 mm si 500-600 mm lungime, conform STAS 333.

7.3. La livrare, otelul beton va fi însotit de certificatul de calitate emis de producator.

7.4. Otelul beton se va depozita si pastra în conditii care sa evite favorizarea corodarii si murdaririi acestuia cu pamânt sau alte materiale.

7.5. Verificarea calitatii otelului beton se va face conform tabelului 9.

Art.8. Adaosuri

8.1. La prepararea betoanelor de ciment pentru stratul de rezistenta al îmbracamintei rutiere, realizate cu betoane de clasa BcR 4,0 si BcR 3,5 se poate folosi ca adaos, cenusa de termocentrala, cu respectarea prevederilor din “Normativul pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusa de termocentrala”, indicativ CD 147.

8.2. Cenusa de termocentrala se obtine prin depunerea electrostatica sau mecanica a particulelor asemanatoare prafului, din gazele de ardere de la cuptoarele alimentate cu carbune macinat.

Conform SR 388, pct.3.2.2.4. cenusile obtinute prin alte metode nu trebuie sa fie adaugate în cimentul utilizat la prepararea betoanelor rutiere.

8.3. Cenusa de termocentrala se transporta, se manipuleaza si se depoziteaza astfel încât sa fie ferita de impurificari si de modificari ale caracteristicilor fizico-chimice ale acesteia. Cenusa de termocentrala poate fi transportata în vrac sau în saci de plastic, cu luarea de masuri identice cu cele indicate în cazul transporturilor de ciment.

8.4. Depozitarea cenusilor de termocentrala se face în silozuri, magazii sau în depozite acoperite (soproane etc.), iar durata de depozitare nu va depasi 6 luni.

Cantitatea de cenusa depozitata trebuie sa corespunda cu cea pentru cel putin a unei zile întregi de productie.

Caracteristicile tehnice ale cenusei de centrala termoelectrica trebuie sa corespunda prevederilor din STAS 8819 si celor din tabelul 8.

Tabel 8

| Caracteristici | Conditii de admisibilitate | Determinare conform |
| --- | --- | --- |
| Umiditate, %, max. | 1 | SR 3832-2 |
| Finetea exprimata prin rezidiu pe sita cu tesatura de sârma 0,2; % max. | 10 | SR 227-2 |
| Substante combustibile, % max. | 5 | SR 3832-7 |
| Suma oxizilor (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3), % max. | 70 | SR 3832-2 SR 3832-3 |
| Oxid de magneziu (MgO), % max. | 4 | SR 3832-4 |
| Trioxid de sulf (SO3), % min. | 3 | SR 3832-5 |

Art.9. Alte materiale

Pentru realizarea îmbracamintilor de beton de ciment mai sunt necesare si urmatoarele materiale:

- Hârtie rezistenta Kraft (125 g/m) conform STAS 3789 sau folie de polietilena de joasa densitate (0,06 mm grosime) conform STAS 8171, pentru:

- executia îmbracamintilor din beton de ciment pe fundatie de balast sau piatra sparta;

- izolarea contra aderentei la beton a unei jumatati din ancorele de otel ce trebuiesc fixate în rosturile longitudinale de contact ale îmbracamintilor de beton de ciment executate în cofraje fixe.

- Produse de protectie a suprafetei betonului proaspat, contra evaporarii apei, cum sunt:

- acoperisuri mobile;

- fluid de protectie P 45, conform STAS 12093;

- emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida, conform STAS 8877.

- Produse de colmatare a rosturilor:

- la cald, cu mastic bituminos alcatuit din:

-bitum tip D 80/100, conform SR 754;

-filer de calcar, conform STAS 539;

-DANUVAL tip I, sort 13, conform reglementarilor tehnice în vigoare.

- la rece, cu unul din urmatoarele produse, conforme cu reglementarile tehnice în vigoare:

-ASROBIT;

-Prefabricate din neopren sau cauciuc.

- Aditivi superplastifianti pentru fluidizarea betonului, necesar la:

- betoane în spatii înguste (supralargiri în curbe, parcari auto, acostamente, banchete);

- înlocuirea partiala sau totala a unor dale cu defectiuni;

- repararea degradarilor îmbracamintilor din beton de ciment (ruperi la margini ale dalelor, zone faiantate, ruperi la colturi).

Art.10. Verificarea calitatii materialelor

10.1. Controlul calitatii materialelor se efectueaza preliminar (pentru aprobarea furnizorilor si a retelelor) si la aprovizionare si înainte de utilizare.

10.2. Verificarile la aprovizionare si înainte de utilizarea materialelor, care trebuie efectuate si frecventa acestora sunt cele prevazute în tabelul 9.

CAPITOLUL III

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

Art.11. Incercari preliminare

11.1. Antreprenorul are obligatia de a lua masuri în vederea stabilirii, pe baza de încercari preliminare efectuate de catre un laborator de specialitate, a compozitiei betonului rutier care sa asigure obtinerea tuturor caracteristicilor cerute betonului în stare proaspata si întarita, conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

11.2. Incercarile preliminare vor începe cu cel putin 90 zile înainte de începerea lucrarilor de betonare, iar compozitia betonului adoptata pe baza rezultatelor obtinute din aceste încercari va fi aprobata de Beneficiarul lucrarii.

11.3. Din încercarile preliminare trebuie sa rezulte variatiile admisibile ale compozitiei, care sa permita adaptarea ei la conditiile santierului, pastrând caracteristicile betonului în ceea ce priveste lucrabilitatea, continutul de aer oclus si rezistentele mecanice.

11.4. Dozajele admise, de ciment si aditiv si raportul A/C, conform SR 183-1 tabel 3 si SR 182-2 pct.2.3.4. sunt indicate în tabelul 10.

11.5. Caracteristicile betonului rutier întarit care trebuie îndeplinite la stabilirea retetelor prin încercarile preliminare trebuie sa fie cu 10% mai mari decât cele obligatorii la executie, pentru a exista garantia acoperirii diferentelor între conditiile de laborator si cele de santier.

Valorile pentru retete sunt indicate în tabelul 11.

Tabel 11

Caracteristicile betonului întarit la încercari preliminare

| Nr. crt. | Conditii tehnice (preliminar, la retete) | Clasa betonului rutier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BcR 3,5 | BcR 4,0 | BcR 4,5 | BcR 5,0 |
| 1 | Rezistenta caracteristica la încovoiere (Rkinc.) determinata la 28 zile pe epruvete prismatice 150x150x600 mm Mpa min. | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,5 |
| 2 | Rezistenta medie la compresiune determinata la 28 zile pe cuburi cu latura de 150(141) mm sau fragmente de prisme cu latura sectiunii 150 mm (Rc med.) MPa | 34,0 | 39,0 | 44,5 | 50 |
| 3 | Gradul de gelivitate al betonului determinat conform STAS 3518 | G 100 | G 100 | G 100 | G 100 |

NOTA: Incercarile la compresiune pe fragmentele de prisma sunt informative

Art.12. Compozitia betonului rutier

12.1. Compozitia betonului rutier se realizeaza cu agregate naturale prelucrate, apa, ciment si aditivi în conformitate cu prevederile urmatoare:

12.1.1. In sistemul cofraje fixe

- Imbracamintile ce se executa într-un singur strat se realizeaza cu agregate concasate 0...25 mm conform limitelor din fig.1 sau 0...40 mm conform limitelor din fig.2, iar cele ce se executa în doua straturi se realizeaza cu agregate concasate 0...25 mm conform fig.1 în cazul stratului de uzura si 0...31 mm conform fig.3 sau 0...40 mm conform fig.2 în cazul stratului de rezistenta.

NOTA: In lipsa sortului de agregate pietris sort 8-16, respectiv criblura sort 8-16, se poate  realiza si un beton cu granulozitate discontinua, având agregatul total în limitele curbelor granulometrice din fig.4, 5 si 6. Acest tip de beton nu se aplica la autostrazi, drumuri publice cu trafic foarte greu, piste, cai de rulare si platforme aeroportuare.

- Betonul din stratul de uzura al îmbracamintei din beton de ciment se realizeaza cu nisip natural (SR 662) si agregate concasate (criblura) (SR 667).

- Betonul din stratul de rezistenta al îmbracamintilor din beton de ciment rutiere pentru drumuri si strazi cu trafic greu, mediu sau usor si piste aeroportuare interne, se realizeaza cu nisipul natural de râu si pietris (SR 662), sau piatra sparta (split) (SR 667).

In cazul locurilor de stationare, platformelor de parcare si supralargirilor în curbe, se poate folosi beton rutier fluidifiat conform prescriptiilor tehnice în vigoare.

12.1.2. In sistemul cofraje glisante

Curba granulometrica a amestecului total se realizeaza cu agregate 0...25 mm si trebuie sa se situeze între limitele domeniului hasurat din fig.7 sau cu agregate 0...40 mm, caz în care trebuie sa se situeze între limitele domeniului hasurat din fig.8.

12.2. La stabilirea compozitiei betonului rutier se vor aplica cerintele de baza din Codul de Practica NE 012, cap.6, adaptate la specificul betoanelor rutiere si se vor respecta prevederile anexei II.1 din Normativul pentru executarea îmbracamintilor rutiere din beton de ciment în sistemele cofraje fixe si glisante, indicativ NE 014.

12.3. Zonele granulometrice ale agregatului total la betoanele pentru îmbracaminti rutiere sunt cele din tabelul 12 si figurile 1,2,3,4,5,6,7 si 8.

12.4. Caracteristicile betonului rutier proaspat sunt indicate în tabelul 13.

Tabel 13

Caracteristicile betonului proaspat

| Nr. crt. | Caracteristicile betonului proaspat |  |  | Determinare conform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Valoarea |  |  |
|  |  | Sistem cofraje fixe | Sistem cofraje glisante |  |
| 1 | Lucrabilitatea: -prin metoda tasariii, cm, max. | 3 | - | STAS 1759 |
|  | -prin metoda gradului de compactare | 1,15...1,35 | 1,15...1,35 |  |
|  | -prin metoda de remodelare Webe, sec. | - | 10-15 |  |
| 2 | Densitatea aparenta kg/m3 | 2400 ± 40 | 2400 ± 50 |  |
| 3 | Continutul de aer oclus % | 3,5 ± 0,5 | 4 - 6 | STAS 5479 |

12.5. Caracteristicile betonului rutier întarit sunt indicate în tabelul 14.

Tabel 14

Caracteristicile betonului întarit

| Nr. crt. | Conditii tehnice care trebuie îndeplinite de betonul întarit, la executie | Clasa betonului rutier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BcR 3,5 | BcR 4,0 | BcR 4,5 | BcR 5,0 |
| 1 | Rezistenta caracteristica la încovoiere (Rkinc.) determinata la 28 zile pe prisme 150x150x600 mm MPa, min. | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 2 | Rezistenta medie la compresiune (Rc) determinata la 28 zile pe cuburi cu latura de 150(141) mm, fragmente de prisme cu latura sectiunii 150 mm, conform STAS 1275 sau carote, conform Instructiunilor C 54 Mpa, min. | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 3 | Gradul de gelivitate al betonului determinat conform STAS 3518 | G 100 | G 100 | G 100 | G 100 |

CAPITOLUL IV

PREPARAREA BETONULUI RUTIER

Utilajele si echipamentele necesare executarii îmbracamintilor rutiere din beton de ciment trebuie selectate în conformitate cu prevederile Contractului, Proiectului si Caietului de Sarcini, iar preliminar acestea trebuie prezentate Beneficiarului pentru aprobare.

Antreprenorul trebuie sa asigure functionarea pe santier a statiei de betoane si a echipamentelor pentru asternerea betonului.

Art.13. Statia de betoane

13.1. Prin statia de betoane se întelege orice unitate sau instalatie care produce si livreaza beton, fiind dotata cu una sau mai multe centrale de beton.

13.2. Productivitatea practica a statiei de betoane trebuie sa fie cel putin egala cu cea a utilajului de punere în opera a betonului, pentru a se evita stationarea acestuia.

13.3. Statia de betoane, trebuie sa fie amplasata la o distanta fata de punctul de lucru, corespunzatoare unui timp de transport al betonului de maximum 45 minute.

13.4. Statia de betoane trebuie sa dispuna de:

- depozite de agregate, având compartimente amenajate pe o platforma betonata si cu scurgerea apelor asigurata;

- silozuri de ciment, marcate, având capacitatea corelata cu capacitatea de productie a statiei;

- silozuri pentru cenusi de termocentrala în cazul ca se folosesc; instalatia de preparare, rezervoare si dozatoare;

- instalatie pentru încalzirea apei si agregatelor;

- centrala sau centrale de beton în buna stare de functionare;

- buncare de descarcare a betonului preparat;

- dotari care sa asigure spalarea malaxoarelor, buncarelor si mijloacelor de transport;

- laborator amenajat si dotat corespunzator;

- dotari privind protectia muncii si PSI.

13.5. Centrala de beton trebuie sa fie de tip discontinuu de dozare si malaxare cu functionare automata, cu urmatoarele caracteristici:

- înregistrarea puterii de malaxare;

- dozarea agregatelor si a cimentului, se face gravimetric;

- dozarea apei si a solutiei de aditivi, se face volumetric cu dozatoare automate sau cu contoare cu debitmetru cu precizie de 1% cu totalizator si revenire automata la zero dupa fiecare sarja;

- masurarea continua a umiditatii agregatelor, obligatoriu în pâlnia de alimentare;

- durata de amestecare va fi de cel putin 60 secunde (90 secunde în eventualitatea utilizarii si a cenusei de termocentrala), la betoanele îmbracamintilor în cofraje fixe si de 90...120 secunde, la betoanele îmbracamintilor în cofraje glisante.

13.6. Utilajul de dozare trebuie sa fie automat iar daca se folosesc cofrajele glisante, productivitatea trebuie sa fie adecvata pentru a mentine o miscare uniforma a masinii de pavat de cel putin 0,75 m pe minut. La determinarea cerintelor de capacitate a utilajului de dozare, trebuie sa se tina seama de raportul specific pentru constructia îmbracamintilor pe timp calduros.

Agregatele, cimentul si aditivii trebuie dozati în functie de greutate, în timp ce apa se poate doza fie în functie de greutate, fie în functie de volum. Utilajele de dozat trebuie verificate si gradate saptamânal. Cântarele agregatelor si cimenturilor de la instalatia de dozat trebuie verificate folosind greutatile standard.

Abaterile permise de dozaj ale utilajului sunt:

± 3% pentru agregate si amestecuri;

± 2% pentru ciment, apa, var;

± 5% pentru aditivi;

± 3% pentru cenusi.

Tolerantele sunt exprimate în functie de greutatea teoretica a fiecarui material, potrivit setarii utilajului de dozare.

13.7. Instalatiile de preparare vor dispune de buncare intermediare cu capacitatea egala cu 3 sarje, iar pentru evitarea segregarii, descarcarea betonului în buncare se va face axial, prin intermediul unui jgheab si a unei pâlnii de min.0,50 m înaltime. La utilizarea simultana a mai multor instalatii, acestea trebuie sa dispuna de conditii identice (componenti, dozare, lucrabilitate beton etc.) pentru a asigura livrarea de betoane identice.

Nu se admite mentinerea betonului în buncar mai mult de 15 minute de la descarcarea primei sarje, iar durata totala de încarcare a mijlocului de transport nu va depasi 20 minute.

Buncarele vor fi curatite cel putin de doua ori pe schimb sau la întreruperi mai mari de o ora.

13.8. Antreprenorul va prezenta comisiei de atestare numita pentru verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute la punctele 13.4., 13.5 si 13.6, lista reglajelor efectuate la centrala de beton, care va controla daca toate punctele prevazute au fost verificate si în special:

- verificarea si etalonarea basculelor si a dozatoarelor volumetrice;

- functionarea eficace a dispozitivelor de obturare (deschidere-închidere) a agregatelor si cimenturilor si eventual adaosurilor;

- starea malaxoarelor, în special uzura paletilor;

- functionarea automatizata.

Toate aceste verificari se vor face fara a prepara beton.

13.9. Inainte de începerea productiei de beton, se va efectua un test de functionare a statiei de betoane. In timpul testului de functionare, Antreprenorul trebuie sa evalueze si sa verifice modul de intrare al agregatelor în malaxor, dozajul materialelor, timpul de amestecare, etc. în conformitate cu specificatiile tehnice ale statiei de betoane si cu normele si reglementarile din prezentul caiet de sarcini. In timpul productiei, statia de betoane va fi testata periodic, cel putin o data la 3 luni, în conformitate cu normele si regulamentele existente.

Rezultatele testelor se vor introduce în declaratia de productie a betonului.

13.10. Documentatia completa, referitoare la unitatea de producere a betonului, va fi transmisa Inspectoratului de Stat în Constructii, pentru autorizare, conform legislatiei în vigoare. Productia de beton poate începe doar dupa ce statia de betoane a fost autorizata de catre ISC si aprobata de catre Beneficiarul lucrarii.

Art.14. Experimentarea prepararii betonului rutier în statie

Inainte de începerea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa faca experimentarea prepararii betonului rutier în statie, pentru a verifica daca folosind mijloacele santierului, reteta betonului stabilita în laborator permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.

Incercarile trebuiesc repetate pâna la obtinerea rezultatelor satisfacatoare privind:

- lucrabilitatea;

- continutul în aer oclus;

- omogenitatea betonului;

- rezistenta la încovoiere.

In cazul centralelor de beton cu doua malaxoare încercarea de verificare a omogenitatii se va face pentru ambele malaxoare.

Cu ocazia acestor verificari se va verifica si durata minima de malaxare, necesara pentru a asigura o buna omogenizare a betonului.

Probele pentru verificari se vor lua din cel putin 6 amestecuri diferite, pe care se vor determina caracteristicile aratate la capitolul II art.12, Compozitia betonului.

Art.15. Prepararea propriu-zisa a betonului rutier

15.1. Este interzisa prepararea betonului în instalatiile care nu asigura respectarea abaterilor prevazute la pct.13.6. sau la care dispozitivele de dozare, cu care sunt echipate, sunt defecte.

Antreprenorul raspunde permanent de buna functionare a mijloacelor de dozare, verificându-le ori de câte ori este necesar, dar cel putin o data pe saptamâna.

15.2. Cantitatea de apa corespunzatoare unui amestec se va corecta tinând seama de umiditatea agregatelor si de solutia “Disan A”, astfel încât sa se respecte raportul A/C avut în vedere la stabilirea retetei.

15.3. Ordinea de introducere a materialelor componente în malaxor se face conform prevederilor cartii tehnice a utilajului respectiv.

15.4. Pe parcursul prepararii betonului, laboratorul statiei poate modifica reteta, în functie de rezultatele încercarilor privind umiditatea si granulozitatea agregatelor, si de densitatea aparenta, de lucrabilitatea si volumul de aer oclus al betonului proaspat, în situatiile reale existente, cu conditia realizarii caracteristicilor tehnice cerute prin caietul de sarcini.

15.5. La terminarea unui schimb sau întreruperea prepararii betonului pe o durata mai mare de o ora, malaxorul va fi spalat cu jet de apa sau apa cu pietris.

15.6. Se va evita golirea malaxoarelor direct în mijloacele de transport, recomandându-se folosirea de buncare intermediare. Pentru evitarea segregarii betonului, buncarele vor fi încarcate axial prin intermediul unor jgheaburi si a unei pâlnii de minimum 0,5 m înaltime.

Nu se admite mentinerea betonului în buncar mai mult de 15 minute.

Buncarele intermediare vor fi curatate cel putin de doua ori într-un schimb.

15.7. Temperatura betonului proaspat masurata în mijloacele de transport înaintea plecarii de la statie trebuie sa se situeze în intervalul +5o…+30oC, iar la punerea în opera sa nu depaseasca 30oC.

Art.16. Controlul calitatii betonului proaspat preparat

16.1. Pentru asigurarea caracteristicilor betonului proaspat precizate la punctul 12.4. tabelul 13, în scopul evitarii punerii în opera a unui beton necorespunzator, se vor face în prealabil, la statia de betoane, determinari pe betonul proaspat.

16.2. Controlul operativ al calitatii betonului se va face conform prevederilor din Anexa I.3. la Normativul NE 014.

Ori de câte ori un rezultat se situeaza în afara limitelor admise, indicate la punctul 12.4., se va repeta imediat determinarea respectiva.

Daca si la o noua determinare rezultatul nu se înscrie în limitele admise, se va sista prepararea betonului si se vor stabili, dupa caz, masurile tehnologice ce se impun: corectarea cantitatii de apa, a proportiilor sorturilor de agregate sau aditivi, a temperaturii componentilor si verificarea instalatiei.

Dupa aplicarea masurilor stabilite si dupa reluarea prepararii betonului, determinarea caracteristicilor respective se va face la fiecare amestec, adoptându-se eventualele corectii succesive pâna când se constata ca cel putin 3 rezultate consecutive se înscriu în limitele admise.

16.3. In continuare, controlul se va face cu frecventa prevazuta în tabelul 15.

16.4. Calitatea betoanelor din îmbracamintile rutiere, se va aprecia pe baza rezultatelor înregistrate în evidentele de laborator si buletinele de încercare a epruvetelor confectionate la statia de betoane, încercate si prelucrate la laboratoarele de specialitate ale Antreprenorului, care vor tine evidenta zilnica pe formularul “Registrul pentru evidenta prepararii si punerii în opera a betoanelor rutiere”, conform Anexei I.4 din Normativul NE 014, privind betonul preparat:

- compozitia betonului realizat;

- caracteristicile betonului proaspat (lucrabilitate, densitate, continut de aer oclus, temperatura);

- confectionarea epruvetelor de beton pentru determinarea rezistentelor mecanice.

16.5. Seful punctului de lucru va tine evidenta betonului turnat pe formularul tipizat “Condica pentru evidenta betoanelor turnate”, unde se vor consemna zilnic:

- cantitati de beton turnate;

- elemente turnate;

- confectionarea epruvetelor de control si rezultatele încercarilor mecanice pe betonul întarit.

CAPITOLUL V

PUNEREA IN OPERA A BETONULUI RUTIER

Art.17. Echipamente pentru executia betonului rutier

17.1. Imbracamintile rutiere din beton de ciment pot fi executate în doua metode:

- cu cofraje fixe (longrine metalice);

- cu cofraje glisante (utilaj mobil, pe senile, ghidat electronic în plan orizontal si vertical, dotat cu un senzor de directie, unul de nivel, cu doua unitati de vibratie, o curea transportatoare si cofraje).

17.2. Antreprenorul va alege metoda de lucru care va fi folosita.

Pentru aceasta, înainte de începerea lucrarilor de executie, Antreprenorul va trebui sa prezinte Beneficiarului spre aprobare metoda aleasa pentru executia îmbracamintii din beton de ciment.

17.3. Procedura va contine descrierea tehnologiei de executie adoptata, ce trebuie verificata la începerea lucrarilor, pe un sector de proba (300-600 m lungime) si va contine:

- descrierea detaliata a echipamentului;

- descrierea detaliata a întregului proces de executie a lucrarilor, inclusiv pregatirea fundatiei, realizarea betonului, transportul, turnarea si conservarea;

- documentatia trebuie sa contina informatii ca: viteza utilajului, intensitatea vibrarii betonului, grosimea stratului de beton (înainte de vibrarea si finisarea stratului de beton), nivelarea suprafetei, protejarea betonului finisat, taierea rosturilor si finisarea.

Art.18. Managementul traficului public si de santier

Antreprenorul trebuie sa prezinte preliminar autoritatilor competente si Beneficiarului un plan cu managementul traficului, care sa contina descrierea detaliata a tuturor masurilor necesare diminuarii efectelor ivite pe timpul executiei în zonele de trafic. Managementul traficului se va face în deplina conformitate cu normele si reglementarile în vigoare.

Art.19. Transportul betonului

19.1. Transportul betonului rutier se realizeaza cu autobasculante cu basculare în spate sau lateral. Autobasculantele trebuie sa fie etanse, iar în cazurile cu temperaturi la limita ale aerului, betonul din autobasculante se va acoperi cu prelate, astfel încât sa se evite modificarea caracteristicilor betonului (se interzice udarea betonului pe timpul transportului).

19.2. Dupa fiecare 3-4 transporturi si ori de câte ori este nevoie, autobasculantele vor fi curatate si spalate cu jet de apa.

19.3. Durata maxima de transport, considerata din momentul terminarii încarcarii în mijlocul de transport si sfârsitul descarcarii acestuia la punctul de lucru, nu va depasi 60 minute la temperaturi ale betonului  15oC si 45 minute la temperaturi situate în intervalul 15o…30oC.

19.4. Timpul care se scurge de la prepararea betonului pentru stratul de rezistenta si pâna la completa finisare a suprafetei stratului de uzura nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de o ora începutul prizei cimentului.

19.5. Timpul scurs de la prepararea betonului pentru stratul de rezistenta si pâna la completa finisare a suprafetei stratului de uzura nu trebuie sa depaseasca timpul de începere a prizei betonului.

19.6. Când se transporta beton cu lucrabilitate redusa, sunt necesare autocamioane echipate cu vibratoare pentru a descarca betonul. Camioanele trebuiesc curatate cu jet de apa la fiecare 3-4 curse si oricând este necesar.

19.7. Fiecare transport de beton va fi însotit de un bon de transport.

19.8. Numarul autobasculantelor folosite la transportul betonului trebuie sa asigure un flux continuu alimentarii utilajelor de punere în opera.

19.9. Circulatia autobasculantelor pe stratul de beton slab (când acesta este stratul suport al îmbracamintei) se va admite numai dupa atingerea a 70% din rezistenta la 28 zile a betonului slab.

Art.20. Lucrari pregatitoare

20.1. Inainte de a începe executarea îmbracamintii din beton de ciment se va verifica si receptiona stratul suport al acesteia (fundatia sau stratul de baza), conform STAS 6400, prin verificarea elementelor geometrice, abaterilor limita, denivelarilor admisibile, precum si a capacitatii portante a complexului fundatii-pat, corectându-se toate defectiunile constatate. Nu se va trece la executarea îmbracamintii din beton de ciment decât numai dupa efectuarea remedierilor necesare.

20.2. Fundatia sau stratul de baza trebuie sa aiba la suprafata sa aceleasi pante în profil transversal si aceleasi declivitati în profil longitudinal ca cele ale suprafetei îmbracamintii de beton de ciment.

20.3. Denivelarile admisibile ale suprafetei straturilor de fundatie în sens longitudinal, sub dreptarul de 3 m lungime si a unei pene, vor fi de  2 cm, în cazul straturilor de fundatii din balast, piatra sparta si din materiale granulare stabilizate mecanic si de  1,5 cm, din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici.

20.4. Denivelarile admisibile ale suprafetei stratului de fundatie în sens transversal, sub lata de 3 m, vor fi cu  0,5 cm diferite de cele admise pentru îmbracamintea din beton de ciment.

20.5. La straturile din beton slab, abaterile limita la panta transversala si la cotele în profil longitudinal vor fi cele prevazute în caietul de sarcini întocmit pentru betonul slab.

Inainte de executarea îmbracamintilor din beton de ciment peste stratul de beton slab, dupa corectarile defectiunilor constatate la acesta, se va executa o pelicula izolatoare alcatuita din doua straturi de emulsie bituminoasa cationica, pe toata suprafata acestuia.

20.6. Denivelarile admisibile în profil transversal si longitudinal al suprafetei îmbracamintii rutiere existente (bituminoase sau din beton de ciment) care se ranforseaza, vor fi cele prevazute în standardele respective: SR 174 si SR 7970 sau SR 183.

20.7. La executarea îmbracamintilor de beton de ciment, peste îmbracaminti existente, acestea vor fi tratate conform prevederilor proiectului si Normativului NE 014 pct.7.14…7.18.

20.8. Lucrarile de corectare si finisare a fundatiei sau a stratului de baza vor preceda lucrarile de betonare cu 400-1000 m lungime de drum.

20.9. Pe fundatia verificata si rectificata se monteaza longrinele metalice pe benzi de beton (C 4/5 – C 6/7,5) sau de mortar cu latimea de minimum 30 cm, preparate cu un dozaj de 160 kg ciment la m3.

Inaltimea cofrajelor fixe trebuie sa fie egala cu grosimea îmbracamintii proiectate.

Se va da o deosebita atentie pozitionarii corecte în plan a longrinelor si o asezare la cote cu ajutorul nivelei, corespunzator elementelor geometrice în plan si în profil în lung din proiect.

20.10. Longrinele trebuie montate înaintea începerii turnarii betonului, pe cel putin o lungime de turnare programata zilnic.

20.11. In cazul fundatiilor de ballast, piatra sparta si din materiale granulare stabilizate mecanic, între longrinele metalice montate pe fundatia umezita în prealabil, se va asterne un strat de nisip de 2 cm grosime dupa compactare. Nisipul va avea echivalentul de nisip EN > 85.

20.12. Pe stratul de nisip bine nivelat si compactat se va întinde hârtia rezistenta (Kraft) sau folie de polietilena.

Benzile de hârtie sau folie de polietilena trebuie sa se suprapuna cu minim 5 cm în sens longitudinal si 20 cm în sens transversal. Banda superioara va fi în sensul pantei.

20.13. Banda de hârtie sau folia de polietilena trebuie sa fie întinsa cu putin timp înainte de betonare, pentru a evita producerea de cute si trebuie sa fie asigurata contra vântului, asezând peste ea din loc în loc bare metalice, care vor fi apoi recuperate.

Este interzisa folosirea de beton proaspat sau bolovani si nu se va calca pe hârtia rezistenta întinsa.

20.14. In situatiile în care stratul superior al fundatiei este alcatuit din materiale stabilizate cu lianti hidraulici sau mixturi asfaltice, nu se va executa acoperirea suprafetei fundatiei cu strat de nisip si hârtie sau folie de polietilena.

In aceste cazuri, înainte de asternerea betonului, suprafata acestor fundatii se va stropi cu apa.

20.15. In cazul în care betonul se executa cu cofraje glisante pregatirea stratului support se va face în conditiile specifice sistemului cofraje fixe pe fundatii noi.

20.16. Stratul suport va fi verificat si aprobat înainte de turnarea betonului pentru îmbracaminte, pe o zona corespunzatoare unei zile de lucru.

20.17. Principalele controale ce trebuiesc facute înainte de punerea în opera a betonului sunt urmatoarele:

- pregatirea stratului suport pe care urmeaza sa fie asternut betonul, în conformitate cu prevederile pct.20.1…20.16.

Constatarile acestor verificari vor fi consemnate în procese verbale de lucrari ascunse, care vor preciza concret verificarile efectuate, constatarile rezultate si daca se admite trecerea la executarea îmbracamintei de beton;

- pozitionarea corecta a longrinelor (executie în sistemul cofraje fixe) sau a firelor de ghidaj pentru palpatorii masinii cu cofraje glisante;

- pozitionarea corecta a rosturilor de dilatatie;

- asigurarea bunei functionari a utilajelor de punere în opera a betonului rutier.

Art.21. Experimentarea punerii în opera a betonului rutier

21.1. Inainte de începerea lucrarilor, Antreprenorul va realiza obligatoriu un tronson experimental de min.300 m lungime pentru a verifica pe santier, în conditii de executie curente, realizarea caracteristicilor cerute betonului pus în opera în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini precum si pentru a regal utilajele si dispozitivele de punere în opera a betonului si eventual corectarea compozitiei betonului în limitele stabilite prin studiul preliminar.

Se vor urmari în special:

- reglarea utilajului de raspândire si vibrare pentru obtinerea grosimii necesare si o suprafatare perfecta;

- reglarea pervibratoarelor, stabilirea distantelor dintre ele si mai ales a celor situate la marginea îmbracamintii;

- punerea la punct a operatiilor de finisare a suprafetelor de striere si de raspândire a produsului de protectie ca si a metodelor de executie a rosturilor si a timpului de taiere.

21.2. Partea din tronsonul executat considerate ca cea mai bine realizata va servi ca tronson de referinta pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson de referinta se vor consemna în scris, pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa în continuare.

Art.22. Punerea în opera propriu-zisa

22.1. Punerea în opera a betonului rutier în sistemul cofraje fixe

22.1.1. Imbracamintile de beton de ciment se executa într-unul sau doua straturi, conform prevederilor din proiect, în functie de utilajele curente, care pot asigura compactarea prin vibrare pâna la grosimi de 23 cm. In cazul unor grosimi mai mari se vor utiliza numai vibrofinisoare dotate cu pervibratoare, care vor trebui sa asigure o vibrare eficienta pe toata grosimea stratului.

22.1.2. La locul de punere în opera, descarcarea betonului se va face în 2-3 locuri sau în cordon (din mers), urmarindu-se mentinerea omogenitatii betonului pe toata suprafata de descarcare. La îmbracaminti executate în doua straturi, descarcarea betonului celui de-al doilea strat se va face obligatoriu prin descarcare laterala, folosind autobasculante sau alimentatoare speciale. Aceeasi masura se va aplica si pentru primul strat când acesta se asterne pe fundatie acoperita cu hârtie rezistenta.

22.1.3. Asternerea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice, cu exceptia unor suprafete reduse la care folosirea acestora nu este justificata din punct de vedere tehnico-economic (supralargiri în curbe, curbe cu raze mici, strazi de categoria IV cu o banda de circulatie, parcaje, platforme sau locuri de stationare, pe suprafete mici sau izolate). La acestea, asternerea betonului rutier proaspat, se poate face manual.

22.1.4. Compactarea si nivelarea betonului, se vor efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor, având urmatoarele caracteristici: frecventa de vibrare 50-75 Hz, amplitudinea 1,0…1,3 mm, viteza de avansare; min.0,6 m/minut, prin doua treceri ale acestora pe fiecare strat de beton ce se compacteaza. Relatia între grosimea dalei, h si latimea grinzii vibratoare, masurata în sensul de avansare, b, este: b  h. Latimea grinzii de vibrare trebuie sa fie cel putin egala cu grosimea dalei.

22.1.5. Procedurile de vibrare si distanta maxima între vibratoare vor fi cele descrise, în totalitate, în metoda propusa de Antreprenor si aprobata de Beneficiar, înainte de începerea lucrarilor de betonare.

O atentie deosebita trebuie acordata vibratoarelor în lungul marginii benzii care se executa, pentru a realiza o compactare corespunzatoare a acesteia.

22.1.6. Timpul optim de vibrare se stabileste prin determinari de proba efectuate cu prima sarja de beton ce se compacteaza, stabilindu-se si viteza de înaintare a vibrofinisorului, corelata cu latimea grinzii vibratoare, care trebuie sa fie în contact cu betonul proaspat pe o lungime egala cu cel putin grosimea dalei, masurate în directia de avansare. Durata vibrarii se recomanda sa fie de 30…60 secunde.

22.1.7. Pentru a asigura vibrarea corecta a betonului pe întreaga suprafata a stratului compactat, se va urmari ca grinda vibratoare, în timpul vibrarii, sa se afle cu 1…3 mm mai jos decât suprafata betonului din spatele grinzii.

22.1.8. Grosimea stratului de beton necompactat trebuie sa fie de 1,15…1,35 ori mai mare decât grosimea finala a stratului compactat, în functie de lucrabilitatea betonului.

Inainte de a începe vibrarea betonului, se va stabili, în cadrul determinarilor de proba, grosimea stratului de beton necompactat, necesara pentru obtinerea grosimii prescrise a stratului finit.

22.1.9. Punerea în opera a betonului se va face fara întreruperi, iar daca acestea nu pot fi evitate (ploaie intensa, defectarea utilajelor, întreruperi în aprovizionarea cu beton etc.) se va executa din betonul confectionat pâna în acel moment o dala mai scurta decât cea prevazuta, terminata cu un rost transversal de contact, care va fi situat la min.1,50 m distanta de cel mai apropiat rost al îmbracamintii rutiere.

22.1.10. Distanta dintre doua pozitii successive de lucru ale placilor sau riglelor vibrante trebuie sa fie astfel stabilita încât sa fie asigurata acoperirea succesiva a întregii suprafete de beton compactat.

22.1.11. Intreruperea betonarii la sfârsitul unei zile de lucru se va face numai la un rost transversal de dilatatie sau de contact.

22.1.12. Betonul gresit fabricat sau gresit turnat se va îndeparta de la locul de punere în opera.

22.1.13. Pe sectoarele de drum cu declivitati, sensul de executie al benzii de beton va fi urmatorul:

- pentru pante de pâna la 3% se lucreaza în sensul urcarii drumului (din aval spre amonte);

- pentru pante mai mari de 3% se lucreaza în sensul coborârii drumului (din amonte spre aval), adaptându-se la situatia respectiva, atât consistenta betonului cât si viteza de avansare a utilajelor, având în vedere totodata si necesitatea ca în fata utilajelor sa existe în permanenta un val de beton afânat cu rol de “zid de sprijin”.

22.1.14. Betonul asternut la cota si necompactat, se va verifica cu dreptarul si se vor efectua corectarile necesare înainte de vibrare, pentru eliminarea denivelarilor suprafetei, prin completare cu beton sau îndepartarea betonului în exces. Lânga longrine betonul se va îndesa cu maiul metalic asigurând totodata mentinerea ancorelor în pozitie orizontala.

22.1.15. Dupa asternerea stratului de beton pe o portiune de 5…6 m, pe toata latimea si dupa verificarea grosimii betonului necompactat cu sablonul, se va proceda la vibrarea betonului cu ajutorul vibrofinisorului, urmarindu-se ca în fata grinzii vibratoare sa existe permanent un val uniform de beton de maximum 5 cm latime.

22.1.16. Dupa trecerea vibrofinisorului pâna la circa 1 m de capatul portiunii asternute, aceasta se retrage si se face verificarea în profil longitudinal si transversal a suprafetei vibrate cu dreptarul de 3 m lungime si o pana de 20 cm lungime si maximum 3 cm latime, având înclinatia de 10 si gradatii corespunzatoare diferentelor de înaltime de 1 mm, corectând cu beton, daca este cazul, suprafetele denivelate sau cele deschise (nevibrate).

22.1.17. Dupa verificarea si corectarea denivelarilor suprafetei vibrate, betonul de lânga longrine se va compacta cu maiul sau cu placi vibrante.

22.1.18. Se trece apoi pentru a doua oara cu vibrofinisorul, astfel ca suprafata obtinuta sa fie neteda si uniforma ca aspect.

22.1.19. Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentru prima sarja   dintr-o dala si terminarea finisarii betonului din aceeasi dala nu va depasi cu mai mult de o ora începutul prizei/cimentului.

22.1.20. Finisarea suprafetei betonului pentru piste aeroportuare, autostrazi si drumuri cu trafic foarte greu, se face numai cu grinzi finisoare. Pentru celelalte categorii de lucrari, când vibrofinisoarele nu au aceste dispozitive, pentru eliminarea denivelarilor longitudinale ale suprafetei stratului de beton, se va folosi un rulou metalic, perfect calibrat, de 3…4 m lungime, având diametrul de 25 cm si masa de circa 150…200 kg. Cu ruloul se lucreaza pe suprafata corectata si compactata, prin rostogolirea lui în sens perpendicular pe axa benzii, pe toata suprafata îmbracamintei, prin treceri suprapuse pe câte 1,00 m. Ruloul trebuie curatat si umezit la fiecare trecere, evitându-se udarea betonului.

22.1.21. Surplusul de mortar scos la suprafata îmbracamintei de catre grinda finisoare sau rulou, se îndeparteaza cu perii speciale, care sunt trase transversal spre marginea benzii de beton executate.

22.1.22. Suprafata finisata a betonului se va stria numai mecanic la autostrazi si piste aeroportuare si mecanic sau manual la celelalte lucrari, perpendicular pe axa drumului, cu ajutorul dispozitivului de striat sau a unei perii umezite, de tip piassava, cu fire plastice sau metalice. Pentru a micsora zgomotul produs de rulajul autovehiculelor, distantele dintre strieri vor fi aleatorii. Metoda va fi aprobata prealabil de Beneficiar.

22.1.23. Demontarea longrinelor se va face dupa cel putin 24 ore de la turnarea betonului.

In cazul în care executarea îmbracamintei se va face pe jumatate din latimea partii carosabile si se circula pe a doua jumatate a drumului, longrinele din axa drumului se vor demonta dupa minimum 48 ore.

Aceasta operatiune se va face dupa o perioada de timp mai mare atunci când obtinerea rezistentei betonului este întârziata de protectia acestuia (amânata, inadecvata) sau pe timp friguros.

Dupa demontare, longrinele metalice vor fi pastrate curate si vor fi tratate corespunzator pentru a evita aderarea cu betonul, folosind produse ce vor fi prezentate Beneficiarului pentru aprobare preliminara. Nu se vor folosi longrine deteriorate.

22.1.24. Imediat dupa demontarea longrinelor, fetele laterale ale dalelor se vor acoperi cu un strat de decofrol sau emulsie bituminoasa cationica.

22.1.25. Marcajul dalelor se va efectua prin stantarea numarului de ordine al dalei (din 5 în 5 dale) pe suprafata betonului, la coltul dalei, la 30 cm de la margine, cifrele având 10 cm înaltime si 10 mm adâncime.

22.1.26. Pentru executarea îmbracamintilor din doua straturi (beton de uzura si beton de rezistenta) se fac urmatoarele precizari:

- vibrarea betonului din stratul de rezistenta si stratul de uzura se face cu doua vibrofinisoare care actioneaza separat pe fiecare strat, astfel încât timpul care se va scurge de la terminarea unui strat si contaminarea lui sau a vibrarii stratului de rezistenta si asternerea stratului urmator (de uzura) nu va depasi o jumatate de ora.

- timpul care se va scurge de la prepararea primei sarje din betonul stratului de rezistenta dintr-o dala si terminarea finisarii suprafetei stratului de uzura din aceeasi dala, nu va depasi cu mai mult de o ora începutul prizei cimentului.

22.2. Punerea în opera a betonului rutier în sistemul cofraje glisante

22.2.1. Masina cu cofraje glisante trebuie sa realizeze urmatoarele operatii tehnologice:

- repartizarea betonului pe toata latimea benzii de betonare cu ajutorul unui repartizator tip snec;

- compactarea, prin vibrarea interna a betonului, cu ajutorul pervibratoarelor electrice de interior de 70 mm diametru care produc “lichefierea” betonului:

- presarea betonului prin “extrudere” de catre greutatea proprie a masinii;

- finisarea transversala a suprafetei betonului “extrudat” cu ajutorul unei grinzi care se deplaseaza perpendicular pe directia de avansare a cofrajelor glisante;

- finisarea longitudinala a suprafetei din beton cu ajutorul unui dispozitiv (DRISCA) care se deplaseaza transversal între cofrajele glisante si longitudinal, odata cu masina.

22.2.2. Betonul în fata masinii cu cofraje glisante, trebuie astfel descarcat si repartizat încât sa se asigure o avansare uniforma, continua si permanenta a masinii, practic fara nici o oprire a masinii. Se va urmari permanent ca volumul de beton din fata masinii cu cofraje glisante sa fie constant.

22.2.3. Viteza masinii cu cofraje glisante se regleaza la circa 1 m/minut în functie de ritmul de aprovizionare a betonului, corelat cu calitatea muchiilor laterale si suprafatarea îmbracamintei ce se realizeaza.

22.2.4. In principiu, toate reglajele masinii cu cofraje glisante se efectueaza pe loc, înainte de începerea betonarii, dar trebuiesc efectuate verificari si ajustari ale acestora la începutul lucrului, pentru garantarea realizarii conditiilor de calitate ce se impun dalelor, din punct de vedere ale grosimii, calitatii si rectangularitatii marginilor acestora. In acest scop se vor avea în vedere prevederile Normativului NE 014 pct.10.1.6. si 10.1.7.

22.2.5. Betonul adus la punctual de lucru se descarca cu atentie în fata repartizatorului cu snec a masinii cu cofraje glisante dupa care repartizarea uniforma a acestuia între cofrajele masinii se continua cu ajutorul unui excavator.

22.2.6. Se va urmari permanent (prin observarea aspectului suprafetei betonului) modul de functionare al tuturor pervibratoarelor.

Eventualele pervibratoare defecte trebuiesc înlocuite imediat.

22.2.7. Pervibratoarele se fixeaza la echidistante de cca.50 cm si la mijlocul grosimii stratului de beton.

O supraveghere mai atenta se va da celor doua pervibratoare laterale care trebuie sa asigure obtinerea muchiilor benzii de beton. Aceste doua pervibratoare se vor monta la aproximativ 15 cm de marginea cofrajelor glisante.

22.2.8. Asternerea betonului se considera terminata când suprafata îmbracamintei nu prezinta denivelari si are un aspect omogen.

22.2.9. Compactarea si finisarea se considera terminate când suprafata betonului este plana, închisa si are o textura uniforma. In caz ca se observa denivelari ale suprafetei îmbracamintei ramase în zonele marginale acestea se vor corecta manual cu ajutorul unor mistrii de 40-50 cm lungime.

22.2.10. O atentie permanenta se va acorda valului de beton ce se formeaza în fata grinzii masinii cu cofraje glisante care executa nivelarea transversala a îmbracamintei. Acest val de beton trebuie sa fie uniform, continuu si cu un diametru de cca. 10 cm grosime.

22.2.11. Calitatea lucrului cu masina cu cofraje glisante este conditionata de alimentarea permanenta cu beton a acesteia, în conditiile mentinerii unei viteze constante de cca. 1 m/minut.

22.2.12. In cazul opririlor (accidentale) care depasesc durata de începere a prizei cimentului este necesara dispunerea de rosturi transversale de contact (de lucru).

22.2.13. In timpul stationarii masinii cu cofraje glisante vibrarea betonului va fi oprita.

22.2.14. Pentru a elimina în cel mai scurt timp unele deficiente de executie, cu efect negativ asupra calitatii suprafetei si muchiilor îmbracamintei, este necesar sa se efectueze verificarea elementelor geometrice ale acesteia, cel mai târziu la 24 ore dupa punerea în opera a betonului.

22.2.15. In scopul îmbunatatirii aderentei rotilor autovehiculelor pe îmbracamintea uda, suprafata finisata a betonului se va stria perpendicular pe axa benzii, mecanic sau manual, cu perii piassava.

Pentru a se permite protejarea cât mai rapida a betonului cu produs de protectie, strierea se face la cel mult 20 m în spatele masinii cu cofraje glisante.

Se va verifica vizual uniformitatea si adâncimea strierii si aceasta operatiune se va repeat daca este cazul.

Art.23. Masuri în cazul conditiilor meteorologice nefavorabile

23.1. Lucrarile de punere în opera a betonului vor fi întrerupte atunci când se ivesc urmatoarele conditii meteorologice defavorabile:

- temperaturi ale aerului mai mici de +5oC;

- ploaie intensa, care poate conduce la degradarea caracteristicilor suprafetei betonului.

23.2. In perioada de timp friguros se poate prevedea utilizarea de accelerator de priza si/sau de întarire.

Acestea se pot folosi numai cu avizul unui laborator de specialitate si numai sub un control competent din partea santierului.

De asemenea, se poate lua în considerare si folosirea apei calde la prepararea betonului.

Atunci când temperatura aerului este în jur de +5oC continuarea sau oprirea betonarii se va face pe baza prognozei meteorologice pe urmatoarele 24 ore (temperatura, vânt).

In cazul când temperatura coboara sub +5oC si exista pericol de înghet în urmatoarele 24 ore, lucrarile vor fi oprite.

Daca exista pericolul ca temperatura exterioara sa coboare sub 0oC, în primele 24 ore de întarire a betonului deja pus în opera, se vor lua masuri de protejare a acestuia, prin pastrarea unei temperaturi a betonului de cel putin 5oC pe o perioada de cel putin 3 zile.

Temperatura betonului proaspat înainte de a fi pus în opera trebuie sa fie mai mare de +5oC.

23.3. La betonare pe timp calduros, în vederea evitarii deshidratarii superficiale rapide, care conduce la scaderea caracteristicilor mecanice ale mortarului de la suprafata betonului, se va acorda o atentie deosebita aplicarii produsului de protectie.

Pentru evitarea fisurarii betonului între rosturi, se va stabili momentul optim de taiere a rosturilor, astfel încât sa existe un timp suficient pentru taierea tuturor rosturilor înainte de aparitia fisurilor.

Daca apare riscul deshidratarii superficiale a betonului, datorita vântului sau a unei umiditati relative scazute a aerului, se vor lua masuri de dublare a grosimii peliculei de protectie sau se va dispune oprirea betonarii.

Temperatura betonului la punerea în opera nu va fi mai mare de 30oC.

Pentru scaderea temperaturii betonului sub 30oC, la prepararea acestuia se poate folosi apa racita.

Atunci când temperatura aerului este mai mare de +20oC si umiditatea relativa este mai mica de 50%, se vor lua masuri pentru mentinerea umiditatii stratului suport al îmbracamintii, iar produsul de protectie a betonului proaspat, se va aplica în doua straturi succesive (pentru realizarea unei bune impermeabilizari a betonului).

Atunci când temperatura exterioara este mai mare de +30oC (pâna la maximum 35oC) si umiditatea relativa a aerului este mai mica de 40%, betonarea se va face numai cu luarea de masuri speciale, racirea apei combinata cu protectia betonului cu emulsii bituminoase aplicate în doua straturi succesive si acoperirea cu copertine, imediat dupa trecerea finisorului.

Art.24. Protejarea suprafetei betonului proaspat

24.1. Intregul echipament si materialele necesare protejarii corespunzatoare a betonului proaspat, trebuie sa fie la îndemâna si gata de instalare, înainte de turnarea propriu-zisa a betonului.

24.2. Metodele si produsele necesare protectiei betonului proaspat vor fi supuse aprobarii prealabile de catre Beneficiarul lucrarii, pe baza experimentarii si verificarilor preliminare privind executia protectiei, când observând uniformitatea si continuitatea peliculei se va stabili si cantitatea de produs de protectie pe m2, determinata pe o bucata de folie de polietilena (cântarita în prealabil) interpusa pe suprafata pe care se experimenteaza protectia.

24.3. Imediat dupa terminarea strierii suprafetei betonului, se va proceda la protejarea betonului proaspat împotriva actiunii soarelui, vântului si ploilor, cu acoperisuri de protectie mobile impermeabile si nedeformabile, îmbinate etans între ele, care se deplaseaza pe masura finisarii suprafetei betonului.

Betonul va ramâne astfel protejat pâna la acoperirea lui cu o pelicula de protectie continua si impermeabila, cu grosime uniforma, aplicata prin stropirea suprafetei si partilor laterale ale betonului cu fluid de protectie P45 (având caracteristicile din tabelul 16), sau alte produse pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare, în scopul asigurarii conditiilor favorabile de întarire a betonului si evitarii fisurarii dalelor.

Tabel 16

Conditii tehnice pentru fluidul de protectie P 45

| Nr. crt. | Denumirea caracteristicii | Unit.de masura | Conditii de admisibilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspect | - | Lichid, omogen, maroniu deschis |
| 2 | Densitatea | g/cm3 | 0,7-1,2 |
| 3 | Vâscozitatea Engler la 20oC | oE | max.10 |
| 4 | Vâscozitatea la 25oC (cupa vâscozimetrica duza 3 mm) | sec | max.ART |
| 5 | Vâscozitatea cinematica | cSt | max.26 |
| 6 | Punct de inflamabilitate | oC | min.30 |
| 7 | Timp de uscare la 25oC | ore | max.3 |
| 8 | Reziduu la evaporare | % | 43  3 |

Verificarea fluidului P 45 se va face la fiecare lot aprovizionat, prin examinarea datelor înscrise în certificatul de calitate emis de producator.

24.4. Produsul  chimic P 45 se aplica în cantitate de 0,250  0,05 kg/mp, la temperaturi peste +10oC. La temperaturi sub +10oC produsul se dilueaza cu whitespirt rafinat, în proportie de o parte produs la 0,3…0,5 parti whitespirt.

24.5. In conditii meteorologice nefavorabile, atunci când umiditatea relativa a aerului scade sub 50% (zile de arsita) sau temperatura creste peste +25oC se vor lua masuri pentru realizarea protectiei prin marirea dozajului de produs aplicat, cu 100%.

24.6. Produsul de protectie se aplica pe suprafata betonului proaspat prin pulverizare cu ajutorul unui dispozitiv de lucru.

Operatia de curatire a dispozitivului de lucru se face cu whitespirt si este obligatorie la fiecare întrerupere a lucrului mai mare de doua ore.

24.7. Lucrarile de peliculizare a suprafetei betonului proaspat nu se vor executa pe timp de ploaie. In cazul în care ploaia intervine într-un interval mai mic de 3 ore de la aplicarea emulsiei, operatia de protectie se repeta.

24.8. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi protejate cu acoperisuri sau folii de polietilena, atât timp cât prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.

24.9. Dupa taierea rosturilor, zona din lungul rosturilor se va proteja cu folii de polietilena, late de cca. 50 cm, asigurate contra vântului cu bare metalice, pâna la colmatarea lor.

Art.25. Protejarea îmbracamintei proaspat turnata, de circulatia pietonala si auto

25.1. Este interzisa circulatia de orice fel (oameni, animale, vehicule) pe betonul proaspat. In primele 24 ore de la executarea protectiei suprafetei îmbracamintei, cu pelicule, accesul muncitorilor se poate face numai pe dulapi sprijiniti pe longrine. Restrictiile se ridica în functie de vârsta betonului.

25.2. In cazul executarii rosturilor prin taiere, zona din lungul rosturilor se va repeliculiza cu produse chimice similare celor folosite pe restul suprafetei dalei.

25.3. Pe perioada de întarire a betonului stabilita în functie de anotimp, se vor lua masuri ca autovehiculele sa nu circule pe suprafata acesteia.

25.4. Imbracamintile din beton de ciment se pot da în circulatie pentru autovehicule numai dupa ce se constata ca sunt îndeplinite conditiile prevazute în tabelul 17.

Tabel 17

| Temperatura atmosferica medie la punctul de lucru (oC) | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termene orientative pentru darea în circulatie a îmbracamintilor din beton (zile): - Betoane realizate cu ciment tip CD 40 special pentru drumuri sau I 42,5 - Betoane realizate cu cimenturi tip I 42,5R sau I 32,5R | 25 | 19 | 16 | 14 | 12 |
|  | 18 | 15 | 13 | 11 | 2 |

Art.26. Executarea rosturilor

In conformitate cu prevederile punctelor 3.3. din SR 183-1 si SR 183-2, pentru a evita aparitia fisurilor si crapaturilor datorita variatiilor de temperaturi si umiditate, tasarile inegale si pentru necesitati de constructie, îmbracamintile de beton de ciment se executa cu rosturi transversale si longitudinale care le împart în dale.

26.1. Executarea rosturilor în sistemul cofraje fixe

Rosturile, în sistemul cofraje fixe, atât cele transversale cât si cele longitudinale pot fi de:

- contact (de constructie);

- dilatatie;

- contractie.

26.1.1. Executarea rosturilor de contact

Rosturile de contact transversale se realizeaza pe toata latimea si grosimea dalei, când se întrerupe turnarea betonului, fie la sfârsitul zilei de lucru, fie în cazul întreruperii accidentale a betonarii (ploaie intensa, defectarea utilajelor, întreruperi în aprovizionarea cu beton etc.) si se vor executa astfel:

- în sectiunea transversala, unde apare rostul, se monteaza un dulap de lemn având lungimea egala cu distanta dintre longrine si latimea egala cu înaltimea îmbracamintei, fixat cu ajutorul unor tarusi metalici, batuti în fundatie;

- la reluarea betonarii se scot tarusii metalici si dulapul, se aplica pe suprafata laterala a îmbracamintei o pelicula de emulsie bituminoasa, prin stropire de doua ori, sau se pune o fâsie de carton bitumat;

- la drumurile de clasa tehnica I si II, la strazile de categoria I si II, precum si la pistele si platformele aeroportuare, partea superioara a rosturilor de contact, pe o adâncime de 30 mm din grosimea dalei, se taie ulterior pe o latime de 8-10 mm pentru a se permite o introducere usoara a produsului de colmatare.

Rosturile de contact longitudinal se realizeaza între benzile de beton, pe toata grosimea îmbracamintei, fiind prevazute cu ancore de otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm si 1 m lungime (prevazute cu ciocuri), asezate la jumatatea grosimii dalei, la distanta de 1 m una de alta. In acelasi mod se trateaza si rostul longitudinal dintre dala normala si supralargirea drumurilor sau cel dintre benzile laterale ale pistelor sau cailor de rulare aeroportuare si acostamentele acestora, cu precizarea ca, în acest caz ancorele se vor aseza la jumatatea grosimii dalelor din aceste acostamente. Fac exceptie platformele cu panta sub 2%, unde armarea nu este necesara.

Rosturile de contact longitudinal se vor executa astfel:

- Ancorele se îndoaie la jumatatea lungimii în unghi de 90o. Jumatate din ancora se protejeaza sa nu adere de beton prin înfasurare cu hârtie sau folie de polietilena, asezându-se apoi lipita de longrina, pe pozitia finala, în timpul repartizarii betonului. Dupa demontarea longrinei din axa drumului, jumatatea protejata a ancorei ce a fost îndoita de-a lungul longrinei se va dezgoli si întinde fara inflexiuni. Pentru lucrarile aeroportuare, ancorele se vor pozitiona conform prevederilor proiectului respectiv.

- Inainte de betonarea benzii a doua, pe suprafata verticala a îmbracamintei benzii turnate anterior, se va aplica în mod obligatoriu, o pelicula de protectie, prin stropire (de cel putin doua ori).

- La drumurile de clasa tehnica I si II, la strazile de categoria I si II, precum si la pistele si platformele aeroportuare, la partea superioara a rostului de contact longitudinal se va crea prin taiere (la max.24 ore de la turnarea dalei) un lacas de 8-10 mm latime si de 30 mm adâncime care va fi colmatat la “cald” sau la “rece cu produse speciale de etansare.

26.1.2. Executarea rosturilor de dilatatie

Rosturile de dilatatie transversale se executa pe toata latimea si grosimea îmbracamintei, la distanta de circa 100 m lungime de banda de beton, perpendicular pe axa benzii, în linie continua, pe toata latimea îmbracamintei.

De asemenea, se realizeaza rosturi de dilatatie si în urmatoarele situatii:

- la capetele tablierelor sau placilor viaductelor, podurilor, podetelor etc.;

- la capetele curbelor având raze sub 300 m;

- în punctele de schimbare a declivitatilor în care proiectul nu prevede racordari convexe, STAS 863.

Rostul de dilatatie transversal se va executa astfel:

- Se aseaza pe fundatie o scândura îmbibata din lemn de brad (pastrata în apa timp de 24 ore înainte de utilizare), de 20-25 mm grosime, care ramâne în lucrare. Scândura va avea lungimea egala cu distanta între longrine si latimea în functie de înaltimea îmbracamintei, astfel:

- cu 3 cm mai mica decât înaltimea îmbracamintei executata într-un singur strat;

- cât înaltimea stratului de rezistenta la îmbracaminti executate în doua straturi;

- cât înaltimea fiecarui strat de rezistenta, când acesta se executa în 2-3 reprize (scândurile trebuie sa fie asezate perfect în acelasi plan vertical).

Scândura se aseaza perfect vertical, perpendicular fata de longrine si se fixeaza astfel încât sa-si pastreze pozitia verticala în tot timpul executarii îmbracamintei din vecinatatea sa.

Scândura de rost se va aseza astfel încât sa nu permita legatura între dalele adiacente, pe sub scândura si pe la capetele ei.

Pozitia scândurii se marcheaza pe longrina cu creta, pentru a putea permite tãierea ulterioara a rostului, în dreptul scândurii.

- Ulterior, stratul de beton situat deasupra scândurii este îndepartat prin executarea a doua taieri paralele, distantele la 20-25 mm între ele, pâna la nivelul superior al scândurii.

Rosturile de dilatatie longitudinale se executa la platforme, în cazul când îmbracamintea este mai lata de 100 m, la aproximativ jumatate din latimea îmbracamintei, în locul unui rost de contact.

Rosturile de dilatatie longitudinala se vor executa cu aceleasi dimensiuni si în acelasi mod ca si rostul de dilatatie transversala (conform pct.26.1.5.).

26.1.3. Executarea rosturilor de contractie

Rosturile de contractie sunt rosturi aparente, care separa betonul numai în partea superioara a îmbracamintei, si astfel, prin miscorarea sectiunii dalei se asigura fisurarea în continuare a întregii sectiuni în dreptul rostului si nu în alte locuri.

Rosturile de contractie transversala se executa pe toata latimea îmbracamintei, în linie continua, înclinate la 1/6 sau perpendicular pe axa drumului, la distante de 4…6 m, modulate dupa o secventa: 4-5-4 m, 5-4-5 m, 5-6-5 m si pe o adâncime de 1/4…1/5 din grosimea dalei la îmbracamintile executate într-un singur strat sau pe 1/3…1/4 din grosimea totala a dalei, când îmbracamintea se executa în doua straturi , cu ajutorul masinii de taiat rosturi echipata cu doua discuri diamantate concentrice alaturate, de diametre diferite sau cu un singur disc având grosimea de 8 mm.

Taierea betonului întarit se va executa imediat ce betonul permite, într-un interval de timp de 6…24 ore de la punerea în opera a betonului, în functie de tipul cimentului si de temperatura aerului, asa cum se arata în tabelul 18.

Tabel 18

| Tipul cimentului | Temperatura aerului |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5-13oC | 13-22oC | 22-30oC |
| I 42, 5R, I32, 5R | 12-24 ore | 8-12 ore | 6-8 ore |
| CD 40, I 42,5 | 18-24 ore | 10-18 ore | 8-10 ore |

Numarul utilajelor de taiat rosturi trebuie sa fie suficient pentru ca sa asigure taierea în maximum 8 ore, a tuturor rosturilor benzii turnate într-un schimb.

Se recomanda de asemenea prevederea a 1-2 masini suplimentare, în scopul înlocuirii rapide a celor ce se vor defecta în timpul taierii rosturilor.

In cazul defectarii masinii de taiat rosturi sau scaderii rapide a umiditatii relative a aerului, cu masina de rezerva se va taia în primul rând fiecare al treilea rost, revenindu-se apoi pentru taierea celorlalte rosturi.

Rosturile de contractie longitudinala se executa în cazul când banda de beton se toarna cu o latime mai mare de 5,0 m realizându-se pe axa acesteia.

Rosturile de contractie longitudinale se vor executa prin taiere în betonul întarit, cu aceleasi dimensiuni ca si rosturile de contractie transversala.

Rosturile de contractie longitudinale se vor taia dupa terminarea taierii tuturor rosturilor de contractie transversale.

26.1.4. Dispunerea rosturilor în plan, în intersectii de strazi, la platforme si la piete, se va face conform proiectului, evitându-se formarea de colturi cu unghiuri mai mici de 75o si rosturi cu lungimea mai mica de 0,50 m.

26.1.5. Pe zonele mentionate în proiect, în care sunt posibile deformatii ale terenului de fundatie, în momentul punerii în opera a betonului se vor introduce ancore din otel beton OB 37 de 1 m lungime, cu diametrul ø 10 mm, asezate la distante de 1 m, între ele, la jumatatea grosimii dalei.

26.2. Executia rosturilor în sistemul cofraje glisante

26.2.1. Rosturile longitudinale în sistemul cofraje glisante pot fi:

- de contractie;

- de constructie.

Rosturile longitudinale de contractie se executa în cazul când banda de beton se toarna cu o latime mai mare de 5 m, realizându-se pe axa acesteia.

Rosturile longitudinale de constructie se realizeaza între benzile de beton, pe toata grosimea îmbracamintei.

NOTE:

- Armarea cu ancore a rosturilor longitudinale de constructie se poate face automat de catre masina cu cofraje glisante sau manual prin baterea acestora cu ciocanul, imediat dupa trecerea masinii.

- In cazul îmbracamintilor având grosimea mai mare de 25 cm transferul de sarcini între benzile de beton în zona rostului longitudinal de constructie, poate fi asigurat prin adaugarea în interiorul cofrajelor glisante ale masinii a unor profile metalice, care sa conduca la obtinerea unor dale cu fete laterale îmbinate, de tipul nut si feder de forma trapezoidala sau sinusoidala.

Toate rosturile longitudinale se realizeaza în linie continua; nu se admit linii frânte.

26.2.2. Rosturile transversale în sistemul cofraje glisante pot fi:

- de contractie;

- de constructie;

- de dilatatie.

NOTA:

- La autostrazi, drumuri expres, drumuri industriale, cai de rulare, platforme si piste aeroportuare, mai ales când îmbracamintea se asterne pe straturi susceptibile, timp de tasari diferentiate în timp, rosturile transversale (executate perpendicular pe axa caii) se realizeaza cu gujoane.

Rosturile transversale de contractie se executa la distante de 4…6 m, perpendicular pe axa caii sau cu o înclinare de 1/6 fata de axa acesteia, în linie continua, pe toata latimea îmbracamintei.

Rosturile transversale de constructie se realizeaza pe toata latimea si grosimea îmbracamintei, când se întrerupe turnarea betonului, astfel încât sa rezulte o dala de cel putin 3 m lungime.

Rosturile transversale de dilatatie se executa perpendicular pe axa benzii de beton, pe toata latimea si grosimea îmbracamintei, în urmatoarele conditii:

- la capetele tablierelor sau placilor viaductelor, podurilor, podetelor etc.;

- la capetele curbelor având raze sub 300 m, în punctele de tangenta;

- în punctele de schimbare a declivitatilor, în care proiectul nu prevede racordari convexe, conform STAS 863;

- în aliniament, la distante de circa 100 m, în cazul în care îmbracamintile din beton se executa pe fundatii din balast, piatra sparta sau materiale granulare stabilizate mecanic si la temperaturi mai mici de 15oC.

Rosturile transversale de dilatatie se executa cu gujoane având lungimea de 500…600 mm si diametrul de 25 mm, dispuse perpendicular pe rost, la jumatatea grosimii dalei si la echidistante de 300 mm.

26.2.3. Gujoanele utilizate în rosturile transversale de constructie, de contractie si de dilatatie sunt astfel realizate încât sa nu limiteze miscarea orizontala a rostului respective, datorita efectelor termice.

Gujoanele se protejeaza împotriva aderentei betonului si a coroziunii, cu material plastic sau rasini epoxidice, sau se peliculizeaza cu bitum sau emulsie bituminoasa sau se ung cu unsoare. Indiferent de metoda utilizata pentru protejarea gujoanelor, trebuie avut grija ca stratul protector aplicat sa fie cât mai subtire.

Gujoanele utilizate pentru armarea rosturilor transversale de contractie si constructie, precum si de dilatatie, trebuie sa fie plasate si mentinute pe durata betonarii, într-o pozitie strict paralela (în plan vertical si orizontal) cu axa dalei astfel:

- în cazul rosturilor transversale de contractie, gujoanele sunt pozitionate automat, prin înfigerea lor prin vibrare în betonul proaspat compactat de catre masina cu cofraje glisante sau manual, recurgând la suporturi metalice prefabricate uzinal sau in situ, fixate de fundatie astfel încât sa nu poata fi deplasate în timpul betonarii;

- în cazul rosturilor transversale de constructie, gujoanele sunt implantate, prin batere, la jumatatea grosimii dalei si la echidistantele prevazute în proiect, în momentul în care betonul începe sa faca priza.

Rosturile de dilatatie se executa sub forma de panouri prefabricate, din scândura de lemn de esenta moale fara noduri, ce se fixeaza în locuri prestabilite, direct pe fundatia îmbracamintei, astfel încât gujoanele sa-si mentina pozitia în plan orizontal si vertical, iar betonul sa nu patrunda pe sub scândura sau pe la capetele acesteia în timpul vibrarii.

Ulterior, betonul existent deasupra scândurii, este îndepartat prin executarea a doua taieturi paralele, distantate la 25…30 mm între ele, pâna la nivelul superior al acesteia.

Taierea betonului întarit se executa într-un interval de timp de 6-24 ore de la punerea betonului în opera, în functie de tipul cimentului si de temperatura aerului, asa cum se arata în tabelul 18.

Art.27. Colmatarea rosturilor

27.1. Golul realizat la partea superioara a rosturilor se va umple, pâna la suprafata îmbracamintei, cu mastic bituminous, sau cu orice alt material de colmatare agrementat tehnic si aprobat de Beneficiarul lucrarii, care pot fi:

- masticuri bituminoase, monocomponente (la cald);

- chituri elastice, monocomponente sau bicomponente (amestecate înainte de utilizare) pe baza de poliuretani, de polimer sulfidic (tiokol) sau de siliconi (la rece);

- profile de neoprene.

27.2. Oricare ar fi materialul folosit pentru colmatare, se vor respecta urmatoarele prevederi:

- identificarea materialului si verificarea caracteristicilor sale;

- curatirea rosturilor de materiale straine (praf, pamânt, pietricele etc.) cu ajutorul scoabelor si a periilor de sârma;

- suflarea cu jet de aer comprimat;

- amorsarea rostului, daca este necesar, prin aplicarea uniforma a produsului de amorsaj (grund) pe peretii si marginile rostului si respectarea timpului necesar pentru uscarea materialului de amorsaj;

- respectarea temperaturii de punere în opera a produselor ce se pun în opera la cald;

- înlaturarea materialului în exces;

- darea în circulatie a sectorului colmatat numai dupa racirea produselor turnate la cald si dupa termenul impus prin tabelul 17.

Art.28. Verificarea calitatii betonului rutier pus în opera

Verificarea calitatii betonului pus în opera se face conform tabelului 15 si se refera la:

28.1. Determinari efectuate pe betonul proaspat, la locul de punere în opera:

- lucrabilitatea;

- temperatura în perioada de timp friguros (sub +5oC) sau foarte calduros (peste +25oC).

Daca un rezultat al determinarii privind lucrabilitatea si temperatura betonului, nu se înscrie în limitele admise, se vor efectua încã doua terminari pentru acelasi transport de beton.

Daca valoarea medie a celor 3 determinari se înscrie în limitele admise, se va accepta punerea în opera a betonului. Daca este depasita limita admisa, se refuza punerea în opera a betonului din transportul respectiv.

28.2. Incercari pe betonul întarit:

- rezistenta la încovoiere, pe prisme de 150x150x600 mm;

- rezistenta la compresiune, pe cuburi sau fragmente de prisme cu sectiunea 150x150 mm;

- rezistenta la compresiune, pe carote.

Rezistentele la încovoiere si la compresiune, la vârsta de 28 de zile pentru betonul pus în opera, determinate pe fiecare serie de trei epruvete, se analizeaza de laboratorul statiei de betoane, care efectueaza încercarea, imediat dupa înregistrare.

28.2.1. In cazul în care rezultatul sau rezultatele încercarilor sunt mai mici decât cele prevazute pentru clasa betonului respectiv, indicate în tabelul 14, laboratorul va comunica, în termen de 48 ore, rezultatul în cauza, conducatorul statiei, conducerii unitatii de care depinde statia si Beneficiarul lucrarii.

Urmare comunicarii primite de la laboratorul statiei de betoane, în termen de 48 ore, seful statiei împreuna cu Beneficiarul lucrarii si conducatorul punctului de lucru, vor identifica sectorul de îmbracaminte executat (dalele turnate) în schimbul de lucru corespunzator probei, cu valoarea rezistentei neasigurata, pe care se vor efectua verificari suplimentare, prin încercari nedistructive sau extragere de carote.

Daca din verificarile suplimentare rezulta ca betonul nu îndeplineste conditiile prevazute, va fi convocat Beneficiarul care va analiza si decide masurile corespunzatoare.

28.2.2. Rezultatele încercarilor pe cuburi la 28 de zile, vor fi analizate în doua etape si anume:

- grupate lunar, pentru aprecierea activitatii statiei;

- grupate pe tronsoane de drum sau pe întregul sector executat, pentru aprecierea realizarii clasei betonului pus în lucrare, din care se vor elimina rezultatele încercarilor de pe tronsoanele pe care s-au efectuat  verificari suplimentare prin încercari nedistructive sau extrageri de carote.

28.2.3. Incercarile prin metode nedistructive sau pe carote se efectueaza conform reglementarilor în vigoare, cu precizarea cã în calcule se introduce ca valoare de calcul, rezultatul mediu pe sectiune, în cazul încercarilor prin metode nedistructive si valoarea individuala, în cazul încercarilor obtinute  pe carote.

28.3. Pentru statia de betoane, prelucrarea si interpretarea rezultatelor încercarilor se face pe probele prelevate la statie, pe durata a 30 zile.

Aprecierea activitatii statiei se face pe baza rezistentei caracteristice la încovoiere obtinuta pentru fiecare tip de beton.

28.4. Aprecierea realizarii clasei betonului pus în lucrare se face pe baza valorii rezistentei caracteristice la încovoiere obtinuta pe grupul rezultatelor analizate.

28.5. Conformitatea pentru rezistentele betonului la încovoiere, se verifica pe baza criteriului care prevede limitarea rezistentei caracteristice la încovoiere, a sirului de rezultate analizat la valoarea clasei betonului.

CRITERIUL se aplica în cazul în care conformitatea betonului utilizat la o lucrare este verificata, considerând rezultatele a cel putin 2 probe (6 prisme 150x150x600 mm).

Conformitatea este realizata daca rezistenta caracteristica la încovoiere (Rkinc.) este cel putin egala cu clasa betonului respectiv.

28.6. Interpretarea rezultatelor încercarilor efectuate pe betonul din îmbracamintea rutiera executata se va face conform prevederilor din ANEXA III.1. din Normativul NE 014.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL CALITATII, CONDITII TEHNICE,

REGULI SI METODE DE VERIFICARE

Art.29. Controlul calitatii

29.1. Verificarile ce trebuie efectuate în diferite etape ale executiei îmbracamintilor rutiere de beton de ciment, sunt cele prevazute în Anexa I.2. la Normativul NE 014.

29.2. Beneficiarul va aproba preliminar:

- sursele si furnizorii de materiale;

- instalatiile si echipamentul;

- retetele si sectoarele de proba;

- metodele de executie

29.3. Pe parcursul executiei se verifica în permanenta calitatea materialelor si se vor efectua verificarile pentru certificarea calitatii betonului si a executiei îmbracamintilor din beton de ciment, dupa cum urmeaza:

29.3.1. Respectarea operatiunilor tehnologice, care trebuie sa corespunda prevederilor din acest caiet de sarcini, verificându-se în special:

- respectarea proiectului;

- datele înscrise în bonurile de transport ale betonului (daca nu s-a depasit durata de transport);

- conditiile de punere în opera a betonului, functionarea utilajelor de punere în opera a betonului, pregatirea platformei în vederea turnarii betonului;

- mentinerea omogenitatii betonului, în timpul transportului si punerii în opera;

- mentinerea longrinelor sau a firelor de ghidaj la cotele prevazute;

- mentinerea pozitiei ancorelor sau gujoanelor din otel-beton;

- distributia uniforma a betonului în fata utilajelor de compactare;

- compactarea uniforma si evitarea segregarii în timpul compactarii;

- luarea de masuri speciale în cazul turnarii în conditii meteorologice nefavorabile;

- executia rosturilor: pozitie, materiale utilizate, dimensiuni, finisare;

- protejarea suprafetei betonului;

- asigurarea conditiilor de finisare a suprafetei îmbracamintei.

29.3.2. Caracteristicile materialelor, trebuie sa corespunda conditiilor tehnice din acest caiet de sarcini si normelor si reglementarilor în vigoare.

Caracteristicile materialelor se verifica, cu frecventele precizate în tabelul 9, la aprovizionare si înainte de utilizare.

29.3.3. Se verifica, caracteristicile betonului proaspat si ale betonului întarit, care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice din tabelele 13 si 14.

Aceste caracteristici se verifica, cu frecventele precizate în tabelul 15, la statia de betoane si la locul de punere în opera.

29.4. Controlul dupa executia îmbracamintei consta în:

- verificarea denivelarilor de suprafata, cu aparatura tip APL;

- verificarea rugozitatii suprafetei, prin masuratori cu metoda înaltimii de nisip;

- verificarea rezistentei betonului, pe baza de carote extrase din lucrare;

- verificarea grosimii îmbracamintei, cu ajutorul carotelor.

Art.30. Elemente geometrice

30.1. Grosimea totala a îmbracamintii de beton de ciment este cea prevazuta în proiect.

Când îmbracamintea se executa în doua straturi, grosimea stratului de uzura este de 6 cm.

Abaterea maxima admisa la grosimea totala proiectata a îmbracamintei este de:

- (-10…+15) mm la drumuri noi si modernizari;

- (-10…+50) mm la ranforsarea îmbracamintilor existente.

Verificarea grosimii îmbracamintii de beton se efectueaza prin masuratori directe, la marginile benzilor de beton, la fiecare 200 m, precum si pe carotele extrase pentru verificarea calitatii betonului.

30.2. Latimea de turnare a dalei de beton este prevazuta în proiect si poate fi de 2,50…8,50 m.

Abaterea maxima admisa la latimea proiectata a benzii de beton este de:

15 mm, la drumuri noi, modernizari si ranforsari de îmbracaminti bituminoase;

  5 mm, la ranforsarea îmbracamintilor rutiere vechi din beton de ciment.

Verificarea latimii îmbracamintei de beton, se efectueaza prin masuratori directe cu ruleta, între marginile benzii de beton, la fiecare 200 m.

30.3. Panta transversala a îmbracamintei este cea indicata în proiect.

Abaterile limita la panta transversala la drumuri si strazi poate fi de  0,4% fata de valoarea pantei indicate în proiect. La pantele transversale ale îmbracamintilor pentru piste, cai de rulare, bretele de legatura si platforme aeroportuare abaterea maxima admisa este de  0,2% (2 mm/m).

Verificarea pantei transversale se face în mod obligatoriu în dreptul profilelor prevazute în proiect si între aceste profiluri, la cererea comisiei de receptie. Masuratorile se fac cu un dreptar, având lungimea egala cu jumatate din latimea partii carosabile (respectiv cu latimea partii carosabile cu panta unica la autostrazi, în curbe cu panta unica, etc.), cu bolobocul si cu o pana gradata, lunga de 30 cm (grosimea maxima de 3 cm si înaltimea la capete de 1,5 cm si respectiv 9 m). Gradatiile pe partea superioara a penei, trebuie sa fie corespunzatoare diferentelor de înaltime de 1 mm.

30.4. In profil longitudinal, abaterile limita la cotele îmbracamintei, fata de cotele din proiect, pot fi:

- 10 mm, la autostrazi, piste, cai de rulare si platforme aeroportuare, drumuri de clasa tehnica II, strazi de categoria I si II;

- 20 mm, la drumuri de clasa tehnica III…V, strazi de categoria III si drumuri de exploatare de categoria I;

- 30 mm, la strazi de categoria IV, drumuri de exploatare de categoria II si III, locuri de stationare, alei carosabile si platforme de parcare, portuare si industriale.

Art.31. Caracteristicile suprafetei îmbracamintii

31.1. Denivelarile maxime admisibile ale suprafetei îmbracamintei, în sens transversal sau longitudinal, masurate sub dreptarul de 3,00 m lungime pe fiecare banda de beton sau banda de circulatie, pe toata suprafata acesteia, sunt de:

- 4 mm, în cazul îmbracamintilor ce se executa pentru lucrarile de drumuri având viteza de proiectare mai mare de 100 km/h;

- 5 mm, în cazul îmbracamintilor ce se executa pentru lucrari de drumuri având viteza de proiectare între 50 si 100 km/h;

- 6 mm, în cazul îmbracamintilor ce se executa pentru lucrari de drumuri având viteza de proiectare sub 50 km/h.

Distanta minima între doua puncte cu denivelari maxime admise, masurata pe axa longitudinala a benzii de beton, este de 20 m.

31.2. Denivelarile admisibile la rostul longitudinal de contact între doua benzi de beton, adiacente, sunt de 2 mm în cazul partii carosabile cu doua pante transversale si la pistele aeroportuare.

31.3. Denivelarile maxime admisibile între muchiile dalelor învecinate ale rosturilor transversale sunt de:

- 0 (zero) mm, la rosturile de contractie ale îmbracamintei ce se executa pentru lucrari de drumuri proiectate pentru viteza de circulatie mai mare de 100 km/h si pentru piste aeroportuare;

- 2 mm, la rosturile de contractie ale îmbracamintei ce se executa pentru lucrari de drumuri având viteza de proiectare sub 100 km/h;

- 2 mm, la rosturile de lucru pentru drumuri si piste aeroportuare indiferent de viteza de circulatie.

31.3.1. Verificarea denivelarilor suprafetei îmbracamintii se efectueaza în timpul executiei, imediat dupa prima trecere a vibrofinisorului si la receptie.

31.3.2. In profil longitudinal, masurarea denivelarilor se efectueaza pe fiecare banda de beton sau banda de circulatie si anume pe axa acestora, cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime si a unei pene de 20 cm lungime si max.3 cm latime, având o înclinatie de 1:10 si gradatii corespunzatoare diferentelor de înaltime de 1 mm.

Masuratorile se vor face la fiecare dala realizata în timpul executiei si din 50 în 50 m la receptie, sau prin sondaj la cererea comisiei de receptie si se vor consemna numai citirile ce depasesc denivelarile admisibile indicate la pct.31.1.

31.3.3. In profil transversal, verificarea denivelarilor este obligatorie în dreptul profilelor aratate în proiect si la cererea comisiei de receptie si între aceste profile. Masuratorile se fac în mod similar cu cele prevazute la pct.31.3.2. pentru profile în lung, folosind însa un dreptar cu lungimea aratata la pct.30.3.

31.4. Verificarea rugozitatii îmbracamintei se efectueaza prin metoda înaltimii de nisip conform STAS 8849, înainte de darea acesteia în circulatie. Valoarea minima a rugozitatii este de 0,6 mm, cu exceptia sectoarelor cu declivitati mai mari de 6%, sau în curbe cu raze sub 125 m si în intersectii unde este de 0,8 mm.

31.5. Verificarea modului de realizare si de colmatare a rosturilor, a prezentei fisurilor si crapaturilor, se efectueaza pe baza de observatii vizuale, obtinute prin parcurgerea pe jos, în prima perioada a zilei si de preferat pe vreme racoroasa, a sectorului de îmbracaminte executat.

31.6. Verificarea cotelor din axa drumului, prevazute în profilul longitudinal se face cu ajutorul unui aparat de nivel.

31.7. In cazul în care se dispune de aparatul Viagraf pentru determinarea planeitatii drumului în profil longitudinal, verificarea si interpretarea rezultatelor se face cu acest aparat, conform reglementarilor legale în vigoare.

31.8. Rezultatele verificarilor se consemneaza în evidentele de control ale santierului si fac parte integranta din cartea constructiei.

31.9. Investitorul, prin reprezentantul sãu oficial (Beneficiarul lucrarii) va verifica periodic datele înscrise în documentele de atestare a calitatii executiei.

Art.32. Prescriptii speciale

32.1. Defectiunile aparute la îmbracamintile de beton de ciment trebuiesc reparate înainte de darea în exploatare a acestora.

Modul de reparare a lor se stabileste de comun acord cu Beneficiarul si Proiectantul.

32.2. Pentru asigurarea durabilitatii în exploatare, îmbracamintile de beton de ciment se exclud de la tratamentul cu clorura de sodiu (sare gema industriala) ce se efectueaza iarna pentru combaterea lunecusului, timp de cinci ani de la data executiei acestora.

32.3. Rosturile de constructie se taie dupa deschiderea acestora.

32.4. Produsele utilizate ca fund (pat) de rost trebuie sa fie compresibile, neputrezibile, rezistente la temperaturi ridicate, specifice produselor de etansare la cald a rosturilor si sa nu interactioneze cu produsele de etansare la rece a rosturilor.

Art.33. Documente de referinta ale specificatiilor tehnice

33.1. Agregate

Granulozitatea agregatelor naturale				STAS 730 si

SREN 933-2

Umiditatea agregatelor					              STAS 4606

Echivalentul de nisip						STAS 730

Continutul de impuritati la agregate				STAS 4606

Parti levigabile							STAS 4606

Continutul de fractiuni sub 0,1 mm				STAS 730

Rezistenta la strivire a agregatelor în stare saturata		STAS 4606

Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles		             STAS 730

Grad de spargere la agregate concasate			             STAS 730

Forma granulelor (coeficient de forma;

rapoarte b/a si c/a; continut de granule plate si deiculare)	             STAS 730

Rezistenta agregatelor la înghet-dezghet

- coeficient de gelivitate si sensibilitate la înghet		             STAS 730

- pierdere de masa						STAS 4606

Coeficient de calitate						STAS 730

Masa rocii la agregate concasate				STAS 730

Porozitatea aparenta la temperatura normala		             STAS 6200/13

33.2. Ciment, beton, îmbracaminte rutiera, produse de protectie si

de colmatare a rosturilor

Stabilitatea si începutul timpului de priza la ciment		SR EN 196/3

Contraprobe ciment						SR EN 196/7

Stare de conservare a cimentului				             C 140

Rezistente mecanice ale cimentului				SR EN 196-1

Lucrabilitatea betonului si granulozitatea agregatelor din beton      STAS 1759

Densitatea aparenta						STAS 1759

Rezistente mecanice ale betonului				STAS 1275 si NE 014

Continut de aer oclus						STAS 5479

Grad de gelivitate						STAS 3518

Rugozitatea suprafetei îmbracamintei			             STAS 8849

Extrageri, prelucrari, încercari carote				STAS 1275 si C 54

Densitatea fluidului de protectie P 45				STAS 35

Vâscozitatea fluidului de protectie P 45			             STAS 117/ STAS 2096

Punctul de înmuiere al masticului bituminos			STAS 60

Penetratia Asrobitului						STAS 2922

Stabilitatea Asrobitului					             STAS 9199

CAPITOLUL VII

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia îmbracamintilor de beton de ciment se efectueaza în trei etape: pe faze de executie – determinante, preliminara (la terminarea lucrarilor) si finala.

Art.34. Receptia pe faze de executie – determinante

Receptia pe faze determinante (receptii ale lucrarilor ce devin ascunse), stabilite în proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului în fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata în Buletinul Constructiilor volumul 4/1996, atunci când toate lucrarile prevazute în proiect pentru pregatirea platformei sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate în conformitate cu prevederile art.20 din prezentul caiet de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica îndeplinirea conditiilor de executie si calitatile impuse de proiect si de caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se încheie “Proces verbal de receptie pe faza” în registrul de lucrari ascunse în care sunt specificate eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora si recomandari cu privire la modul de tinere sub observatie a tronsoanelor de drum la care s-au constatat abateri fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Art.35. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor)

Receptia preliminara a îmbracamintii din beton de ciment se face odata cu receptia preliminara a întregii lucrarii de drum, conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Receptia preliminara se efectueaza când sunt terminate toate lucrarile si verificarile prevazute în documentatia de proiectare, inclusiv remedierile neconformitatilor constatate si la cel putin o luna de zile de la darea în circulatie.

Comisia de receptie va examina lucrarile executate privind conditiile tehnice de calitate, fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate, si fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza, întocmite în timpul executiei lucrarilor.

Evidenta tuturor verificarilor efectuate în timpul executiei lucrarilor, face parte din documentatia de control la receptia preliminara.

Art.36. Receptia finala

Receptia finala a îmbracamintii din beton de ciment se face odata cu receptia finala a întregii lucrari de drum, dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.

Receptia finala se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.

ANEXA

DOCUMENTE DE REFERINTA

- ACTE NORMATIVE

Ordinul MT nr.43/1998		             Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de

interes national

Ordinul MT nr.45/1998		             Norme tehnice privind proiectarea, construirea

si modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr.46/1998		             Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a

drumurilor publice

Ordinul MT/MI nr.411/1112/2000  	Norme metodologice privind conditiile de închidere a

publicat în   MO    397/24.08.2000

circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie în

vederea executarii de lucrari în zona drumului public

si/sau pentru protejarea drumului

NGPM/1996				Norme generale de protectia muncii

NSPM nr.79/1998			Norme privind exploatarea si întretinerea drumurilor

si podurilor

Ordin MI nr.775/1998			Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea

cu mijloace tehnice de stingere

Ordin AND nr.116/1999		             Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari

de întretinere, reparare si exploatare a drumurilor si

podurilor.

- NORMATIVE TEHNICE

CD 146				             Instructiuni tehnice pentru executia lucrarilor de

reparare a drumurilor cu beton rutier fluidizat cu aditiv

FLUBET

NE 012				             Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,

beton armat si beton precomprimat

NE 014				             Normativ pentru executarea îmbracamintilor rutiere din

beton de ciment în sistemele cofraje fixe si glisante

- STANDARDE

SR 183-1				Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment

executate în cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate

SR 183-2				Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment

executate în cofraje glisante. Conditii tehnice de

calitate.

SR EN 196-1				Metode de încercari ale cimenturilor.

Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice

SR EN 196-3 +			             Metode de încercari ale cimenturilor.

SR EN 196-3/AC			Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii

SR EN 196-6				Metode de încercari ale cimenturilor.

Determinarea finetii

SR EN 196-7				Metode de încercari ale cimenturilor.

Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment.

SR 227-2				Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea finetii de

macinare prin cernere pe proba de 100 g

STAS 333				Otel laminat la cald. Otel rotund

SR 388				             Ciment Portland

STAS 438/1				Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton

laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate

STAS 539				Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins în

pulbere

SR 662				             Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

Conditii tehnice de calitate

SR 667				             Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de

drumuri. Conditii tehnice de calitate

STAS 730				Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri.

Metode de încercare.

SR 754				             Bitum neparafinos pentru drumuri

STAS 790				Apa pentru betoane si mortare.

SR EN 933-2				Incercari pentru determinarea caracteristicilor

geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza  granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor

SR EN 1097-1				Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice

si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea

rezistentei la uzura (micro-Deval).

STAS 1275				Incercari pe betoane. Incercari pe betonul întarit.

Determinarea rezistentelor mecanice.

STAS 1759				Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat.

Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a

continutului de agregate fine si a începutului de priza.

STAS 3518				Incercari pe betoane. Determinarea rezistentei la

înghet-dezghet

STAS 3789				Hârtii superioare de ambalaj.

Hârtie rezistenta.

SR 3832-2				Materiale puzzolanice naturale si artificiale.

Determinarea umiditatii si a dioxidului de siliciu.

SR 3832-3				Materiale puzzolanice naturale si artificiale.

Determinarea trioxidului de fier si a trioxidului de

aluminiu.

SR 3832-4				Materiale puzzolanice naturale si artificiale.

Determinarea oxidului de calciu si a oxidului de

magneziu.

SR 3832-5				Materiale puzzolanice naturale si artificiale.

Determinarea trioxidului de sulf

SR 3832-7				Materiale puzzolanice naturale si artificiale.

Determinarea substantelor combustibile.

STAS 4606				Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu

lianti minerali. Metode de încercare.

STAS 5296				Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului.

STAS 5479				Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat.

Determinarea continutului de aer oclus.

STAS 6200/13				Pietre naturale pentru constructii. Determinarea

compactitatii, porozitatii si a coeficientului de saturatie.

STAS 8171				Folii de polietilena de joasa densitate

STAS 8625				Aditiv plastifiant mixt pentru betoane

STAS 8819				Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos în

betoane si mortare

STAS 8849				Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare.

Metode de masurare

STAS 10.092				Ciment pentru drumuri si piste de aeroporturi.

STAS 12093				Fluid de protectie P 45.