CAIET DE SARCINI

STRAT RUTIER DIN AGREGATE NATURALE

STABILIZATE CU CIMENT

C U P R I N S

CAP.I. GENERALITATI

Art.1. Obiect si domeniu de aplicare

Art.2. Prevederi generale

CAP.II. NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

Art.3. Cimenturi

Art.4. Agregate

Art.5. Apa

Art.6. Aditivi

Art.7. Materiale de protectie

Art.8. Controlul calitatii materialelor inainte de prepararea amestecului stabilizat

CAP.III. STABILIREA COMPOZITIEI AMESTECULUI DIN AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU CIMENT

Art.9. Incercari preliminare

Art.10. Compozitia amestecului

CAP.IV. PREPARAREA AMESTECULUI DIN AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU CIMENT

Art.11. Statia de preparare

Art.12. Experimentarea prepararii amestecului

Art.13. Prepararea propriu-zisa a amestecului

Art.14. Controlul calitatii amestecului preparat

CAP.V. PUNEREA IN OPERA A AMESTECULUI DIN AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU CIMENT

Art.15. Transportul amestecului

Art.16. Lucrari pregatitoare

Art.17. Experimentarea punerii in opera a amestecului.

Art.18. Punerea in opera a amestecului

18.1. Asternerea si nivelarea

18.2. Compactarea

18.3. Masuri pentru conditii meteorologice nefavorabile

Art.19. Protejarea straturilor rutiere din agregate stabilizate cu ciment

Art.20. Controlul calitatii amestecului de agregate stabilizate cu ciment puse in opera

CAP.VI. CONDITII TEHNICE

Art.21. Elemente geometrice

Art.22. Conditii de compactare

Art.23. Caracteristicile suprafetei stratului din material stabilizat

CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR

Art.24. Receptia pe faza determinanta

Art.25. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor

Art.26. Receptia finala

ANEXA – DOCUMENTE DE REFERINTA

C A P I T O L U L   I

GENERALITATI

Art. 1. Obiect si domeniu de aplicare

1.1.Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment si conditiile tehnice prevazute in STAS 10473/1, care trebuie sa fie indeplinite la prepararea, transportul, punerea in opera si controlul calitatii materialelor si a straturilor executate.

1.2. Conform tabelului anexa la STAS 6400, straturile rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment se folosesc la:

- executia straturilor superioare de fundatie la:

- drumurile de clasa tehnica I…V cu imbracaminti bituminoase, care au strat de baza din mixturi asfaltice sau din agregate naturale stabilizate cu ciment (al 2-lea strat stabilizat);

- drumurile de clasa tehnica III si IV cu imbracaminti bituminoase, care au strat de baza din piatra sparta impanata cu split bitumat;

- drumurile de clasa tehnica I…III cu imbracaminti din pavaje, care au strat de baza din agregate naturale stabilizate cu ciment (al 2-lea strat stabilizat);

- drumurile de clasa tehnica I…III cu imbracaminti din beton de ciment;

- executia straturilor de baza la:

- drumurile de clasa tehnica III…V cu imbracaminti bituminoase (fara strat de mixturi asfaltice);

- drumurile de clasa tehnica III si IV cu imbracaminti din pavaj de pavele;

- drumurile de clasa tehnica I…IV cu imbracaminti bituminoase (fara strat de mixturi asfaltice) si de clasa tehnica I…III, cu imbracaminti din pavaje, care au fundatiile alcatuite dintr-un strat inferior de balast si un strat superior din agregate naturale stabilizate.

1.3.Straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment se pot folosi si la:

- largirea fundatiilor rutiere existente;

- amenajarea platformelor si a locurilor de parcare;

- amenajarea benzilor de stationare si de incadrare;

- consolidarea acostamentelor.

Art. 2. Prevederi generale

2.1.La executarea straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment se vor respecta prevederile din standardele si normativele specifice in vigoare, in masura in care acestea completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2.Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3.Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din prezentul caiet de sarcini.

2.4.Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea Inginerului verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5.In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Inginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

C A P I T O L U L   II

NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

Art. 3. Cimenturi

3.1.La stabilizarea agregatelor naturale se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment, care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate, conform prevederilor standardelor respective, indicate in tabelul nr.1.

Conditii tehnice de calitate pentru cimenturi																				Tabel 1.

| CARACTERISTICI FIZICE | CIMENTUL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II/A - S 32,5 | SR II/A - S 32,5 si H II/A - S 32,5 | I 42,5 (P 40) si SR 388 |  | CD-40 |  |
| Priza determinata pe pasta de ciment de consistenta normala -sa nu inceapa mai devreme de -sa nu se termine mai tarziu de | 1 ora | 1 ora | 1 ora |  | 2 ore 10 ore |  |
| Constanta de volum determinata pe: -turte -marirea de volum la incercarea cu inelul Le Chatelier | turtele sa nu prezinte incovoieri, crapaturi (fenomene de umflare) < 10 |  |  |  |  |  |
| Rezistenta mecanica la compresiune min la: 2 zile N/mmp 7 zile N/mmp 28 zile N/mmp | - 16 32,5…52,5 | - 16 32,5…52,5 |  | 10 - 42,5…62,6 |  | 15 25 40 |

NOTA:	Cimenturile la care priza incepe mai devreme de 2 ore se vor folosi in mod obligatoriu cu intarzietor de priza.

Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise clasei respective vor fi declasate si utilizate numai corespunzator noii clase.

Cimentul care se considera ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea betoanelor.

3.2.Este indicat ca santierul sa fie aprovizionat de la o singura fabrica de ciment.

| ciment II/A - S 32,5 | conf. STAS 1500 |
| --- | --- |
| ciment SR II/A - S 32,5 | conf. SR 3011 |
| ciment H II/A - S 32,5 | conf. SR 3011 |
| ciment I 42,5 (P 40) | conf. SR 388 |
| ciment CD 40 | conf. STAS 10092 |

3.3.Daca Antreprenorul propune utilizarea a mai multor tipuri de ciment este necesar a obtine aprobarea Proiectantului in acest scop.

3.4.Conditiile tehnice de receptie, livrare si control a cimenturilor trebuie sa corespunda prevederilor standardelor respective.

3.5.In timpul transportului de la fabrica la statia de betoane (sau depozit intermediar), al manipularii sau depozitarii, cimentul va fi ferit de umezeala si de impurificari cu corpuri straine.

3.6.Depozitarea cimentului se va face in celule tip siloz, atat pentru depozitele de rezerva cat si pentru cele de consum, corespunzatoare din punct de vedere al protectiei impotriva alterarilor cauzate de fenomene meteorologice.

Fiecare transport de ciment va fi depozitat separat pentru a se asigura recunoasterea si controlul acestuia.

3.7.In cursul executiei, cand apare necesara schimbarea sortimentului de ciment depozitat in silozuri, acestea se vor goli complet si se vor curata, prin instalatia pneumatica si se vor marca, corespunzator noului sortiment de ciment ce urmeaza a se depozita.

3.8.Se interzice folosirea cimentului avand temperatura mai mare de +50°C.

3.9.Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 de zile de la data expedierii de catre producator.

3.10.Cimentul ramas in depozit timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice de 2(7) zile.

3.11.Controlul calitatii cimenturilor pe santier se face in conformitate cu prevederile tabelului nr.6.

3.12.Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii cimentului, astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare;

- intr-un registru (registrul pentru ciment) rezultatele determinarilor efectuate in laborator.

Art. 4. Agregate

4.1.Conform STAS 10473/1, pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment se utilizeaza sorturile de agregate specificate in tabelul 2.

Tabel 2.

| Domeniu de aplicare |  | Agregatele folosite |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Natura agregatului | Dimensiunea granulelor |
| 1 | STRATURI DE BAZA pentru: structuri rutiere nerigide, platforme, locuri de parcare | AGREGATE DE BALASTIERA, conform: SR 662, - tabel 4, nisip - tabel 8, pietris - tabel 15, balast | 0-4 8-16 0-16 |
|  |  | AGREGATE CONCASATE, DE: BALASTIERA, conform SR 662, - tabel 8, pietris concasat - tabel 15, balast concasat CARIERA, conform SR 667, tabelele 3 si 6, - piatra sparta (split) - savura | 8-16 0-16 8-16 0-16 |
| 2 | STRATURI DE FUNDATIE pentru structuri nerigide si rigide, platforme, locuri de parcare, benzi de stationare, acostamente | AGREGATE DE BALASTIERA, conform: SR 662, - tabel 4, nisip - tabel 8, pietris - tabel 15, balast | 0-4 8-25 0-25 |
|  |  | AGREGATE CONCASATE DE: BALASTIERA, conform SR 662, - tabel 8, pietris concasat - tabel 15, balast concasat CARIERA, conform SR 667, tabelele 3 si 6 - piatra sparta (split) - savura | 8-25 0-25 8-16 si 16-25 0-16 |

4.2.Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile in contact cu aerul, apa sau la inghet; se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

4.3.Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit la executia stratului rutier stabilizat.

4.4.Agregatele naturale folosite la executia straturilor rutiere stabilizate cu ciment trebuie sa indeplineasca caracteristicile de calitate indicate in tabelele 3 si 4.

4.5.Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestor materiale. Aprovizionarea agregatelor la statia de betoane se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare.

4.6.In timpul transportului de la furnizor la statia de betoane si in timpul depozitarii, agregatele trebuie ferite de impurificari.

La statia de betoane, agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate, separate pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecuri cu alte sortimente.

4.7.Controlul calitatii agregatelor de catre executant se face in conformitate cu prevederile tabelului nr.6.

4.8.Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii agregatelor, astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

- intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

Nisip, pentru straturi rutiere din agregate naturale stabilizat cu ciment, utilizate pentru executia fundatiei structurilor rutiere nerigide sau a straturilor de baza (conform SR 662, pct. 2.3.2.1)

Tabel 3.

| Caracteristici de calitate | Conditii de admisibilitate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Clasa tehnica a drumului |  |
|  | I-II-III | IV-V |
| Sort | 0-4 |  |
| Granulozitate | CONTINUA |  |
| Coeficient de neuniformitate (Un) % mm | 8 |  |
| Echivalentul de nisip (EN) min | 50 | 30 |

Agregate de balastiera sau agregate concasate de cariera sau balastiera, pentru straturi rutiere stabilizate cu ciment

Tabel 4.

| CARACTERISTICI DE CALITATE | DOMENIU DE UTILIZARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Straturi de baza pentru sisteme rutiere nerigide pentru clasele tehnice I-III | Straturi de baza pentru sisteme rutiere nerigide pentru clasele tehnice IV-V si pentru platforme de parcare |  | Straturi de fundatie pentru sisteme rutiere nerigide si rigide, platforme, locuri de parcare, benzi de stationare, consolidare acostamente |  |
| SORT AGREGATE BALASTIERA/ AGREGATE CONCASATE (mm) | 0-16 | 0-16 |  | 0-25 |  |
| CONTINUT DE FRACTIUNI 0-8 mm | 50…75 | 50…80 |  | 50…80 |  |
| GRANULOZITATE | CONTINUA |  |  |  |  |
| COEFICIENT DE NEUNIFORMITATE (Un), min. | 8 |  | 8 |  | 8 |
| ECHIVALENT DE NISIP (EN) % min. (pe fractiunea 0-4 mm) | 30 |  | 30 |  | 30 |
| UZURA CU MAsINA LOS ANGELES (LA), % max. | 35 |  | 35 |  | 35 |

NOTA: 1. Pe drumurile cu trafic foarte greu si autostrazi este indicat ca cel putin 50% din agregate sa fie concasate.

4.9.Granulozitatea, in toate cazurile, trebuie sa fie continua si sa se inscrie in limitele aratate in tabelele nr.4 si 5.

Tabel 5.

| DOMENIUL GRANULOZITATII (mm) | LIMITELE VARIATIEI | TRECERI PRIN SITE si CIURURI IN % DIN MASA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 25 |
| 0-16 | Inferioara superioara | 6 11 | 8 17 | 18 34 | 35 59 | 51 75 | 90 100 | - - |
| 0-25 | Inferioara superioara | 6 11 | 8 17 | 18 34 | 35 59 | 51 75 | 72 90 | 90 100 |

Art. 5. Apa

5.1.Apa utilizata la prepararea amestecului de agregate naturale si ciment poate sa provina din reteaua publica sau alta sursa, dar in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in STAS 790.

Indiferent de sursa, la inceperea lucrarilor, se va face verificarea apei, de catre un laborator de specialitate.

5.2.In timpul utilizarii pe santier, se va evita poluarea apei cu detergenti, materii organice, uleiuri, argile, etc.

Art. 6. Aditivi

La prepararea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment se impune adesea folosirea unui intarzietor de priza. Acesta poate fi intarzietorul de priza folosit obisnuit la prepararea betoanelor de ciment.

Art. 7. Materiale de protectie

- Emulsie bituminoasa cationica, conform STAS 8877

- Nisip sort 0-4 mm, conform SR 662.

Art. 8. Controlul calitatii materialelor inainte de prepararea amestecului stabilizat

Materialele destinate prepararii straturilor de baza si de fundatii din agregate naturale stabilizate cu ciment sunt supuse la incercari preliminare si la determinari pentru stabilitatea retetei, a caror natura si frecventa sunt date in tabelul nr.6.

Tabel 6.

| Materialul | Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristicile ce se verifica | Frecventa minima |  | Metode de determinare conform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | La aprovizionarea materialelor in depozit | Inainte de utilizarea materialului |  |
| Ciment | Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
|  | Constanta de volum/stabilitate | O determinare la fiecare lot aprovizionat, dar nu mai putin de o determinare la 100 t, pe o proba medie | - | SR EN 196-3 |
|  | Timpul de priza |  | - |  |
|  | Rezistente mecanice la 2 (7) zile | O proba la 100 t sau la fiecare siloz in care s-a depozitat lotul aprovizionat | - | SR EN 196-1 |
|  | Rezistente mecanice la 28 zile |  | - |  |
|  | Prelevarea de contra-probe care se pastreaza minim 45 zile (pastrate in cutii metalice sau pungi de polietilena sigilate) | La fiecare lot aprovizionat probele se iau impreuna cu delegatul Inginerului | - | - |
|  | Starea de conservare numai daca s-a depasit termenul de depozitare sau au intervenit factori de alterare | O determinare la fiecare lot aprovizionat sau la fiecare siloz in care s-a depozitat lotul aprovizionat (pe o proba medie) | Doua determinari pe siloz (sus si jos) | SR EN 196-6 |
| Agregate | Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
|  | Granulozitatea sorturilor | O proba la fiecare lot aprovizionat si pentru fiecare sursa | - | STAS 730 STAS 4606 |
|  | Echivalentul de nisip | O proba la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sort si sursa | - | STAS 730 |
|  | Coeficient de neuniformitate | O proba la fiecare lot aprovizionat si pentru fiecare sursa | - | STAS 730 |
|  | Umiditatea | - | O proba pe schimb si sort si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteo | STAS 4606 |
|  | Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles | O proba la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sort si sursa | - | STAS 730 |
| Aditivi | Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
| Apa | Compozitia chimica | - | O proba la inceperea lucrarii pentru fiecare sursa | STAS 790 |
| Emulsie bituminoasa | Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate | La fiecare lot aprovizionat | - | - |

C A P I T O L U L   III

STABILIREA COMPOZITIEI AMESTECULUI

DIN AGREGATE NATURALE

STABILIZATE CU CIMENT

Art. 9. Incercari preliminare

Stadiul compozitiei amestecului de agregate naturale, ciment si apa se va face de catre un laborator de specialitate prin efectuarea unor incercari preliminare, care va determina :

- curba granulometrica a agregatelor stabilizate;

- dozajele de ciment si aditiv ;

- continutul de apa;

- densitatea in stare uscata de referinta, respectiv caracteristicile de compactare.

De asemenea, testul preliminar va determina variatiile admisibile ale compozitiei, in vederea adaptarii acesteia la conditiile de santier, pastrand caracteristicile amestecului preparat, privind lucrabilitatea, omogenitatea si caracteristicile cerute la punctul 10.2.

Art. 10. Compozitia amestecului

10.1.Stabilitatea compozitiei amestecului se va face :

- la intrarea in functie a statiei de preparare;

- la schimbarea tipului de ciment sau agregate ;

- ori de cate ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea compozitiei utilizate.

10.2.Compozitia amestecului de ciment, apa si agregate naturale se va stablili numai prin incercari de laborator atestat, in functie de indeplinirea conditiilor aratate in tabelul 7.

10.3.In tabelul 8 se indica orientativ dozajele de ciment.

10.4.Curba granulometrica a amestecului trebuie sa fie situata in limitele aratate in tabelul 5. Curba granulometrica aleasa este cea care conduce la caracteristici fizico-mecanice optime in conditiile compactarii standard (incercarea Proctor modificat).

10.5.In ce priveste continutul de apa, acesta trebuie sa se situeze la nivelul umiditatii optime de compactare.

10.6.Caracteristicile de compactare respectiv densitatea in starea uscata maxima dumax si umiditatea optima Wopt ale stratului din material granular stabilizat cu ciment se vor determina de catre un laborator de specialitate autorizat, prin metoda Proctor modificata, conform STAS 1913/13.

10.7.O importanta deosebita in cazul agregatelor naturale stabilizate o are durata de punere in opera. Aceasta este durata in care priza este nula sau foarte slaba si permite punerea in opera a amestecului si comportarea lui, fara sa prejudicieze viitoarele caracteristici mecanice ale acestuia.

Durata de punere in opera care se cere in cazul materialelor granulare stabilizate, variaza intre 2 si 6 ore in functie de conditiile de executie. Marirea duratei peste doua ore se poate obtine prin utilizarea unui intarzietor de priza.

Cantitatea de intarzietor de priza depinde de temperatura ambianta si ea va fi stabilita de laborator in cadrul studiilor preliminare, cunoscand ca la 10°C durata de punere in lucru este estimata la dublul celei obtinute la 20°C iar aceasta la randul ei este de doua ori mai mare decat cea pentru 40°C.

Incercarea se face pentru diferite temperaturi, si se traseaza diagrama timp de punere in opera – temperatura.

Tabel 7.

| Caracteristica | Denumirea stratului si al lucrarii |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strat de baza pentru sisteme rutiere nerigide, platforme si locuri de parcare | Strat de fundatie pentru sisteme rutiere rigide, nerigide, consolidarea benzilor de stationare, a benzilor de incadrare si a acostamentelor |
| Rezistenta la compresiune N/mm2 Rc 7 zile Rc 28 zile | 1,5...2,2 2,2...5,0 | 1,2...1,8 1,8...3,0 |
| Stabilitate la apa % max. - scaderea rezistentei la compresiune Rci - umflare volumica UI - absorbtie de apa Ai | 20 2 5 | 25 5 10 |
| Pierdere de masa % max. - saturare-uscare Psu - inghet-dezghet Pid | 7 7 | 10 10 |

Tabel 8.

| Denumirea stratului | Agregatul |  | Dozaj orientativ de ciment, in % din cantitatea de agregate naturale uscate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Natura | Granulozitate (mm) |  |
| 1. Strat de baza, platforme si locuri de parcare | - balast - agregate concasate | 0-16 0-16 | 3...7 |
| 2. Strat de fundatie, consolidarea benzilor de stationare, a benzilor de incadrare si a acostamentelor | nisip | 0-4 | 6...10 |
|  | balast concasate | 0-25 0-25 | 4...6 |

Dozajul de ciment va fi stabilit prin incercari preliminare astfel incat sa se asigure rezistentele (caracteristicile) prevazute in tabelul 7.

C A P I T O L U L   IV

PREPARAREA AMESTECULUI DIN AGREGATE NATURALE

STABILIZATE CU CIMENT

Art. 11. Statia de preparare

11.1.Prepararea amestecului din agregate naturale, ciment si apa se poate efectua in centrale de tip continuu de dozare si malaxare sau in centrale de beton, folosite la prepararea betoanelor rutiere.

11.2.Distanta maxima intre statia de preparare si punctul de lucru, va corespunde unui timp de transport al amestecului de agreagate naturale, ciment si apa, de maxim 45 minute.

11.3.Statia de preparare trebuie sa dispuna de:

- depozite de agregate cu dotari corespunzatoare pentru evacuarea apelor provenite din precipitatii;

- silozuri cu ciment marcate corespunzator, avand capacitatea corelata cu capacitatea de productie a statiei;

- instalatie de preparare, cu rezervoare si dozatoare in buna stare de functionare;

- buncare pentru descarcarea, din utilajele de preparare, a amestecului preparat;

- laborator amenajat si dotat corespunzator;

- dotari care sa asigure spalarea malaxorului, buncarelor si mijloacelor de transport;

- dotari privind protectia muncii si P.S.I.

11.4.Centralele de preparare trebuie sa respecte urmatoarele caracteristici, privind precizia de cantarire si dozare:

- agregate			+/- 3%

- ciment si apa		+/- 2%

- aditivi			+/- 5%

Tolerantele se exprima in functie de greutatea fiecarui component si trebuie sa faca referire la cantitatile teoretice conform calibrarii.

11.5.Antreprenorul va prezenta comisiei de atestare a statiei de preparare a amestecului lista reglajelor care trebuie sa fie efectuate la instalatie pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art.10, comisia controland daca s-au facut aceste reglari, in special:

- etalonarea cantarelor;

- verificarea dozatoarelor volumetrice;

- functionarea eficace a diverselor dispozitive de obturare (deschidere-inchidere) la introducerea agregatelor, a cimentului si a apei in malaxorul instalatiei de preparare;

- uzura paletilor malaxoarelor.

Toate aceste verificari se vor face inainte de prepararea amestecului.

Art. 12. Experimentarea prepararii amestecului

12.1.Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa faca teste pe statia de preparare a amestecului pentru a verifica, folosind mijloacele santierului, daca reteta amestecului, stabilita in laborator, permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.

Testele trebuie repetate pana la obtinerea rezultatelor satisfacatoare privind:

- umiditatea;

- omogenitatea amestecului;

- rezistenta la compresiune;

- timp optim de punere in opera.

Cu ocazia acestor verificari se va stabili si durata minima de malaxare care sa asigure o buna omogenitate a amestecului preparat.

12.2.Probele pentru verificari se vor recolta din amestecul preparat in timpul testarii, in vederea verificarii obtinerii caracteristicilor cerute, aratate la cap.II, art.10.

Art. 13. Prepararea propriu-zisa a amestecului

13.1.Este interzisa prepararea amestecului in instalatiile care nu asigura incadrarea in abaterile prevazute la pct. 11.4. sau la care dispozitivele de dozare, cu care sunt echipate, sunt defecte.

Antreprenorul raspunde permanent de buna functionare a dispozitivelor de dozare, verificandu-le ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe saptamana.

13.2.Cantitatea de apa necesara amestecului se va corecta in functie de umiditatea naturala a agregatelor, astfel incat la punerea in opera sa fie asigurata umiditatea optima de compactare stabilita in laborator, tinandu-se seama si de pierderile de apa in timpul transportului de la statia de preparare la locul de punere in opera.

13.3.Cantitatea de ciment ce se introduce in amestec este cea prevazuta in reteta stabilita pentru fiecare tip de ciment aprovizionat.

13.4.Amestecarea materialelor componente se va face in malaxorul instalatiei de preparare pana la omogenizarea amestecului.

13.5.Amestecul de agregate naturale, ciment si apa se introduce in buncarul de stocare a materialului, din care se descarca in autobasculanta, astfel incat sa se evite segregarea.

Art. 14. Controlul calitatii amestecului preparat

14.1.Controlul calitatii amestecului preparat precum si confectionarea epruvetelor pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale amestecului (grad de compactare si rezistenta la compresiune) se vor face in conformitate cu tabelul nr.9.

14.2.Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea amestecului:

- compozitia amestecului preparat;

- caracteristicile de compactare - Proctor modificat

- caracteristici ale amestecului preparat:

* umiditati:	- la statia de preparare;

- la locul de punere in opera;

* densitatea stratului compactat;

- confectionarea epruvetelor de amestec si determinarea caracteristicilor fizico-mecanice (rezistente la compresiune si densitate), care vor fi inscrise in evidente.

Tabel 9.

| ACTIUNEA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICI CE SE VERIFICA | FRECVENTA MINIMA |  | METODA DE DETERMINARE CONFORM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LA STATIA DE BETOANE | LA LOCUL DE PUNERE IN LUCRU |  |
| Examinarea documentului de transport | - | La fiecare transport | - |
| Incercarea Proctor modificata | pentru fiecare reteta | - | STAS 1913/13 |
| Temperatura (la temperaturi ale aerului in intervalul 0oC-5oC si > 30oC | la fiecare 2 ore pentru fiecare instalatie | la fiecare 2 ore | - |
| Compozitia granulometrica a amestecului | 1 determinare pe schimb, dar cel putin 1 determinare la 500 mc | - | STAS 4606 |
| Umiditatea amestecului in vederea stabilirii cantitatii de apa necesara asigurarii umiditatii optime de compactare - Umiditatea amestecului | cel putin o data pe schimb si la schimbari meteo care pot modifica umiditatea | - | STAS 1913/1 |
| Verificarea caracteristicilor de compactare: a. umiditate de compactare b. densitatea stratului, gradul de compactare c. Q/S | - - | doua probe la 1500 mp doua probe la 1500 mp zilnic | STAS 1913/1 STAS 1913/15 - |
| Confectionarea de epruvete pentru determinarea densitatii si a rezistentelor la compresiune la 7 zile la 28 zile | 2 serii a 3 epruvete cilindrice la 1500 mp | - | STAS 10473/2 |

C A P I T O L U L  V

PUNEREA IN OPERA A AMESTECULUI DIN AGREGATE NATURALE

STABILIZATE CU CIMENT

Art. 15. Transportul amestecului

15.1.Amestecul din agregate naturale, ciment si apa se transporta la locul de punere in opera cu autobasculante (cu basculare pe spate) care circula pe fundatia de balast.

Pe timp de arsita si ploaie, amestecul trebuie protejat prin acoperire cu prelate, pentru a se evita modificarea umiditatii acestuia.

15.2.Durata de transport a amestecului nu va depasi 45 minute.

15.3.Capacitatea de transport trebuie sa fie corespunzatoare pentru a asigura functionarea continua a instalatiei de malaxare si a atelierului de punere in opera.

Art. 16. Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea executiei stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment se va verifica si receptiona stratul suport, conform caietului de sarcini respectiv.

De asemenea, inainte de asternere se va proceda la umezirea stratului suport, in special daca acesta este constituit din materiale drenante (dar orice baltire va fi eliminata).

Art. 17. Experimentarea punerii in opera a amestecului

17.1.Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa execute un tronson experimental.

Lungimea tronsonului de proba va fi de cel putin 30 ml si pe intreaga latime proiectata a drumului. Experimentarea are drept scop de a verifica pe santier, in conditii de executie curenta, realizarea caracteristicilor calitative ale amestecului pus in opera in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, reglarea utilajelor si dispozitivelor de punere in opera, stabilirea parametrilor compactarii (grosimea de asternere a amestecului, conditiile de compactare si intensitatea de compactare necesara).

Toate datele vor fi supuse aprobarii Proiectantului.

17.2.Partea din tronsonul executat, considerata ca fiind cea mai bine realizata, va servi ca sector de referinta pentru executia lucrarilor pe intregul drum.

Art. 18. Punerea in opera a amestecului

18.1.Asternere si nivelare

18.1.1.Asternerea si nivelarea amestecului trebuie sa fie executate astfel incat sa se realizeze urmatoarelor obiective:

- respectarea tolerantelor de nivelment admise, la fiecare strat in parte;

- asigurarea grosimii prevazuta in proiect pentru fiecare strat, in oricare punct al acestuia;

- obtinerea unei suprafatari corespunzatoare.

18.1.2.Asternerea si nivelarea agregatelor naturale stabilizate cu ciment se face cu autogrederul sau cu repartizatoare mecanice cu vibrare.

Amestecul se descarca pe drum in cordoane si apoi, cu ajutorul autogrederului sau a repartizatoarelor mecanice, se repartizeaza pe jumatate sau pe intreaga cale a latimii prevazuta in proiect, in functie de tehnologia de executie adoptata si de natura lucrarilor (ranforsari sau sisteme rutiere noi).

18.1.3.Asternerea se face de regula intr-un singur strat.

In cazul fundatiilor, prevazute cu grosimi mai mari de 22 cm si proiectate a fi realizate din doua sau mai multe straturi, asternerea se va face conform prevederilor proiectului.

Grosimea maxima de asternere se stabileste de catre Antreprenor, pe sectorul experimental, in cadrul testelor de compactare.

18.1.4.O atentie deosebita trebuie acordata la rosturile longitudinale de lucru. Asternerea celor doua straturi adiacente care se executa in aceeasi zi trebuie executate in decurs de doua ore, pentru a asigura continuitatea structurii stratului de baza sau de fundatie. Marginea stratului asternut anterior trebuie sa fie verticala. Taierea si indepartarea marginilor interioare (catre axul drumului si/acolo unde trebuie executate straturi adiacente suplimentare) trebuie facute astfel incat sa se asigure o compactare omogena pe toata latimea partii carosabile a drumului.

Rosturile longitudinale rezultate, trebuie protejate cu folii de polietilena sau cu un alt material similar pentru evitarea patrunderii corpurilor straine in rost.

18.1.5.La executia rosturilor transversale de lucru, pentru a obtine o margine verticala a stratului, materialul excedentar trebuie taiat si indepartat.

18.1.6.Asternerea si nivelarea se vor face cu respectarea cotelor de nivelment din proiect, in care scop se va realiza un reperaj in afara suprafetei de lucru, in cazul nivelarii cu autogrederul sau se vor pune la cota longrinele si ghidajele pentru finisoarele cu palpatori electronici.

18.2.Compactarea

18.2.1.Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate autorizat.

- Echipamentul de compactare stabilit in cadrul testelor de proba efectuate, trebuie aprobat de Inginer, inainte de compactare.

- Cilindrul recomandat pentru compactarea agregatelor naturale stabilizate cu ciment, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

- Cilindru Tandem cu roti tamburi metalici, lisi vibratori cu o greutate proprie minima de 10 t pe fiecare tambur;

- Cilindru cu pneuri cu o greutate proprie minima de 18 t si cu o presiune minima in pneu de 5 bari;

- Ateliere combinate (tambur metalic in fata si pneuri in spate), pot fi folosite numai cu aprobarea Inginerului;

- Atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, va fi prevazut in procedura de executie aprobata de Inginer si aceasta va fi respectata pe toata durata executiei lucrarilor.

18.2.2.In cazul executiei straturilor stabilizate cu ciment in locuri inaccesibile compactoarelor (in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare, largiri de drumuri, etc.), compactarea se va efectua cu placi vibratoare.

18.2.3.Calitatea compactarii este apreciata prin gradele de compactare minime realizate, care trebuie sa corespunda valorilor aratate la pct.22.1.

18.2.4.In cazurile in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea de asternere inainte de compactare astfel ca dupa compactare sa se realizeze grosimea stratului si gradul de compactare cerut prin caietul de sarcini;

- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajului propus si a intensitatii de compactare).

Intensitatea de compactare pentru un utilaj este raportul Q/S unde “Q” este volumul pus in opera intr-o anumita unitate de timp (ora, zi, schimb) exprimate in mc si "S" este suprafata cilindrata in intervalul de timp dat, exprimata in mp.

Raportul Q/S este determinat experimental si se va respecta cu strictete pe tot parcursul executiei, in care scop este indicat ca utilajul de compactare sa fie dotat cu un dispozitiv care sa inregistreze datele pentru estimarea lui “S”.

18.2.5.Obtinerea unei densitati ridicate impune terminarea compactarii inainte de a incepe priza. Aceasta conditie poate sa conduca la necesitatea incorporarii in amestec a unui intarzietor de priza, in special pe timp calduros. Folosirea unui intarzietor de priza este recomandat pentru a permite executia corecta a rosturilor longitudinale.

18.2.6.Marginile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment trebuie sa fie bine compactate, odata cu intregul strat din agregate naturale stabilizate.

Compactarea se va face astfel:

- compactorul (fara vibratii) va circula initial cu circa 1/3 din latimea sa pe acostament si 2/3 pe stratul din agregate naturale stabilizate;

- apoi compactorul (tot fara vibratii) va trece numai pe stratul stabilizat in asa fel incat sa-l impinga sub acostament, dupa care compactarea se continua normal.

Daca compactarea acostamentelor se face inainte de asternerea stratului din agregate naturale stabilizate, se vor lua masuri pentru a asigura scurgerea apelor de pe intreaga suprafata a drumului.

18.3.Masuri pentru conditii meteorologice nefavorabile

18.3.1.Straturile din agregate naturale stabilizate cu ciment se vor executa, in mod exceptional, la temperaturi sub +5°C, dar numai peste 0°C si cu exercitarea unui control permanent si deosebit de exigent din partea Antreprenorului si a Proiectantului.

18.3.2.Este interzisa utilizarea agregatelor naturale inghetate.

18.3.3.Este interzisa asternerea amestecului de agregate pe un strat suport acoperit cu zapada sau cu pojghita de gheata.

18.3.4.Transportul amestecului de agregate se face cu mijloace rapide, izolate contra frigului, si se vor se evita distantele mari de transport si stationarile pe traseu.

18.3.5.Dupa executia stratului din agregate naturale stabilizate, suprafata acestuia se protejeaza imediat, prin acoperire cu prelata sau cu rogojini, astfel incat sa se asigure deasupra stratului turnat un strat de aer stationar, neventilat, de 3...6 cm grosime, cu o temperatura la suprafata, de minimum +5°C, timp de 7 zile.

18.3.6.La temperaturi mai mari de 35oC, suprafata stratului din agregate naturale stabilizate cu ciment va fi protejata cu emulsie bituminoasa aplicata in doua straturi succesive.

Art. 19. Protejarea straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment

19.1.Pentru evitarea evaporarii apei, suprafata stratului din agregate naturale stabilizate cu ciment, va fi protejata cel putin sapte zile (timp in care nu se circula pe acest strat) cu nisip, cca. 1,5…3 cm grosime mentinut in stare umeda sau cu o pelicula de protectie, care poate fi realizata cu:

- Fluid de protectie P45, STAS 12013 ;

- Polisol, conform reglemetarilor tehnice specifice in vigoare;

- Emulsie bituminoasa cationica STAS 8877;

Pelicula de protectie se va realiza imediat dupa terminarea compactarii, pe stratul proaspat si umed.

19.2.Daca stratul de baza al structurii rutiere urmeaza sa se execute mai tarziu, dupa protejarea stratului de fundatie realizat din agregate naturale stabilizate, conform prevederilor pct.19.1., pentru a se asigura o legatura buna cu viitorul strat de baza, se va asterne o cantitate de 7-8 kg/mp criblura sortul 16-25, urmata de o compactare usoara cu compactor cu pneuri (care asigura o incastrare a criblurii in stratul de fundatie), operatiune care trebuie facuta inainte de inceperea prizei.

19.3.Stratul de baza din agregate naturale stabilizate cu ciment, in cazul structurilor rutiere noi prevazute cu imbracaminti bituminoase si al reabilitarilor de drumuri, se protejeaza conform prevederilor din tabelul nr.10.

Tabel 10.

| STRATUL URMATOR SAU IMBRACAMINTEA PREVAZUTA | STRUCTURA RUTIERA NOUA | REABILITARE DRUM |
| --- | --- | --- |
| Fara *) | Tratament superficial dublu | Tratament superficial dublu |
| Strat bituminos ce se va executa dupa un interval mic de timp (15 zile) | Tratament de protectie cu emulsie bituminoasa | Tratament de protectie cu emulsie bituminoasa |
| Strat bituminos ce se va executa dupa un interval mai mare de timp | Tratament superficial simplu | Tratament superficial simplu sau dublu |

*)La drumuri cu trafic usor si foarte usor si la reabilitari de drumuri.

19.4.Stratul de fundatie din agregate naturale stabilizate cu ciment, in cazul structurilor rutiere rigide se va proteja conform prevederilor anterioare, executia imbracamintii din beton de ciment urmand sa fie inceputa dupa o durata de minim 7 zile.

19.5.Cand stratul de fundatie trebuie sa suporte un trafic de santier important, tratamentul de protectie cu emulsie bituminoasa nu este suficient si va trebui sa se aplice un tratament superficial, conform prevederilor din tabelul 10.

19.6.Executia stratului rutier superior poate fi inceputa numai dupa o perioada de protectie de minim sapte zile de la executia stratului stabilizat cu ciment, perioada in care este interzis traficul pe acest strat.

19.7.Stratul din balast stabilizat nu se va lasa neprotejat pe timp de iarna. Peste stratul de balast stabilizat se va asterne cel putin primul strat al imbracamintii structurii rutiere proiectate.

Art. 20. Controlul calitatii amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment, puse in opera

Controlul calitatii amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment puse in opera, se va face in conformitate cu prevederile tabelului 11.

Tabel 11.

| DETERMINAREA, METODA DE CONTROL SI/SAU CARACTERISTICILE CE SE VERIFICA | FRECVENTA MINIMA | METODA DE DETERMINARE CONFORM |
| --- | --- | --- |
| Determinarea rezistentei la compresiune pe probe cilindrice la 7 zile la 28 zile | 3 probe cilindrice la 1.500 mp 3 probe cilindrice la 1.500 mp | STAS 10473/2 |
| Prelevare de carote pentru determinarea rezistentei la compresiune | 1 carota la 2.500 mp de strat (la cererea comisiei de receptie sau a Beneficiarului) | Normativ C 54 |
| Determinarea grosimii stratului | - la fiecare 200 ml, in timpul executiei - pe carote extrase | - |
| Densitatea stratului rutier, pentru calculul gradului de compactare | minim doua puncte la 1.500 mp | STAS 10473/2 |

C A P I T O L U L  VI

CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE

Art. 21. Elemente geometrice

21.1.Grosimile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment sunt cele prevazute in proiect.

Abaterile limita la grosime sunt: -10 mm; +20mm.

Verificarea grosimii stratului de fundatie se efectueaza prin masuratori directe, la marginile benzilor executate, la fiecare 200 ml.

Grosimea stratului este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector prezentat receptiei.

21.2.Latimile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment sunt cele prevazute in proiect.

Abaterile limita la latime pot fi: ±2 cm.

Verificarea latimii de executie se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

21.3.Panta transversala a stratului din material stabilizat este cea a imbracamintei prevazuta in proiect.

Abaterile limita la panta pot sa difere cu ± 0,4% fata de valoarea pantei indicate in proiect si se masoara la intervale de 25 m distanta.

21.4.Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita fata de cotele din proiect pot fi de ± 10 mm.

Art. 22. Conditii de compactare

22.1.Gradul de compactare al straturilor de baza si de fundatie din agregate naturale stabilizate cu ciment, in functie de clasa tehnica a drumului, trebuie sa fie de:

- min.100% in cel putin 95% din numarul punctelor de masurare si min.98% in cel mult 5% din punctele masurate la autostrazi si/in toate punctele de masurare pentru drumurile de clasa tehnica II si III;

- min.98% in cel putin 95% din numarul punctelor de masurare si de min.95% in toate punctele de masurare pentru drumurile de clasa tehnica IV, V, platforme, locuri de parcare, consolidari benzi de stationare, benzi de incadrare si acostamente.

22.2.Caracteristicile de compactare (densitatea in stare uscata maxima si umiditatea optima de compactare) ale straturilor de baza si de fundatie se determina prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13 si sunt corespunzatoare domeniului umed al curbei Proctor.

Art. 23. Caracteristicile suprafetei stratului din agregate naturale stabilizate cu ciment

Verificarea denivelarilor suprafetei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime, astfel:

- In profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie, toleranta admisa la denivelari fiind de ± 10 mm.

- In profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor prezentate in proiect, toleranta admisa la denivelari fiind de ± 9 mm.

C A P I T O L U L  VII

RECEPTIA LUCRARILOR

Art. 24. Receptia pe faza determinanta

Receptia pe faza determinanta stabilita in proiect se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile art. 8, 14, 20, 21, 22, 23.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitatile impuse de proiect si de caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal de receptie pe faza” in registrul de lucrari ascunse, in care sunt specificate eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora si recomandari cu privire la modul de tinere sub observatie a tronsoanelor de drum la care s-au constatat abateri fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Art. 25. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor

Receptia preliminara a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari de drum, conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate, fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faze, intocmit in timpul executiei lucrarilor.

Art. 26. Receptia finala

Receptia finala a straturilor de fundatie si de baza din agregate naturale stabilizate cu ciment se face odata cu receptia finala a intregii lucrari de drum, dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.

Receptia finala se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.

A N E X A

DOCUMENTE DE REFERINTA

## ACTE NORMATIVE

| Ordinul MT nr. 43/1998 | Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national. |
| --- | --- |
| Ordinul MT nr. 45/1998 | Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. |
| Ordinul MT nr. 46/1998 | Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. |
| Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08.2000 | Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. |
| NGPM/1996 | Norme generale de protectia muncii. |
| NSPM nr. 79/1998 | Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. |
| Ordin MI nr. 775/1998 | Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. |
| Ordin AND nr. 116/1999 | Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. |

## REGLEMENTARI TEHNICE

| C 54 | Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor. |
| --- | --- |

## STANDARDE

| SR EN 196-1 | Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice. |
| --- | --- |
| SR EN 196-3+ SR EN 196-3 /AC | Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii. |
| SR EN 196-6 | Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea finetii. |
| SR 662 | Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate. |
| SR 667 | Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate. |
| STAS 730 | Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare. |
| STAS 1913/1 | Teren de fundare. Determinarea umiditatii |
| STAS 1913/13 | Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor |
| STAS 1913/15 | Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren. |
| STAS 4606 | Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare. |
| STAS 6400 | Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate. |
| STAS 10473/1 | Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamant stabilizat cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate. |
| STAS 10473/2 | Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi, stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si incercare. |