CAIET DE SARCINI

IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE,

EXECUTATE LA CALD

C U P R I N S

#### CAP.I. GENERALITATI

Art. 1. Obiect si domeniu de aplicare

Art. 2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice

###### CAP.II. NATURA, CALITATEA, SI PREPARAREA MATERIALELOR

Art. 3. Agregate

Art. 4. Filer

Art. 5. Lianti

Art. 6. Aditivi

Art. 7. Fibre

Art. 8. Controlul calitatii materialelor inainte de anrobare

#### CAP. III.  MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR

Art. 9. Compozitia mixturilor

Art. 10. Caracteristici fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Art. 11. Statia de asfalt

Art. 12. Autorizarea statiei de asfalt

Art. 13. Fabricarea mixturilor asfaltice

Art. 14. Reglarea instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice

Art. 15. Controlul fabricatiei

###### CAP. IV. MODUL DE PUNERE IN OPERA

Art. 16. Transportul mixturilor asfaltice

Art. 17. Lucrari pregatitoare

Art. 18. Asternerea

Art. 19. Compactarea

Art. 20. Tratarea suprafetei imbracamintei

Art. 21. Controlul punerii in opera

###### CAP. V. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE

Art. 22. Caracteristicile suprafetei imbracamintei

Art. 23. Elemente geometrice si abateri limita

###### CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR

Art. 24. Receptia pe faze determinante

Art. 25. Receptia preliminara

Art. 25. Receptia finala

###### ANEXA

Nr. 1. Utilizarea bitumului modificat la stratul de uzura din beton asfaltic

Nr. 2. Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre – Testul Schellenberg

Nr. 3. Documente de referinta

ANEXE OPTIONALE (CONFORM PREVEDERILOR PROIECTULUI)

Nr. 4. Utilizarea geogrilelor la imbracamintile rutiere bituminoase

Nr. 5. Utilizarea materialelor geotextile combinate (geogrile si materiale geotextile) la imbracamintile rutiere bituminoase

CAPITOLUL I . GENERALITATI

Art. 1. Obiect si domeniu de aplicare

  - Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind imbracamintile bituminoase rutiere cilindrate, executate la cald, din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale, filer si bitum neparafinos si cuprinde conditiile tehnice de calitate prevazute in SR 174-1 si SR 174, care trebuie sa fie indeplinite la prepararea, transportul, punerea in opera si controlul calitatii materialelor si straturilor executate.

  - Caietul de sarcini se aplica la constructia, modernizarea si reabilitarea drumurilor publice si a strazilor, precum si la constructia drumurilor de exploatare.

  - Tipul  de imbracaminte bituminoasa cilindrata la cald se stabileste in proiect de catre Proiectant.

  - Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica imbracamintilor executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate.

Art. 2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice

2.1. Imbracamintile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executate la cald, fiind alcatuite, in general, din doua straturi si anume:

- stratul superior, de uzura, la care se utilizeaza tipuri de mixturi asfaltice:

- MASF 8 si MASF 16, mixturi asfaltice stabilizate cu fibre;

- BA 8, BA 16 si BA 25, betoane asfaltice bogate in criblura;

- Bar 16, beton asfaltic rugos;

- BAPC 16, beton asfaltic cu pietris concasat.

- stratul inferior, de legatura, la care se utilizeaza urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice:

- BAD 25, beton asfaltic deschis, cu criblura;

- BADPC 25, beton asfaltic deschis, cu pietris concasat;

- BADPS 25, beton asfaltic deschis, cu pietris sortat.

2.2. In cazurile in care imbracamintea bituminoasa cilindrata se executa intr-un singur strat, acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute pentru stratul de uzura.

2.3. Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri se vor executa conform STAS 174-2.

Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu alte tipuri de mixturi, se vor executa conform urmatoarelor normative:

AND 539 – stabilizate cu fibre de celuloza

AND 549 – realizate cu bitum modificat cu polimeri

AND 553 – realizate cu bitum aditivat.

C A P I T O L U L II

NATURA, CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR

Art. 3. Agregate

3.1. Pentru imbracaminti bituminoase se utilizeaza un maestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate si prelucrate care trebuie sa indeplineasca, conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor dupa cum urmeaza:

- cribluri sort 4/8, 8/16 sau 16/25, conform SR 667, tabelul 8;

- nisip de concasare 0/4, conform SR 667, tabelul 10;

- nisip natural sort 0/4, conform SR 662, tabelul 5;

- pietris si pietris concasat, sorturi 4/8, 8/16, 16/25(31), conform SR 662, tabelul 10.

Clasa minima a rocii din care s obtin agregatele naturale de cariera, in functie de clasa tehnica a drumului sau categoria strazii trebuie sa fie conform SR 667, tabelul 3.

Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenienta a agregatelor naturale de cariera trebuie sa fie conform SR 667, tabelul 2.

Toate agregatele folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie sa fie spalate in totalitate, inainte de a fi introduse in instalatia de preparare.

Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in padocuri, prevazute cu platforme betonate, avand pante de scurgere, a apei si pereti despartitori, pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor.

3.2. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face dupa verificarea certificatelor de conformitate care atesta calitatea acestora.

Art. 4. Filer

Filerul care se utilizeaza la imbracamintile rutiere bituminoase este de calcar sau de creta, conform STAs 539, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  - finetea (continutul in parti fine 0,1 mm) …………. min. 80%;

  - umiditatea ………………………………………….. max. 2%;

  - coeficient de hidrofilie ……………………………… max. 1%.

In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539 si conditiei suplimentare ca minimum de particule sub 0,02 mm sa fie de 20%.

Filerul se depoziteaza in incaperi acoperite, ferite de umezeala sau in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

Art. 5. Lianti

5.1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt:

- bitum neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip 80/100;

- bitum modificat cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari;

- bitum aditivat.

Acestia se aplica in conformitate cu indicatiile din tabelul 1.

Tabelul 1.

| TIPUL IMBRACAMINTII BITUMINOASE |  | TIPUL LIANTULUI |
| --- | --- | --- |
| Imbracaminte bituminoasa din mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: | - strat de uzura (cu adaos de fibre) | Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754; - tip D 60/80 sau Bitum modificat cu polimeri |
|  | - strat de legatura (fara fibre) | Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754; - tip D 60/80 |
| Imbracaminte bituminoasa cu bitum cu polimeri | - strat de uzura | Bitum modificat |
|  | - strat de legatura | Bitum modificat cu polimeri sau Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR+ 754; - tip D 60/80 |
| Imbracaminte bituminoasa cu bitum aditivat | - strat de uzura si strat de legatura | Bitum aditivat: - tip D 60/80a – zona climaterica calda; - tip D 80/100a – zona climaterica rece |
| Imbracaminte bituminoasa cu bitum neparafinos pentru drumuri | - strat de uzura si strat de legatura | Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754: - tip D 60/80 – zona climaterica calda; - tip D 80/100 – zona climaterica rece. |

Bitumul neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip D 80/100 trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de SR 754 si Normativul AND 537 si o adezivitate de minimum 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. In caz contrar se utilizeaza  bitumaditivat.

5.2. Conform Normativului AND 549, pct. 1.1.2. si 1.1.3.,  in scopul cresterii rezistentei la deformatii permanente la temperaturi ridicate si a rezistentei la fisurare la temperaturi scazute imbracamintile bituminoase, pe drumuri de clasa tehnica I…III si pe strazi de categorie tehnica I si II, cu trafic greu si foarte greu si la alte lucrari speciale (locurile de parcare, zone cu accelerari si decelelrari frecvente, etc.) se vor executa cu bitum modificat cu polimeri.

In cazul utilizarii bitumului modificat se vor respecta prevederile Normativului AND 549 si cele din ANEXA nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

5.3. In functie de calitatea bitumului si natura agregatelor, in cadrul testelor preliminare se va stabili utilitatea aditivarii bitumului.

Se va folosi numai bitum aditivat, in cazul in care adezivitatea bitumului pur fata de agregate naturale este mai mica de 80% indiferent de clasa tehnica a drumului sau de categoria tehnica a strazii, la care se foloseste.

Bitumul de baza folosit la prepararea bitumului aditivat tip D 60/80a si tip D 80/100a este bitumul D 60/80 si respectiv D 80/100, care trebuie sa corespunda prevederilor SR 754 si Normativului AND 537.

Prepararea bitumului aditivat se efectueaza conform Normativului AND 553.

5.4. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat, pe tipuri de bitum, astfel:

- bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei, sistem de inregistrare a temperaturilor (pentru ulei si bitum), gura de aerisire, pompe de recirculare;

- bitumul modificat cu polimeri se depoziteaza in recipienti metalici verticali, prevazuti su sistem de incalzire cu ulei, sistem de recirculare sau agitare permanenta, pentru evitarea separarii componentelor si sistem de inregistrare a temperaturii. Se recomanda ca perioada de stocare sa nu depaseasca max. 2 zile iar temperatura bitumului modificat pe perioada de depozitare trebuie sa fie de min. 140oC;

- bitumul aditivat se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei, pompe de recirculare, sistem de inregistrare a temperaturii (pentru ulei si bitum), gura de aerisire. Se recomanda ca perioada de stocare sa nu depaseasca 3 zile, iar temperatura bitumului aditivat pe perioada de depozitare sa fie de (120…140)oC.

5.5. Pentru amorsari si badijonari se va folosi emulsie bituminoasa cu rupere rapida sau bitum taiat, cu respectarea prevederilor STAS 8877.

Emulsia bituminoasa cationica se va depozita in rezervoare metalice verticale, curatate in prealabil, prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de incalzire.

Art. 6. Aditivi

Aditivii utilizati pentru prepararea bitumului aditivat folosit la executia imbracamintilor bituminoase sunt produse tensioactive, cu compozitie si structura specifica polar-apolara, conform celor prevazute in declaratia de conformitate a calitatii emisa de producator.

Aditivii trebuie sa fie agrementati tehnic reglementarilor in vigoare.

Aditivii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:

- sa fie compatibili cu bitumul;

- sa fie stabili termic pana la min. 200oC;

- sa amelioreze adezivitatea bitumului fata de agregatele  naturale, fara a afecta celelalte caracteristici ale acestuia;

- sa nu fie toxici, corozivi sau inflamabili.

Tipul de aditiv si dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat, tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice impuse.

Aditivii care se intentioneaza a se utiliza, vor fi supusi aprobarii Beneficiarului.

Pentru fiecare aditiv la care se cere aprobarea, Antreprenorul  va prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calitatii.

Art. 7. Fibre

Fibrele care pot fi folosite la prepararea mixturii asfaltice stabilizate cu fibre, pentru executia imbracamintilor bituminoase, sunt fibre sau granule din celuloza, bitumate sau nebitumate, trebuie sa fie agrementate tehnic conform reglementarilor in vigoare.

Tipul si dozajul de fibre in mixtura asfaltica se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat, cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice:

- epruvetele cilindrice tip Marshall se vor confectiona, in functie de intensitatea de trafic, la temperatura de 135÷5oC, conform reglementarilor in vigoare, iar incercarile pe epruvete cilindrice tip Marshall se vor face conform STAS 1338-2.

Art. 8. Controlul calitatii materialelor inainte de anrobare

Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru imbracamintile bituminoase, se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele in vigoare ale materialelor respective si SR 174-2 pct.3.1., pentru asigurarea conditiilor aratate la art. 3, 4, 5 si 6 din prezentul caiet de sarcini.

C A P I T O L U L III

MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR

Art. 9. Compozitia mixturilor

9.1. Mixturile asfaltice atat pentru stratul de uzura cat si pentru stratul de legatura, pot fi realizate integral din agregate naturale de cariera sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera, functie de tipul mixturii asfaltice conform tabelului 2.

Tabelul 2.

| TIPUL MIXTURII ASFALTICE | AGREGATE NATURALE UTILIZATE |
| --- | --- |
| Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre | - criblura sort 4/8 si 8/16 - nisip de concasare sort 0/4 - filer |
| Beton asfaltic rugos | - criblura sort 4/8 si 8/16 - nisip de concasare sort 0/4 - filer |
| Betoane asfaltice bogate cu criblura | - criblura sort 4/8 si 8/16 - nisip de concasare sort 0/4 - nisip natural sort 0/4*) - filer |
| Beton asfaltic cu pietris concasat | - pietris concasat sort 4/8, 8/16, 16/25 - nisip natural sort 0/4 - filer |
| Beton asfaltic deschis cu criblura | - criblura sort 4/8, 8/16 si 16/25 - nisip de concasare sort 0/4 - nisip natural sort 0/4*) - filer |
| Beton asfaltic deschis cu pietris concasat | - pietris concasat sort 4/8, 8/16, 16/25 - nisip de concasare sort 0/4 - nisip natural sort 0/4*) - filer |
| Beton asfaltic deschis cu pietris sortat | - pietris sort 4/8, 8/16, 16/25 - nisip de concasare sort 0/4 - nisip natural sort 0/4*) - filer |

*) Conform notei de la tabelul 4.

Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat, tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice precizate in prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini.

Studiul in face Antreprenorul in cadrul laboratorului sau autorizat sau il comanda la un laborator autorizat.

9.2. Formula de compozitie, stabilita pentru fiecare categorie de mixtura, sustinuta de studiile si incercarile efectuate impreuna cu rezultatele obtinute se supune aprobarii Beneficiarului.

Aceste studii comporta cel putin incercarea Marshall (stabilitate la 60oC; indicele de curgere-fluaj la 60oC, densitatea aparenta, absorbtia de apa), pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de alta a continutului de liant prestabilit. La confectionarea epruvetelor Marshall conform STAS 1338/1, numarul de lovituri va fi de 75 pentru straturile de imbracaminte la drumuri de clasa tehnica I, II, III (respectiv strazi de categoria I, II, III) si 50 lovituri pentru straturile de imbracaminte pentru celelalte clase si categorii.

Dupa verificarea caracteristicilor obtinute pentru compozitia propusa, Beneficiarul, daca nu are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare, accepta formula propusa de Antreprenor.

9.3. Toate dozajele privind agregatele si filerul, sau unele adaosuri, sunt stabilite in functie de greutatea totala a materialului granular in stare uscata, inclusiv partile fine; dozajul de bitum se stabileste la masa totala a mixturii.

9.4. Limitele procentelor sorturilor componente din agregate sunt date in tabelul 3.

9.5. Granulozitatea agregatelor naturale care trebuie sa fie asigurata pentru fiecare tip de mixtura asfaltica este indicata in tabelul 4 si in figurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8.

9.6. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator conform STAS 1338/1, 2, 3 si trebuie sa se incadreze intre limitele recomandate in tabelul 5.

Tabelul 5.

| TIPUL STRATULUI | TIPUL MIXTURII ASFALTICE | CONTINUTUL DE LIANT DIN MASA MIXTURII ASFALTICE % | CLASA TEHNICA A DRUMULUI | CATEGORIA TEHNICA A STRAZII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strat de uzura | MASF 8 MASF 16 | 6,7…7,5 6,7…7,5 | I…V I…V | I…IV I…IV |
|  | BAR 16m, BAR 16a BAR 16 | 5,7…6,2 5,7…6,2 | I…III II…III | I…III II…III |
|  | BA 16m | 6,0…7,0 6,3…7,3 | I…II III | I…II III |
|  | BA 16, 16a | 6,0…7,0 6,3…7,3 6,5…7,5 | II III IV…V | II III IV |
|  | BA 8, BA 8a | 6,5…7,5 | IV…V | IV |
|  | BA 25, BA 25a | 5,5…7,0 | IV…V | IV |
|  | BAPC 16, BAPC 16a | 6,0…7,5 | IV…V | IV |
| Strat de legatura | BAD 25m | 4,0…5,0 | I…III | I…III |
|  | BAD 25, BAD 25a | 4,0…5,0 | I…V | I…IV |
|  | BADPC 25, BADPC 25a | 4,0…5,0 | III…V | III…IV |
|  | BADPS 25, BADPS 25a | 4,0…5,0 | IV…V | IV |

9.7. Raportul filer-liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice este conform tabelului 6.

Tabelul 6.

| TIPUL STRATULUI | TIPUL MIXTURII ASFALTICE | RAPORT FILER:LIANT (RECOMANDAT) |
| --- | --- | --- |
| Strat de uzura | Betoane asfaltice rugoase | 1,6…1,8 |
|  | Betoane asfaltice bogate in criblura: - cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm; - cu dimensiunea maxima a granulei de 25 mm | 1,3…1,8 1,1…1,8 |
|  | Beton asfaltic cu pietris concasat | 1,6…1,8 |
| Strat de legatura | Betoane asfaltice deschise | 0,5…1,4 |

9.8. Continutul de fibre active in mixturile asfaltice stabilizate cu fibre MASF si MASF 16 va fi in limitele (0,3…1,0)% din masa mixturii asfaltice, in functie de tipul fibrei utilizate.

Continutul optim de fibre  se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un laborator de specialitate autorizat, tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice prevazute.

Tabelul 3.

| FRACTIUNI DE AGREGATE NATURALE DIN AMESTECUL TOTAL | STRAT DE UZURA |  |  |  |  |  |  | STRAT DE LEGATURA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPUL MIXTURII ASFALTICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BA8 BA8a | BA16 BA16m BA16a | BA25 BA25a | BAR16 BAR16m BAR16a | MASF8 | MASF16 | BAPC16 | BAD25 BAD25m BAD25a | BADPC25 BADPC25a | BADPS25 BADPS25a |
| Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm,% | 9-13 | 9-13 | 6-13 | 9-11 | 11-14 | 10-14 | 9-13 | 2-7 | 2-7 | 2-7 |
| Filer si nisip fractiunea (0,1…4)mm,% | DIFERENTA PANA LA 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cribluri cu dimensiunea peste 4mm,% | 22-45 | 34-58 | 39-60 | 47-61 | 45-60 | 63-75 | - | 55-72 | - | - |
| Pietris concasat cu dimensiunea peste 8mm,% | - | - | - | - | - | - | 18-34 | - | 39-58 | - |
| Pietris sortat cu dimensiunea peste 8mm,% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39-58 |

NOTA: continutul de filer pentru betoanele asfaltice deschise este de minimum 2%.

Tabelul 4.

| MARIMEA OCHIULUI SITEI, CONFORM SR EN 933-2 | TIPUL MIXTURII ASFALTICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BA8 BA8a | BA16 BA16m BA16a | BA25 BA25a |  | BAR16 BAR16m BAR16a | MASF8 | MASF16 | BAPC16 | BAD25,BAD25m, BAD25a,BADPC25 BADPC25a, BADPS25, BADPS25a |
|  | TRECERI PRIN SITE CU OCHIURI PATRATE – SR EN 933-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 mm | - | - |  | 90-100 | - | - | - | - | 90-100 |
| 16 mm | - | - |  | 72-90 | 90-100 | - | 90-100 | 95-100 | 73-90 |
| 8 mm | 90-100 | 66-85 |  | 54-80 | 61-74 | 95-100 | 44-59 | 66-82 | 42-61 |
| 4 mm | 56-78 | 42-66 |  | 40-61 | 39-53 | 40-55 | 25-37 | 42-66 | 28-45 |
| 2 mm | 30-55 | 30-55 |  | 30-50 | 30-42 | 19-28 | 20-25 | 30-55 | 20-35 |
| 1 mm | 22-42 | 22-42 |  | 20-40 | 21-31 | 16-22 | 19-22 | 21-42 | 14-32 |
| 0,63 mm | 18-35 | 18-35 |  | 15-35 | 18-25 | 13-20 | 13-20 | 18-35 | 10-30 |
| 0,20 mm | 11-25 | 11-25 |  | 8-25 | 11-15 | 12-16 | 11-15 | 11-25 | 5-20 |
| 0,10 mm | 9-13 | 9-13 |  | 6-13 | 9-11 | 11-14 | 10-14 | 9-13 | 2-7 |
| Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale | Figura 1 | Figura 2 |  | Figura 3 | Figura 4 | Figura 5 | Figura 6 | Figura 7 | Figura 8 |

NOTA: La betoanele asfaltice bogate in criblura destinate stratului de uzura si la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasaj sau un amestec de nisip de concasaj cu nisip natural, din care nisipul natural este in proportie de maximum:

- 25% pentru BA8 si BA16

- 30% pentru BA25;

- 50% pentru BAD25									Tabelul 7.

| TIPUL MIXTURII ASFALTICE | TIPUL BITUMULUI | CATEGORIA TEHNICA A STRAZII | CARACTERISTICILE PE EPRUVETE CILINDRICE TIP MARSHALL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | STABILITA-TEA (S) LA 60OC,KN,MIN | INDICELE DE CURGERE(I),mm | RAPORT S/I,KN,mm | DENSITATEA APARENTA kg/m3,min | ABS. DE APA, %VOL |
| BA8 BA25 BA8 Ba25a | D60/80 D60/80a | IV | 6,0 | 1,5…4,5 | 1,3…4,0 | 2300 | 2…5 |
|  | D80/100 D80/100a | IV | 5,5 | 1,5…4,5 | 1,2…3,6 |  |  |
| BA16 BA16a | D60/80 D60/80a | II | 8,5 | 1,5…3,5 | 2,4…5,6 | 2300 | 2…5 |
|  |  | III | 7,5 | 1,5…4,0 | 1,8…5,0 |  |  |
|  |  | IV | 6,5 | 1,5…4,5 | 1,4…4,3 |  |  |
|  | D80/100 D80/100a | II | 8,0 | 1,5…4,0 | 2,0…5,3 |  |  |
|  |  | III | 7,0 | 1,5…4,0 | 1,7…4,6 |  |  |
|  |  | IV…V | 6,0 | 1,5…4,5 | 1,3…4,0 |  |  |
| BAR16 BAR16a | D60/80 D60/80a | I | 9,0 | 1,5…3,0 | 3,0…6,0 | 2300 | 3…5 |
|  |  | II | 8,5 | 1,5…3,0 | 2,8…5,6 |  |  |
|  |  | III | 8,0 | 1,5…3,0 | 2,6…5,3 |  |  |
|  | D80/100 D80/100a | I…II | 8,5 | 1,5…4,0 | 2,1…5,6 |  |  |
|  |  | III | 7,5 | 1,5…4,0 | 1,8…5,0 |  |  |
| BAPC16 BAPC16a | D60/80 D60/80a | IV | 6,0 | 1,5…4,5 | 1,3…4,0 | 2300 | 2…5 |
|  | D80/100 D80/100a | IV | 5,5 | 1,5…4,5 | 1,2…3,6 |  |  |
| BAD25 BAD25a | D60/80 D60/80a | I…IV | 5,0 | 1,5…4,5 | 1,1…3,3 | 2250 | 2…5 |
|  | D80/100 D80/100a | I…IV | 4,5 | 1,5…4,5 | 1,0…3,0 |  |  |
| BADPC25 BADPC25a | D60/80 D60/80a | III…IV | 4,5 | 1,5…4,5 | 1,5…4,5 | 2250 | 2…5 |
|  | D80/100 D80/100a | III…IV | 4,0 | 1,5…4,5 | 0,9…2,6 |  |  |
| BADPS25 BADPS25a | D60/80 D60/80a | IV | 4,5 | 1,5…4,5 | 1,0…3,0 | 2250 | 2…5 |
|  | D60/80 D60/80a | IV | 4,0 | 1,5…4,5 | 0,9…2,6 |  |  |

Art. 10. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

10.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturior asfaltice se determina pe corpuri de proba tip Marshall si confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate de la malaxor sau de la asternerea pe parcursul executiei, precum si din straturile imbracamintii gata executate.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din stratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697-27.

10.2. In lipsa unor dispozitii contrare prevederilor caietului de sarcini speciale, caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu bitum aditivat, trebuie sa indeplineasca, in timpul studiului de laborator si in timpul controalelor de fabricatie, conditiile aratate in tabelele 7 si 8.

Tabelul 8.

| CARACTERISTICA | TIPUL MIXTURII ASFALTICE |  |
| --- | --- | --- |
|  | BAR 16, BAR 16a, BA 16, BA 16a, BA 8, BA 8a, BA 25, BA 25a | BAD 25, BAD 25a, BADPC 25, BADPC 25a, BADPS 25, BADPS 25a |
| Caracteristici pe cilindri confectionati la presa de compactare giratorie: - volum de goluri la 80 de giratii, %, max | 5,0 | - |
| - volum de goluri la 120 de giratii, %, max. | - | 9,5 |
| Rezistenta la deformatii permanente: - fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri, 10-4 mm, max | 7600 | - |
| Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min: - zona climaterica calda - zona climaterica rece | 4200 3600 | 3600 3000 |
| Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare la 15oC, min | - | 4 x 10-3 |

10.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 9.

# Tabelul 9.

| CARACTERISTICA | TIPUL MIXTURII ASFALTICE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BA 16m | BAR 16m | BAD 25m |
| Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: - stabilitate (S) la 60oC, KN, min. - indice de curgere (I) la 60oC, mm - densitate aparenta, kg/m3, min - absorbtie de apa, % vol. | 10,0 2,0…3,5 2350 2…5 | 10,0 2,0…3,5 2350 3…5 | 8,0 2,0…3,5 2300 3…6 |
| Caracteristici pe cilindri confectionati cu presa de compactare giratorie: - volum de goluri la 80 de giratii, %, max - volum de goluri la 120 de giratii, %, max | 5,0 - | 5,0 - | - 9,5 |
| Rezistenta la deformatii permanente: - fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri, 10-4 mm, max. | 2900 | 2800 | - |
| Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min | 4500 | 4500 | 4000 |
| Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare, la 15oC, min | - | - | 4 x 103 |

10.4. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 10.

Tabelul 10.

| CARACTERISTICA | TIPUL MIXTURII ASFALTICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MASF 8 |  | MASF 16 |  |
| Test Schellenberg, %, max. | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: - stabilitate (S) la 60oC, KN, min. - indice de curgere (I) la 60oC, mm - densitate aparenta, kg/m3, min - volum de goluri, % | 7 1,5…3,5 2300 3…4 |  | 7 1,5…3,5 2300 3…4 |  |
| Rezistenta la deformatii permanente: - fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri, 10-4 mm, max. | 10.000 |  | 10.000 |  |
| Viteza de deformatie la ornnieraj (VDOP), mm/h: Numarul mediu de vehicule1): - <1500, max - 1500…3000, max - 3000…6000, max - >6000 | Temperatura |  | Temperatura |  |
|  | 45oC2) | 60oC3) | 45oC2) | 60oC3) |
|  | 6,0 4,0 2,0 <2,0 | 8,0 6,0 3,5 <3,5 | 6,0 4,0 2,0 <2,0 | 8,0 6,0 3,5 <3,5 |
| Adancimea fagasului, mm: Numarul mediu de vehicule1): - <1500, max - 1500…3000, max - 3000…6000, max - >6000 | 6,0 5,0 4,0 <4,0 | 9,0 8,0 7,0 <7,0 | 6,0 5,0 4,0 <4,0 | 8,0 8,0 7,0 <7,0 |
| Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min | 3600 |  | 4000 |  |
| Deformatia permanenta la oboseala (3600 impulsuri) la 15oC, 10-4, max | 1200 |  | 1000 |  |

NOTA: 1- Vehicule de transport marfa si autobuze, in 24 h, calculat pentru traficul de perspectiva.

2 – Zona climaterica rece.

3 – Zona climaterica calda.

10.5. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall, ale mixturilor asfaltice cu bitum, bitum modificat si bitum aditivat se face conform STAS 1338-1 si STAS 1338-2.

10.6. Caracteristicile prevazute in tabelele 8,9 si 10 se determina conform metodologiilor prevazute de reglementarile tehnice in vigoare.

Testul Schellenberg se efectueaza conform anexei 2.

10.7. Bitumul continut in mixtura asfaltica prelevata pe parcursul executiei lucrarilor, de la malaxor sau de la asternere, trebuie sa prezinte un punct de inmuiere IB cu maximum 9oC mai mare decat bitumul initial utilizat pa prepararea mixturii asfaltice respective. Se excepteaza verificarea bitumului din mixturile asfaltice tip MASF.

Determinarea punctului de inmuiere IB se face conform STAS 60. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27, iar pregatirea probelor de mixtura asfaltica in vederea extragerii bitumului din mixtura asfaltica se face conform SR EN 12697-28.

Extragerea si recuperarea bitumului din mixtura, pentru determinarea acestuia, se face conform SR EN 12697-1, SR EN 12697-3 si SR EN 12697-4. In cazul in care nu se dispune de aparatura prevazuta de SR EN 12697-3 sau SR EN 12697-4, recuperarea bitumului se face conform STAS 1338-2.

Art. 11. Statia de asfalt

Statia de asfalt va trebui sa fie dotata si sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea performantelor cerute de diferitele categorii de mixturi prevazute de Caietul de sarcini.

11.1. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice

11.1.1. Centralele de preparare trebuie sa fie automatizate si dotate cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului, precum si dispozitiv  de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos.

Resortarea este obligatorie pentru instalatiile in flux discontinuu.

In cazul instalatiilor in flux continuu, corectia de umiditate, respectiv corelarea cantitatii de agregat natural total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator-malaxor se face automat, pe computer.

11.1.2. Indiferent de tipul instalatiei, aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii bitumului, a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa sigure o precizie a dozarii de +3% pentru agregatele naturale si de +2% pentru bitum si filer.

In cazul dozarii volumetrice a bitumului se va tine seama de faptul ca densitatea acestuia, variaza cu temperatura astfel incat la 150oC…180oC, 1 kg de bitum rutier are un volum de (1,09…1,11) l.

11.1.3. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa aiba capacitatea de fabricatie de minimum 80 t/h la o umiditate de 5%.

11.2. Stocarea, incalzirea si dozarea bitumului.

11.2.1. Statia de asfalt trebuie sa aiba rezervoare pentru depozitarea unei cantitati de bitum mai mare sau cel putin egala cu media zilnica de consum. Fiecare dintre rezervoare trebuie sa aiba un indicator de nivel gradat si un dispoztiv de incalzire a liantului pana la temperatura necesara, evitandu-se supraincalzirea acestuia.

Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste 190oC, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

11.2.2. Pentru controlul temperaturii, rezervoarele calde, recipientele de bitum si echipamentul de uscare trebuie sa fie dotate cu termometre, a caror functionare trebuie verificata frecvent. Datele privind verificarile trebuie trecute intr-un registru specific.

11.2.3. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa fie dotata cu un sistem automat de alimentare si dozare a bitumului.

Abaterea pentru continutul de bitum fata de dozajul stabilit prin reteta aprobata de proiectant privind compozitia mixturii asfaltice este de +0,3%.

11.3. Stocarea si dozarea filerului.

La statia de asfalt, filerul trebuie sa fie depozitat in silozuri prevazute cu dispozitive de alimentare si extragere corespunzatoare (pneumatica), care sa permita dozarea filerului, cu toleranta (pe volum) de 1,5% fata de dozajul din reteta aprobata de proiectant.

Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

11.4. Stocarea, dozarea, uscarea si incalzirea agregatelor.

11.4.1. Antreprenorul va trebui sa asigure stocarea a cel putin o treime din agregatele necesare lucrarii pentru un an de lucru.

Depozitarea se va face pe sorturi, in silozuri de tip descoperit, etichetate, pe platforme amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea contaminarii sorturilor.

Zona in care sunt depozitate agregatele trebuie sa fie usor accesibila si cu scurgerea apelor asigurata.

Platformele trebuie sa fie pavate (cu beton de ciment sau asfalt, si suficient de late, astfel incat sa permita depozitarea volumului de agregate necesar lucrarilor, avand in vedere ca depozitele nu trebuie sa fie mai inalte de 6 m si cu un raport de lungime /latime de 3 m.

11.4.2. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamentul mecanic necesar pentru alimentarea uniforma a agregatelor astfel incat sa se mentina o productie constanta.

Agregatele trebuie sa fie dozate gravimetric iar instalatia de dozare trebuie sa permita alimentarea agregatelor conform retetei aprobata de proiectant privind compozitia mixturii asfaltice, cu abaterile admise fata de granulozitatea prescrisa din tabelul 11 (conform SR 174-2, tabel 4).

Tabelul 11.

| FRACTIUNEA , mm | ABATERI ADMISE FATA DE DOZAJ, % |
| --- | --- |
| 25…31,5 | ±5 |
| 16…25 | ±5 |
| 8…16 | ±5 |
| 4…8 | ±5 |
| 1…4 | ±4 |
| 0,20…0,63 | ±3 |
| 0,1…0,2 | ±2 |
| 0…0,1 | ±1,5 |

11.4.3. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice va fi dotata si cu echipamentul mecanic necesar pentru uscarea si incalzirea agregatelor.

11.5. Malaxarea

Instalatia de preparare a mixturilor trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene. Daca, cuva malaxorului nu este inchisa, ea trebuie sa fie prevazuta cu o capota pentru a impiedica pierderea prafului prin dispersie.

Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare pentru impiedicarea golirii malaxorului inainte de terminarea duratei de malaxare.

Durata de malaxare va fi functie de tipul de instalatii de preparare si tipul de mixturi si se va stabili in cadrul operatiunii de reglare a statiei de asfalt inaintea inceperii fabricatiei.

11.6. Stocarea si incarcarea mixturilor.

La iesirea din lamaxor trebuie amenajate dispozitive si luate masuri speciale pentru evitarea segregarii mixturii asfaltice in timpul stocarii si/sau la incarcarea in mijloace de transport.

Daca se foloseste buncar de stocare, acesta va trebui sa fie incalzit.

Art. 12. Autorizarea statiei de asfalt.

Inaintea inceperii executiei, Antreprenorul trebuie sa supuna acceptarii Beneficiarului lucrarii, statia de asfalt care va fi utilizata la realizarea lucrarilor.

Beneficiarul va verifica punerea ei in functiune dupa ce va constata ca debitele  materialelor constituiente permit obtinerea amestecului prescris, in limitele tolerantelor admise, ca dispozitivele de masurare a temperaturilor sunt etalonate si ca malaxorul functioneaza corespunzator, fara pierderi de materiale.

Conditia pentru autorizare o constituie si existenta tuturor dotarilor si amenajarilor la statie, a depozitelor la statie si a celor intermediare, a cailor de acces la depozite si la instalatia de preparare a mixturilor, amenajarea corespunzatoare a depozitelor de agregate (betonarea platformelor, existenta peretilor despartitori intre sorturile de agregate, suprafete suficiente de depozitare, asigurarea scurgerii si indepartarii apelor, etc.).

Daca amenajarile nu sunt terminate sau prezinta deficiente, acestea se vor completa sau se vor reface inainate de autorizarea statiei de asfalt de catre proiectant.

Art. 13. Fabricarea mixturilor asfaltice

Fabricarea mixturilor asfaltice pentru imbracamintile rutiere bituminoase va trebui realizata numai in statii automate de asfalt.

13. O atentie deosebita se va da in special respectarii prevederilor privind continutul de liant si se va urmari prin, observatii vizuale, ca anrobarea celor mai mari granule sa fie asigurata intr-un mod corespunzator.

13.1. Conform SR 174-2, pct.2.2.2. si tabel 1, temperaturile diferitelor tipuri de bitumuri la prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa fie cuprinse intre urmatoarele valori:

- 165oC la 175oC pentru mixturi cu bitum D 60/80;

- 160oC la 170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100.

Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi fig. 9).

Toleranta admisa a temperaturii bitumului este de +3oC.

Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceluiasi bitum de mai multe ori.

Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata reancalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penrtratiei acestuia. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea lui.

13.2. Incalzirea agregatelor naturale se va face in uscatorul instalatiei de preparare a mixturilor afaltice.

Conform SR 174-2, pct. 2.2.2. si tabel 1, temperatura agregatelor naturale in uscator trebuie sa fie intre urmatoarele valori:

- 170oC…190oC pentru mixturi cu bitum D 60/80

- 165oC…180oC pentru mixturi cu bitum D 80/100

Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climaterice reci (vezi figura 9).

Se interzice incalzirea agregatelor peste 190oC pentru a evita arderea liantului.

Continutul de apa al agregatelor dupa uscare, trebuie sa nu depaseasca 0,5% si trebuie verificat cel putin o data pe zi.

13.3. Dupa incalzirea agregatelor naturale in uscator, acestea se resorteaza pe ciururile instalatiei apoi se cantaresc, conform dozajelor stabilite si se introduc in malaxor unde se amesteca, cu filerul rece, dozat separat. Se introduce bitumul incalzit, dozat in prealabil si se continua amestecarea.

Durata de amestecare este in functie de tipul instalatiei si trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a  filerului cu liantul bituminos.

13.4. Conform SR 174-2 pct.2.2.2. si tabel 1, temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie sa fie intre urmatoarele valori:

- 160oC…180oC pentru mixturi cu bitum D 60/80;

- 155oC…170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100.

Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi fig. 9).

Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor va fi stabilita astfel ca, tinand seama de racirea care are loc in timpul transportului si a asteptarilor in conditiile climatice concrete, sa se asigure temperatura ceruta la asternerea si compactarea mixturii.

Art. 14. Reglarea instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice

14.1. Inainte de autorizarea statiei de asfalt, predozatoarele instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice trebuie reglate prin incercari, astfel incat curba de granulozitate a a mestecului de agregate naturale obtinuta, sa corespunda celei calculate in laborator, in limitele de toleranta din tabelul 11.

14.2. Dupa autorizarea statiei de asfalt de catre Beneficiarul lucrarii, Antreprenorul trece la operatiuni de reglare si etalonare:

- calibrarea dozatoarelor calde si reci pentru agregate;

- calibrarea dozatorului pentru liant;

- calibrarea dozatorului pentru filer;

- a dispozitivelor de masurare a temperaturilor;

- verificarea ecranului dozatorului;

- verificarea functionarii malaxorului.

14.3. Autorizatia de punere in exploatare va fi data de proiectant dupa ce va constata ca debitele fiecarui constituient permit sa se obtina amestecul prescris in limitele tolerantelor admise.

14.4. Daca, urmare reglajelor, anumite aparate sau dispozitive ale instalatiei se dovedesc defectuoase, Antreprenorul va trebui sa le inlocuiasca, sa efectueze din nou reglajul, dupa care sa supuna din nou aprobarii Beneficiarului autorizatia de punere in exploatare.

14.5. Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea utilajului si/sau a personalului care-l deserveste, in tot timpul cat dureaza operatiunile pentru obtinerea autorizatiei de punere in exploatare, cu atat mai mult in caz de anulare a autorizatiei.

Art. 15. Controlul fabricatiei

Controlul calitatii mixturilor asfaltice trebuie facut prin verificari preliminare, verificari de rutina in timpul executiei si verificari in cadrul receptiei la terminarea lucrarilor, cu frecventa mentionata in tabelul 12.

Tabelul 12.

| FA-ZA | NATURA CONTROLULUI SAU VERIFICARII | CATEGORIA CONTROLULUI* |  |  | FRECVENTA CONTROLULUI SAU A VERIFICARII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| Stu-diu | Studiul compozitiei mixturii | X |  |  | Pentru fiecare tip de produs |
| Exe-cutie | Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii, inclusiv stabilirea duratei de malaxare | X | X |  | Inaintea inceperii fabricatiei fiecarui tip de mixtura |
|  | Incadrarea agregatelor in zona de granulozitate indicata in caietul de sarcini pentru tipul de mixtura asfaltica proiectat, inclusiv starea de curatenie (continutul de impuritati) a agregatelor |  | X |  | La inceputul campaniei de lucru sau ori de cate ori se utilizeaza alte agregate |
|  | Temperatura liantului la introducerea in malaxor |  | X |  | Permanent |
|  | Temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din toba de uscare |  | X |  | Permanent |
|  | Functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare |  | X |  | La inceputul fiecarei zile de lucru |
|  | Granulozitatea amestecului de agregate naturale la iesirea din malaxor, inainte de adaugarea liantului (aceasta trebuie corelata cu dozajul de bitum stabilit pentru mixtura, inclusiv abaterile admisibile la continutul de liant) |  | X |  | Zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice |
|  | Temperatura mixturilor asfaltice la preparare |  | X |  | In fiecare ora a programului de lucru |
|  | Incadrarea dozajului de bitum in dozajul stabilit in laborator |  | X |  | Zilnic, prin extractii |
|  | Verificarea compozitiei mixturii asfaltice: granulozitatea agregatelor si dozajul de bitum, care trebuie sa corespunda dozajelor stabilite de laborator, cu tolerantele admise indicate in tab. 11 si la pct.10.2.2.din caietul de sarcini. |  | X |  | Zilnic |
|  | Caracteristicile fizico-mecanice: Stabilitatea la 60oC Indicele de curgere, Fluaj Densitatea aparenta Marshall Absorbtia de apa Marshall |  |  | X | Cate o proba de 20 kg la fiecare 200-400 to de mixtura, in functie de productivitatea statiei |

C A P I T O L U L  IV

MODUL DE PUNERE IN OPERA

### Art. 16. Transportul mixturilor asfaltice

16.1. Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate, se efectueaza cu autocamioanele cu bene metalice bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura, care trebuie sa fie curatate de orice corp strain si uscate inainte de incarcare. La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum si pe vreme rece (+10oC…+15oC), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare.

Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorina, pacura, etc.) este interzisa.

16.2. Volumul mijloacelor de transport, este determinat de productivitatea instalatiei de preparare a mixturii asfaltice si de punerea in opera, astfel incat sa fie evitate intreruperile procesului de executie a imbracamintii.

### Art. 17. Lucrari pregatitoare

17.1. Pregatirea stratului suport

17.1.1. Inainte de astenerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura intre stratul suport si imbracamintea bituminoasa trebuie indepartata.

In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata si se matura, urmarindu-se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare.

17.1.2. Dupa curatare se vor verifica, cotele stratului suport, care trebuie sa fie conform proiectului de executie.

In cazul in care stratul suport este constituit din imbracaminti existente, aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza, dupa caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.

17.1.3. Compactarea si umiditatea trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata stratului suport.

17.1.4. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

17.2. Amorsarea

17.2.1. La executarea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu o emulsie de bitum cationica cu rupere rapida.

Amorsarea stratului suport se va face cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.

17.2.2. Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmatoarele cazuri:

- pentru strat de legatura pe stratul de baza din mixtura asfaltica sau pe stratul suport din imbracaminti asfaltice existente;

- pentru strat de uzura pe strat de legatura cand stratul de uzura se executa la interval mai mare de trei zile de la executia stratului de legatura.

Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru punerea si uscarea emulsiei bituminoase.

17.2.3. In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, ramasa dupa aplicarea amorsajului, trebuie sa fie de (0,3…0,5) kg/mp.

Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa natura incat ruperea sa fie efectiva inaintea asternerii mixturii bituminoase.

Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii asfaltice.

17.2.4. Amorsarea se va face in fata finisorului la o distanta maxima de 100 m.

17.2.5. La imbracamintile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat, cand grosimea totala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se acopera pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi se recomanda acoperirea totala a zonei respective cu straturi bituminoase, armate cu geosintetice.

Materialele geosintetice se aplica pe un strat nou de mixtura asfaltica in grosime de minimum 2 cm.

Punerea in lucru a geogrilelor si/sau a materialelor geotextile combinate se va face conform prevederilor din Anexa nr. 4 si Anexa nr. 5.

## Art. 18. Asternerea

18.1. Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie-octombrie la temperaturi atmosferice de peste 10oC, in conditiile unui timp uscat. La utilizarea bitumului tip D 60/80 asternerea se face pana la 15 septembrie.

18.2. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevazute cu sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica I, II si III si care asigura o precompactare. In cazul lucrarilor executate in spatii inguste (zona casetelor) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva.

18.3. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa necompactata in amplasamentul repartitorului, pana la 120oC, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixturi, ramase in capatul benzii. Concomitent se efectueaza si curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului.

Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la pct. 18.10.

18.4. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului, temperaturile prevazute in tabelul 13.

Tabelul 13.

| TIPUL LIANTULUI | TEMPERATURA MIXTURII ASFALTICE LA ASTERNERE oC min. | TEMPERATURA MIXTURII ASFALTICE LA COMPACTARE oC, mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inceput | Sfarsit |
| D 60/80 | 145 | 140 | 110 |
| D 80/100 | 140 | 135 | 100 |

Masurarea temperaturii va fi efectuata din masa mixturii, in buncarul finisorului.

Mixturile asfaltice a caror temperatura este sub cea prevazuta in tabelul 13 vor fi refuzate si evacuate urgent din santier.

In acelasi fel se va proceda si cu mixturile asfaltice care se racesc in buncarul finisorului, ca urmare a unei intreruperi accidentale.

18.5. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in mod uniform, atat din punct de vedere al grosimii cat si cel al afanarii.

Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand acest lucru nu este posibil, Antreprenorul supune aprobarii Beneficiarului, latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza sa fie executate.

18.6. Grosimea maximala a mixturii raspandite printr-o singura trecere este cea fixata de caietul de prescriptii speciale sau de proiectant, la propunerea Antreprenorului, dupa realizarea unui sector experimental.

18.7. Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la statie si cat se poate de constanta ca sa se evite total intreruperile.

18.8. Antreprenorul trebuie sa dispuna de un personal calificat pentru a corecta eventualele denivelari, imediat dupa asternere, cu ajutorul unui aport de material proaspat depus inainte de compactare.

18.9. In buncarul utilajului de asternere, trebuie sa existe in permanenta, suficienta mixtura necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.

18.10. La executarea imbracamintilor bituminoase o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal si/sau transversal, se taie pe toata grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala. In cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi, taierea nu mai este necesara.

Suprafata nou creata prin taiere va fi amorsata, iar mixtura pentru banda adiacenta se asterne, depasind rostul cu 5…10 cm, acest surplus de mixtura repartizata, impingandu-se inapoi cu o racleta, astfel incat sa apara rostul, operatie dupa care se efectueaza compactarea pe noua banda.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legatura, cu alternarea, lor. Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut.

18.11. Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al drumului se va face dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabila in functie de grosimea noului strat, astfel incat sa se obtina o grosime constanta a acestuia, cu panta de 0,5%. In plan liniile de decapare, se recomanda sa fie in forma de V, la 45o. Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei, urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pana la nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent).

Art. 19. Compactarea

19.1. La compactarea mixturilor asfaltice se aplica tehnologii corespunzatoare, care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina un grad de compactare conform tabelului 15.

19.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determina, pe un sector experimental, numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele acestora, de tipul si grosimea stratului de imbracaminte.

Aceasta experimentare se face inainte de inceperea asternerii stratului in lucrarea respectiva, utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta.

Incercarile de etalonare vor fi efectuate sub responsabilitatea Antreprenorului. Beneficiarul poate cere interventia unui laborator autorizat, care sa efectueze testele de compactare necesare, pe cheltuiala Antreprenorului.

Urmare acestor incercari, Antreprenorul propune Beneficiarului:

- sarcina si alte specificatii tehnice ale fiecarui utilaj;

- planul de lucru al fiecarui utilaj, pentru a asigura un numar de treceri pe cat posibil constant, in fiecare punct al stratului;

- viteza de mers a fiecarui utilaj;

- presiunea de umflare a pneurilor si incarcatura compactorului;

- temperatura de asternere, fara ca aceasta sa fie inferioara celei minime fixata in articolul precedent.

19.3. Metoda de compactare propusa va fi considerata satisfacatoare daca se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la pct. 18.1.

19.4. Conform pct. 2.4.4. din SR 174-2, pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 14.

Compactarea se executa pentru fiecare strat in parte.

Tabelul 14.

| TIPUL STRATULUI | ATELIERE DE COMPACTARE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | B |
|  | Compactor cu pneuri de 160 KN | Compactor cu rulouri netede de 120 KN | Compactor cu rulouri netede de 120 KN |
|  | Numar de treceri minime |  |  |
| Strat de uzura | 10 | 4 | 12 |
| Strat de legatura | 12 | 4 | 14 |

Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie.

Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de dotarea Antreprenorului cu compactoare (grele, in tandem, etc.) si de numarul punctelor de asternere-compactare.

19.5. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata astfel incat sa se obtina valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatare.

19.6. Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata.

Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput pentru a evita valurirea imbracamintii si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual.

19.7. Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care apar pe suprafata imbracamintii vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii.

19.8. Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie.

Art. 20. Tratarea suprafetei imbracamintei

Pentru sectoarele ce se executa dupa 1 octombrie sau executate inainte de aceasta data in zone umbrite si cu umiditate excesiva sau cu trafic redus, suprafata imbracamintei va fi protejata, aceasta realizandu-se numai cu aprobarea Beneficiarului, pe baza constatarilor pe teren.

Protejarea se va face prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationica, cu rupere rapida cu 60% bitum diluat cu apa (o parte emulsie cu 60% bitum  pentru o parte apa curata nealcalina) si raspandire de nisip 0…4 mm cu un continut cat mai redus de praf, sub 0,1 mm, in urmatoarele cantitati:

a. 	- stropire cu bitum 						0,5 kg/mp;

- raspandire de nisip (de preferinta de concasaj)	                          3…5 kg/mp;

- stropire cu emulsie cationica cu 60% bitum  diluat cu apa            (0,8-1) kg/mp;

- raspandire de nisip					             3…5 kg/mp.

Art. 21. Controlul punerii in opera

21.1. In cursul executiei imbaracamintilor rutiere bituminoase, trebuie sa se verifice cu frecventa mentionata mai jos urmatoarele:

- pregatirea stratului suport: zilnic la inceperea lucrarilor pe sectorul respectiv;

- temperaturile mixturilor asfaltice la sternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi;

- modul de compactare: zilnic;

- modul de executie a rosturilor: zilnic.

21.2. Verificarea caracterisiticilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se face pe epruvete Marshall prelevate de la malaxor sau de la asternere, inainte de compactare: cate o proba de 20 kg pentru fiecare 200…400 to de mixtura asfaltica, indiferent de tipul mixturii, in functie de productivitatea instalatiei.

21.3. Verificarea calitatii stratului bituminos executat se va face pe o placa de minimum (40x40) cm pentru fiecare 7000 m2 suprafata executata (conform SR 174-2: 1997/C1:1998) pe care se vor determina urmatoarele caracteristici:

- La toate tipurile de mixturi asfaltice, pentru stratul de uzura si stratul de legatura:

- densitatea aparenta

- absorbtia de apa

- gradul de compactare

Aceste caracteristici trebuie sa fie conforme cu cele din tabelul 15.

Tabelul 15.

| TIPUL MIXTURII ASFALTICE | DENSITATEA APARENTA, kg/m3, min | ABSORBTIA DE APA, % vol. | GRAD DE COMPACTARE, %, min. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: MASF 8 MASF 16 | 2300 | 2…6 | 97 |
| Beton asfaltic rugos: BAR 16 m | 2300 | 4…7 | 96 |
| BAR 16a BAR 16 | 2250 |  |  |
| Beton asfaltic bogat in criblura: BA 16m | 2300 | 2…6 | 96 |
| BA 8a, BA 16a, BA 25a, BAPC 16a, BA 8, BA 16, BA 25a, BAPC 16 | 2250 |  |  |
| Beton asfaltic deschis: BAD 25m | 2250 | 3…8 | 96 |
| BAD 25a, BADPC 25a, BADPS 25a, BAD 25, BADPC 25, BADPS 25 | 2200 |  |  |

- La  MASF 8 , MASF 16 si mixturile asfaltice destinate stratului de uzura, pentru clasa tehnica a drumului I, II si categoria tehnica a strazii I, II:

  - Rezistenta la deformatii permanente.

Rezistenta la deformatii permanente se masoara prin determinarea vitezei de deformatie la ornieraj si/sau adancimea fagasului, la temperatura de 45oC pentru zona climaterica rece si respectiv de 60oC pentru zona climaterica calda, conform metodologiei stabilite de reglementarile tehnice in vigoare.

Valorile admisibile, in functie de trafic sunt prezentate in tabelul 16.

Tabelul 16.

| NUMARUL MEDIU DE VEHICULE 1) | VITEZA DE DEFORMATIE LA ORNIERAJ (VDOP), mm/h, max |  | ADANCIMEA FAGASULUI, mm, max. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMPERATURA |  | TEMPERATURA |  |
|  | 45oC | 60oC | 45oC | 60oC |
| < 1500 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 |
| 1500…1300 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 |
| 3000…6000 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 7,0 |
| >6000 | <2,0 | <3,5 | <4,0 | <7,0 |

NOTA: Vehicule de transport marfa si autobuze, in 24 h calculate, pentru traficul de perspectiva.

21.4. Controlul compactarii

21.4.1. In cursul executiei compactarii, Antreprenorul trebuie sa vegheze in permanenta la:

  - etapele executiei sa fie cele stabilite la incercari;

  - utilajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune continua si regulata;

  - elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj, planul de mers, viteza, presiunea in pneuri, distanta maxima de departare intre finisor si primul compactor cu pneuri) sa fie respectate cu strictete.

Beneficiarul lucrarii isi rezerva dreptul ca, in cazul unui autocontrol insuficient din partea Antreprenorului, sa opreasca lucrarile pe santier pana cand Antreprenorul va lua masurile necesare de remediere.

21.4.2. Calitatea compactarii straturilor imbracamintilor bituminoase, se va determina de Antreprenor, pe tot parcursul executiei, prin analize de laborator sau in situ.

Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete formate din probe intacte, prelevate din imbracaminte (pe fiecare strat in parte), prin determinarea densitatii aparente pe placute sau carote si raportarea acesteia la densitatea aparenta a aceluiasi tip de mixtura asfaltica prelevata de la malaxor sau asternere (inainte de compactare).

Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat si densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall pregatiti in laborator, din aceeasi mixtura asfaltica.

In cazul analizelor de laborator se determina densitatea aparenta, absorbtia de apa si gradul de compactare al mixturilor asfaltice din care sunt realizate imbracamintile. Determinarile se vor face conform STAS 1338-1 si STAS 1338-2.

Probele intacte, se iau in prezenta delegatului Antreprenorului si Beneficiarului, la aproximativ 1 m de la marginea imbracamintii, incheindu-se un proces verbal.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incat ele sa prezinte cat mai mai corect aspectul calitativ al imbracamintii executate.

Pentru caracterizarea unor sectoare, limitate si izolate cu defectiuni vizibile, stabilite de proiectant sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o mentiune speciala.

Conditiile tehnice pentru aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul 15.

21.5. Reglarea nivelmentului

Atunci cand caietul de prescriptii speciale prevede o reglare a nivelmentului in raport cu repere independente  soselei, verificarea cotelor este facuta in contradictoriu, pe suprafete corespunzatoare a fiecarei zi de lucru, in ax si la margine (intre 0,2 si 0,3 m de la marginea stratului) ca si in fiecare dintre profilele transversale ale proiectului si eventual in toate celelalte  puncte fixate de proiectant.

Toleranta pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise pentru ambele straturi (de legatura si/sau de uzura) este +/- 1,5 cm.

Daca tolerantele sunt respectate in 95% din punctele controlate, reglarea este considerata convenabila.

C A P I T O L U L  V

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE

###### Art. 22. Caracteristicile suprafetei imbracamintei

Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 17.

Tabelul 17.

| CARACTERISTICA | CONDITII DE ADMISIBILITATE | METODA DE INCERCARE |
| --- | --- | --- |
| Planeitatea in profil longitudinal. 1) Indice de planeitate, IRI, m/km: |  | Reglementari tehnice in vigoare privind masuratori cu analizorul de profil longitudinal (APL) |
| - drumuri de clasa tehnica I…II |  2,5 |  |
| - drumuri de clasa tehnica III |  3,5 |  |
| - drumuri de clasa tehnica IV |  4,5 |  |
| - drumuri de clasa tehnica V |  5,5 |  |
| Uniformitatea in profil longitudinal. 1) Denivelari admisibile masurate sub dreptarul de 3 m, mm |  | SR 174-2 |
| - drumuri de clasa tehnica I si strazi de categoria tehnica I…III |  3,0 |  |
| - drumuri de clasa tehnica II si strazi de categoria IV in alte zone decat cele din zona rigolelor |  4,0 |  |
| - drumuri de clasa tehnica III…V |  5,0 |  |
| Rugozitatea 2) |  | STAS 8849 |
| - rugozitatea cu pendulul SRT, unitati SRT: |  |  |
| - drumuri de clasa tehnica I…II | 80 |  |
| - drumuri de clasa tehnica III | 70 |  |
| - drumuri de clasa tehnica IV…V | 60 |  |
| - Rugozitatea geometrica, HS, mm: |  | STAS 8849 |
| - drumuri de clasa tehnica I…II | 0,7 |  |
| - drumuri de clasa tehnica III | 0,6 |  |
| - drumuri de clasa tehnica IV…V | 0,55 |  |
| - Coeficient de frecare (GT): |  | Reglementari tehnice in vigoare cu aparatul de masura Gip Tester |
| - drumuri de clasa tehnica I…II | 0,95 |  |
| - drumuri de clasa tehnica III…V | 0,7 |  |
| Omogenitate. Aspectul suprafetei | Aspect fara degradari sub forma de execes de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, slefuite | Vizual |

NOTE:

- Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea inidcelui de planeitate IRI, fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m. Uniformitatea suprafetei de rulare in profil longitudinal se verifica in axa la drumuri si in axa si la rigole la strazi.

- Rugozitatea se determina fie prin masurari cu pendulul SRT, fie prin masurarea rugozitatii geometrice HS. In caz de litigiu se determina rugozitatea cu pendulul SRT.

Determinarea caracteristicilor suprafetei imbracamintei se efectueaza in termen de o luna de la executia acestora, inainte de data receptiei la terminarea lucrarilor.

Art. 23. Elemente geometrice si abateri limita

Verificarea elementelor geometrice include si indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie, inainte de asternerea mixturilor asfaltice, in conformitate cu prevederile STAS 6400.

23.1. Grosimea straturilor trebuie sa fie cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect.

Verificarea grosimii imbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele de analiza intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata executata, iar la aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe km, efectuate la 1 m de marginea imbracamintii.

Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevazuta in proiect, pentru fiecare strat in parte, pot fi de maximum 10%. Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii.

23.2. Latimile straturilor vor fi  cele prevazute in proiect. Eventualele abateri limita locale admise pot fi de maximum +50 mm.

23.3. Pantele profilului transversal si ale celui longitudinal sunt indicate in proiect.

Abaterile limite admise la pantele profielelor transversale pot fi cuprinse in intervalul +5 mm/m, atat pentru stratul de legatura cat si pentru stratul de uzura la drumuri si in intevalul +2,5 mm/m pentru strazi cu mai mult de 2 benzi pe sens.

23.4. Abaterile limita locale la cotele profilului longitudinal sunt de +5 mm, fata de cotele profilului proiectat si cu conditia respectarii pasului de proiectare prevazut.

C A P I T O L U L VI

RECEPTIA LUCRARILOR

Art. 24. Receptia pe faze determinante

Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de legatura si de uzura, se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor vol. 4 din 1996.

Art. 25. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor)

Receptia preliminara a lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform Regulamenului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata si de documentatia de control intocmita in timpul executiei.

Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conform pct. 20.5.

Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului pe minimum 10% din lungimea traseului.

La strazi cota in axa se verifica in proportie de 20% din lungimea traseului, iar cotele rigolelor, pe toata lungimea traseului in punctele de schimbare ale declivitatilor.

Verificarea grosimii se face ca la pct. 21.1. si pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintii.

Evidenta tuturor verificarilor in timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei preliminare.

In perioada de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive, care este de un an de la data receptiei preliminare a imbracamintii, toate eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de catre Antreprenor.

Art. 26. Receptia finala

Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive.

Anexa nr. 1

UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA

DIN BETON ASFALTIC

- Date generale

Cerintele suplimentare din aceasta anexa se refera numai la acele materiale (adaosuri) care sunt incorporate in compozitia bitumului si in orice alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca agentul modificator (polimeri) sau amestecul care contine bitum modificat.

Alte cerinte privind asternerea materialului, etc. se regasesc in paragrafele respective din Caietul de sarcini generale. Vor fi analizate urmatoarele doua metode de modificare a compozitiei bitumului:

- agentul modificator este adus pe amplasament si apoi in statia de asfalt si anume in malaxor. Aditivul va fi introdus in ordine dupa agregatele concasate si inainte de bitum precum si in cantitatea indicata de fabricant, dar supusa mai intai aprobarii Beneficiarului.

- bitumul gata modificat in fabrica si transportat apoi pe amplasament.

In ambele cazuri, Antreprenorul va furniza toate detaliile necesare in legatura cu agentul modificator propus a fi utilizat, cu metodologia pe baza aplicata in vederea verificarii procesului de amestecare a aditivului cu bitum si cu tehnologia de preparare, depozitare si transport a produsului final obtinut, adica a bitumului modificat.

In programul sau de executie a lucrarilor, Antreprenorul va specifica termenele la care urmeaza sa se faca toate incercarile necesare pe probe de bitum, bitum modificat si mixtura asfaltica, precum si perioada de timp necesara considerata rezonabila pentru aprobarea produsului de catre Beneficiar.

- Caracteristicile materialelor

Aditivul utilizat se va obtine dintr-un agent modificator corespunzator, realizat pe baza de polimeri, astfel incat dupa modificare, bitumul modificat rezultat sa respecte cerintele mentionate in tabelul de mai jos.

| CARACTERISTICA | CONDITII DE ADMISIBILITATE | METODA DE VERIFICARE |
| --- | --- | --- |
| Penetratie la 25oC, 1/10 mm | 55…70 | STAS 42 |
| Punctul de inmuiere, oC, min. | 55 | STAS 60 |
| Ductilitatea la: - 13oC, cm/min. - 25oC, cm/min. | 40 100 | SR 61 |
| Punct de rupere Fraas, oC, max. | -15 | STAS 113 |
| Revenire elastica la 13oC, %, min. | 60 | Reglementari tehnice in vigoare |
| Stabilitate la incalzire in film subtire a bitumului la 163oC (metoda TFOT sau RTFOT): - pierdere de masa, %, max. - penetratie reziduala (Pf/Pi.100),%, min. - cresterea punctului de inmuiere, oC, max - ductilitate reziduala la 13oC, cm/min. - revenire elastica la 13oC, %, min. | 0,8 50 9 40 60 |  |
| Omogenitate (microscop cu lumina fluorescenta): - particule sub 5 , %, min | 80 |  |
| Stabilitate la stocare, 72 h, la temperatura de 163oC: - diferenta intre punctele de inmuiere, oC, max | 5 |  |
| Adezivitate pe agregatul natural utilizat, %, min | 85 | STAS 10969/3 |

Bitumul de baza folosit la preparea bitumului modificat cu polimeri este de tip D 80/100 si trebuie sa corespunda prevederilor SR 754 si Normativului AND 537 si conditiei suplimentare:

- Indicele de instabilitate coloidala: maximum 0,5.

Indicele de instabilitate coloidala se determina conform reglementarilor in vigoare.

Polimerii utilizati pentru prepararea bitumului modificat folosit la executia imbracamintilor bituminoase sunt de tipul elastomerilor termoplastici liniari. Polimerii trebuie sa fie reglementati conform reglementarilor in vigoare.

Tipul de polimer si dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminat efectuat de un laborator autorizat, tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice prevazute in tabel.

Atat tipul de agent modificator, cat si procentul necesar, exprimat in greutate, vor fi propuse de Antreprenor si apoi aprobate de proiectant care va supraveghea efectuarea probelor de laborator necesare.

Aprobarea finala intra in sarcina Beneficiarului, care-si rezerva dreptul de a executa si alte incercari pe care le considera necesare, utilizand propriile sale echipamente, in vederea obtinerii unor rezultate cat mai exacte in ceea ce priveste calitatea bitumului modificat propus.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie sa se incadreze in limitele tabelului de mai jos.

| CARACTERISTICA | TIPUL MIXTURII ASFALTICE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BA 16 | BA 16m | BAD 25m |
| Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: - Stabilitate (S) la 60oC, KN, min - Indice de curgere (I) la 60oC, min - Densitate aparenta, kg/m3, min - Absorbtie de apa, % vol | 10,0 2,0…3,5 2350 2…5 | 10,0 2,0…3,5 2350 3…5 | 8,0 2,0…3,5 2350 3…6 |
| Caracteristici pe cilindrii confectionati cu presa de compactare giratorie: - Volum de goluri la 80 de giratii, %, max - Volum de goluri la 120 de giratii, %, max | 5,0 - | 5,0 - | - 9,5 |
| Rezistenta la deformatii permanente: - Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri, 10-4 mm, max. | 2900 | 2800 | - |
| Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min | 4500 | 4500 | 4000 |
| Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare, la 15oC, min | - | - | 4 x 103 |

Nota:

-  Epruvetele de laborator necesare incercarilor vor fi realizate in conformitate cu cerintele din STAS 1338-1 si STAS 1338-2, cu exceptia cerintelor privind temperatura amestecului si temperatura formelor de turnare, care trebuie sa fie intre 170oC si 180oC;

- Incercarile se vor executa in conformitate cu cerintele din STAS 1338-2;

- Beneficiarul isi rezerva dreptul de a executa cu propriile sale echipamente si alte incercari in vederea stabilirii efectelor utilizarii materialului pe termen lung. Totusi, rezultatele incercarilor efectuate de Beneficiar, nu vor fi utilizate in scopul luarii deciziei de acceptare sau nu a materialelor si a calitatii executiei lucrarilor, conform conditiilor contractului, dar pot sa contribuie la adoptarea unor modificari fata de solutiile mentionate in Caietele de sarcini, modificari ce pot fi aplicate ulterior (prin emiterea unor Ordine de modificare). Incercarile ce pot fi executate de Beneficiar sunt urmatoarele:

| CARACTERISTICILE TEHNICE | LIMITE ADMISIBILE | METODA DE TESTARE |
| --- | --- | --- |
| Incercarea “ORNIERAGE” (privind rezistenta la formarea fagaselor) la 60oC, la 30.000 cicluri (%) | max. 8 | Proiect de norme frantuzesti NF 98 141 |
| Rezistenta la oboseala la 10oC, 25 Hz, E6 (10-6) | min. 100 | Metoda LPcPC |

Costul tuturor incercarilor, efectuate atat in Romania, cat si in Laboratoarele aflate in strainatate, va fi suportat de Antreprenor.

- Operatiunile de transport, depozitare si amestecare

Operatiunile de transport si depozitare se refera la bitumul modificat produs in fabrica.

Transportul 	La inceputul perioadei de transport, temperatura va fi de minimum 160oC. Bitumul modificat va fi transportat in conditii corespunzatoare de la fabrica pana pe amplasament. Mijloacele de transport vor fi containere izolate termic.

Depozitarea 	Bitumul modificat pe baza de polimeri va fi depozitat in containere speciale, asezate pe verticala si care se rotesc cu o viteza adecvata, pentru a impiedica aparitia separarii materialelor componente.

Temperatura de depozitare va fi de 140oC.

Temperatura va fi urmarita permanent, prin intermediul unor dispozitive speciale care pot fi verificate in orice moment de personalul angajat de Beneficiar. Cantitatea de bitum modificat depozitat trebuie sa fie egala cel putin cu cantitatea medie prevazuta a fi consumata zilnic.

- Controlul calitatii operatiunilor de obtinere a bitumului modificat pe amplasament

In timpul perioadei de preparare a bitumului modificat pe amplasament, vor fi verificate urmatoarele:

- Temperatura de amestecare;

- Dozajul aditivului pe baza de polimeri;

- Omogenitatea bitumului modificat obtinut.

Calitatea bitumului modificat astfel realizat, va fi atestata prin eliberarea unui certificat de calitate. Acesta va fi eliberat dupa efectuarea analizelor si incercarilor de catre un laborator aprobat.

ANEXA NR. 2

MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE

TESTUL SCHELLENBERG

- Principiul metodei

Se determina procentul de material (p) pe care il pierde mixtura asfaltica stabilizata cu fibre, tip MASF 8 si tip MASF 16, in prezenta temperaturilor ridicate.

- Aparatura

- Etuva care asigura temperatura de 170o2oC;

- Balanta cu exactitatea de 0,1 g;

- Pahar Berzelius;

- Capsula de portelan;

- Sticla de ceas.

- Pregatirea  probei de mixtura asfaltica tip MASF

Se prepara in laborator o cantitate de aproximativ 1 kg mixtura asfaltica tip MASF, la temperatura de 150oC.

- Mod de lucru

Proba de mixtura asfaltica se cantareste cu exactitate de 0,1 g si se introduce intr-un pahar Berzelius, incalzit in prealabil la temperatura de 170oC.

Paharul Berzelius cu proba de mixtura asfaltica se acopera cu o sticla de ceas, se introduce in etuva, incalzita in prealabil la temperatura de 170o2oC, si se mentine la aceasta temperatura timp de 1h (1 min).

Apoi, paharul Berzelius se scoate din etuva si mixtura asfaltica se rastoarna in capsula de portelan, cantarita in prealabil.

Se cantareste capsula de portelan cu mixtura asfaltica si se determina prin diferenta, cantitatea de material fixat pe peretii paharului Berzelius.

- Exprimarea rezultatelor

5.1. Se calculeaza procentul (p) de material fixat pe peretii paharului Berzelius, cu relatia:

p = m1−m2m1100	(%)

in care:

m1 – masa mixturii asfaltice introdusa in paharul Berzelius, in grame;

m2 – masa mixturii asfaltice din capsula de portelan, in grame.

5.2. Se poate folosi si procedeul alternativ, de cantarire a paharului Berzelius inainte de incalzire (m) si dupa rasturnarea mixturii asfaltice (m’) si a masei initiale a probei de mixtura asfaltica (m1). Procentul de material aderent la peretii paharului Berzelius se calculeaza cu relatia:

p = m'−mm1×100	(%)

  - Rezultatul este media a doua determinari.

- Interpretarea rezultatelor

In functie de valoarea procentului (p) de material ramas pe peretii paharului Berzelius, calitatea mixturii asfaltice se apreciaza astfel:

P<0,2%, 	buna;

P=0,2%,	 acceptabila.

ANEXA NR. 3

DOCUMENTE DE REFERINTA

I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT nr. 43/1998	- Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national.

Ordinul MT nr. 45/1998	- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

Ordinul MT nr. 46/1998	- Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

Ordinul MT/MI 	- Norme metodologice privind conditiile de

nr. 411/1112/2000 publicat	inchidere a circulatiei si de instruire a

in MO 397/24.08.2000	restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996	- Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998	- Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998	- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999	- Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

II. REGLEMENTARI TEHNICE

AND 539	- Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza, destinate executarii imbracamintilor bituminoase rutiere.

AND 549	- Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald, realizate cu bitum modificat cu polimeri.

AND 533	- Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald realizate din mixtura asfaltica, cu bitum aditivat.

AND 559	- Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat.

III. STANDARDE

STAS 42	- Bitumuri. Determinarea penetratiei.

STAS 60	- Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila.

SR 61	- Bitumuri. Determinarea ductilitatii.

STAS 113	- Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass.

SR 174-1	- Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate.

SR 174-2 si 	- Lucrari de drumuri. Imbracaminti

SR 174-2/C1	bituminoase cilindrate, executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.

STAS 539	- Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

SR 662	- Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice	de calitate.

SR 667	- Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate.

SR 754 	- Bitum neparafinos pentru drumuri.

STAS 863	- Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

SR EN 933-2	- Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor.

STAs 1338-1	- Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor.

STAS 1338-2	- Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Metode de determinare si incercare.

STAS 1338-3	- Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor.

STAS 6400	- Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 8849	- Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare. Metode de masurare.

STAS 8877	- Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri.

STAS 10969/3	- Lucrari de drumuri. Adezivitatea btumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metoda de determinare cantitativa.

SR EN 12697-1 	- Mixturi asfaltice. Metode de incercare

si 	pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

SR EN 12697-1/AC 			Partea 1: continutul de bitum solubil.

SR EN 12697-4

si SR EN 12697-4/AC	- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4:  Recuperarea bitumului; coloana de fractionare.

SR EN 12697-27	- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: recuperarea bitumului: Coloana de fractionare.

SR EN 12697-27	- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor.

SR EN 12697-28	- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului de apa si a compozitiei granulometrice.

ANEXA 4

UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE

RUTIERE BITUMINOASE

- Date generale

Inainte de asternerea geogrilelor, trebuie luate masuri speciale de pregatire a suprafetelor pe care urmeaza sa se aplice geogrilele.

Nu va fi permisa circulatia nici unui tip de vehicule direct pe suprafata geogrilelor.

- Metode de asternere

2.1. Pregatirea suprafetei

Suprafata drumului nu trebuie sa prezinte crapaturi sau neregularitati. Neregularitatile suprafetei mai mari de 10 mm atat pe directie transversala cat si pe directie longitudinala, constatate in urma masuratorilor efectuate cu un dreptar standard cu lungimea de 3 m, ca si crapaturile cu o latime mai mare de 6 mm, vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat din bitum si nisip fin.

O alta metoda, care se aplica in special in cazul suprafetelor asfaltice pe care degradarile sunt raspandite, sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in  proiect, consta in asternerea unui strat asfaltic de egalizare, cu grosimea minima de 20 mm si care va fi asternut inainte de amplasarea geogrilei.

Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie perfect curata. Acest lucru se realizeaza prin indepartarea materialelor straine, cum ar fi particulele de praf sau altele.

2.2. Asternerea geogrilelor

Pe suprafata pe care urmeaza sa se astearna geogrilele, se va pulveriza un strat de bitum pur, incalzit la maximum 150oC, sau o emulsie bituminoasa cu concentratia de 0,8-1,2 l/m2, incalzita tot la o temperatura maxima de 150oC.

Cantitatea de bitum se va corecta in functie de tipul materialului aprovizionat.

Latimea de aplicare este conform proiectului.

Suprapunerea fasiilor de geogrile se va realiza pe minimum 0,20 m.

Asternerea geogrilelor se va face conform agrementului tehnic pentru fiecare tip de material geosintetic, existand anumite particularitati de asternere.

Se va asterne apoi stratul urmator de binder asfaltic, sau stratul de baza, cu interzicerea totala a circulatiei directa pe materialul geosintetic.

3. Caracteristicile materialului

Materialul din care se executa geogrilele va fi rezistent la temperaturi de peste 180oC.

Rezistenta la tractiune va fi de 30 KN/m +1%, masurata atat pe directie longitudinala cat si pe directie transversala.

Alungirea maxima a materialului la 60% din efortul de rupere va fi max. 3%.

Grosimea materialului nu va depasi 3,5 mm.

4. Aprobarea materialului utilizat

Antreprenorul va aduce la cunostinta Beneficiarului intentia sa de a utiliza un anumit tip de geogrile. In acest scop, Antreprenorul va supune aprobarii Beneficiarului rezultatele probelor efectuate pe materialul respectiv precum si caracteristicile tehnice ale materialului propus si va solicita de la proiectant aprobarea in scris a materialului, inainte de procurarea si aducerea acestuia pe amplasament.

In cazul in care crede de cuviinta, Beneficiarul  poate solicita efectuarea unor incercari suplimentare realizate intr-un laborator specializat, aprobat de Beneficiar.

Costul aferent acestor incercari va fi suportat de Antreprenor.

Antreprenorul raspunde de inaintarea, foarte din timp, a propunerilor sale privind materialul utilizat, astfel incat sa nu apara intarzieri in legatura cu turnarea suprafetei imbracamintii rutiere.

ANEXA NR. 5

UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE

1. Date generale

Inainte de asternerea materialului geotextil combinat vor trebui luate masuri speciale de pregatire a suprafetei suport.

Numai utilajele prevazute cu pneuri vor fi admise pe suprafata neprotejata a materialului geotextil combinat. In consecinta, este permisa asternerea stratului urmator de binder asfaltic sau a stratului de baza, fara a mai fi nevoie de nici un alt strat protector.

2. Metode de asternere

2.1. Pregatirea suprafetei

Vor trebui luate masuri ca marginile drumului existent sa fie drepte si paralele cu axul drumului.

Suprafata drumului nu trebuie sa prezinte crapaturi sau neregularitati. Denivelarile longitudinale sau transversale mai mari de 10 mm, constatate in urma masuratorii acestora cu un dreptar standard de 3 m lungime, sau crapaturile mai largi de 6 mm, vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat din bitum si nisip fin sau altor materiale corespunzatoare.

O alta metoda, care se aplica in special in cazul suprafetelor mai degradate, sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in proiect, consta in asternerea unui strat de asfalt de egalizare, care trebuie sa aiba o grosime minima de 20 mm si care va fi turnat inainte de aplicarea materialului geotextil combinat.

Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie perfect curata in urma indepartarii materialelor straine, cum ar fi particulele de praf sau altele.

2.2. Asternerea materialului geotextil combinat

Pe suprafata  suport obtinuta asa cum s-a mentionat, se va pulveriza un strat de bitum pur, incalzit la o temperatura de 150oC (sau o emulsie bituminoasa) cu concentratia de 0,8 – 1,2 l/m2.

Tratamentul se aplica succesiv, pe cate o fasie cu o latime de 0,30 m, materialul geotextil fiind asezat cu fata in jos.

Materialul geotextil va trebui saturat cu bitum, iar daca apare o cantitate de bitum in exces, aceasta va fi indepartata prin periere.

Suprapunerea straturilor succesive de material geotextil se va realiza pe minimum 0,20 m.

Stratul urmator de binder asfaltic, sau stratul de baza, se va asterne reducand numarul de accelerari si franari ca si numarul operatiilor de schimbare a directiei de deplasare a utilajelor care actioneaza direct pe suprafata neprotejata de material geotextil.

Temperatura maxima de asternere va fi de 150oC. stratul de asfalt de deasupra nu trebuie sa acopere in intregime materialul geotextil pentru a permite derularea in continuare a sulurilor de material si pentru a asigura suprafata minima de suprapunere a straturilor de material.

- Caracteristicile materialelor

Geogrilele sau materialul geotextil vor fi realizate din polipropilena 100%.

In cazul geogrilelor, trebuie indeplinite urmatoarele caracteristici tehnice:

- Rezistenta maxima la tractiune a geogrilei pe directie longitudinala si transversala va fi de minimum 30 KN/m;

- Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0,400 kg/m2;

- Alungirea maxima la curgere a materialului va fi de 11%;

- Ochiurile de material vor fi dreptunghiulare si vor avea aceeasi grosime ca si materialul pe ambele directii (grosime nominala de 3,5 mm).

In cazul materialului geotextil, trebuie indeplinite urmatoarele caracteristici tehnice:

- Materialul realizat din polipropilena va avea o structura netesuta si perforata;

- Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0,140 kg/m2 iar greutatea maxima de 0,160 kg/m2.

- Rezistenta la rupere va fi de minimum 7 KN/m.

- Aprobarea materialului utilizat

Antreprenorul va aduce la cunostinta Beneficiarului intentia sa de a utiliza un anumit tip de geogril si va supune aprobarii Beneficiarului rezultatele incercarilor si caracteristicile tehnice ale materialului propus, solicitand aprobarea in scris a Beneficiarului inainte de procurarea materialului respectiv, in vederea utilizarii acestuia pe amplasament.

Beneficiarul poate solicita in cazul in care crede ca este necesar, efectuarea unor incercari suplimentare in laboratoare specializate, aprobate de Beneficiar.

Costul aferent acestor incercari suplimentare va fi suportat de Antreprenor.

Antreprenorul raspunde de inaintarea la timp a propunerilor sale, astfel incat sa nu apara intarzieri in legatura cu operatiile de turnare a suprafetei imbracamintii rutiere.