CAIET DE SARCINI

STRAT RUTIER DIN BETON SLAB

C U P R I N S

CAP.I. GENERALITATI

Art.1. Obiect si domeniu de aplicare

Art.2. Prevederi generale

CAP.II. NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

Art.3. Cimenturi

Art.4. Agregate

Art.5. Apa

Art.6. Aditivi

Art.7. Alte materiale

Art.8. Adaosuri

Art.9. Verificarea calitatii materialelor inainte de prepararea betonului

CAP.III. STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI SLAB

Art.10. Incercari preliminare

Art.11. Compozitia betonului slab

CAP.IV. PREPARAREA BETONULUI SLAB

Art.12. Statia de betoane

Art.13. Experimentarea prepararii betonului slab in statie

Art.14. Prepararea propriu-zisa a betonului slab

Art.15. Controlul calitatii betonului in stare proaspata

CAP.V. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI SLAB

Art.16. Transportul betonului

Art.17. Lucrari pregatitoare

Art.18. Experimentarea punerii in opera a betonului slab

Art.19. Punerea in opera propriu-zisa

Art.20. Masuri in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile

Art.21. Protejarea suprafetei betonului slab

Art.22. Protejarea stratului din beton slab, de circulatie

Art.23. Executarea rosturilor

Art.24. Controlul betonului slab pus in opera si interpretarea rezultatelor

CAP.VI. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

Art.25. Elemente geometrice

Art.26. Caracteristicile suprafetei betonului slab

CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR

Art.27. Receptia pe faza determinanta

Art.28. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor)

Art.29. Receptia finala

ANEXA – DOCUMENTE DE REFERINTA

C A P I T O L U L   I

## GE N E R A L I T A T I

## Art.1.Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind conditiile generale care trebuie sa fie indeplinite la prepararea, transportul, punerea in opera si controlul calitatii materialelor si a betonului la realizarea stratului rutier din beton slab, ca strat de baza, aplicat la constructia de:

- autostrazi;

- drumuri publice, drumuri de exploatare si strazi cu trafic greu si foarte greu;

- piste, cai de rulare si platforme de aerodromuri.

## Art.2. Prevederi generale

2.1.Stratul rutier din beton slab se va realiza intr-un singur strat a carui grosime este stabilita prin proiect, pe un strat de fundatie din balast sau piatra sparta, corespunzator calitativ prevederilor din STAS 6400.

2.2.Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3.Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4.In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

2.5.Stratul de beton slab nu se executa la temperaturi sub +5ºC. Cand temperatura aerului este sub +5ºC continuarea sau oprirea betonarii va fi stabilita pe baza prognozei meteorologice a urmatoarelor 24 ore, referitoare la temperatura, vant, umiditate, precipitatii.

2.6.Este interzisa punerea in opera a betonului slab, la temperaturi mai mari de +30ºC si umiditatea relativa a aerului sub 40%.

# C A P I T O L U L  II

# NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

## Art. 3. Cimenturi

3.1.La prepararea betonului slab se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment, care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform prevederilor standardelor respective, aratate in tabelul 1.

- ciment SR II/A-S 32,5		SR 301;

- ciment H II/A-S 32,5		SR 3011;

- ciment I 42,5			SR   388;

- ciment CD 40			STAS 10092;

- ciment II/A-S 32,5			SR 1500.

Tabelul 1.

| CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE | CIMENT TIP: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SR II/A-S H II/A-S 32,5 | II/A-S 32,5 | I 42,5 | CD 40 |
| Priza determinata pe pasta de ciment de consistenta normala - sa nu inceapa mai devreme de: - sa nu se termine mai tarziu de: | 1,5 ore - | 1 ora - | 1 ora - | 2 ore 10 ore |
| Marimea de volum la incercarea cu inelul Le Chatelier | < 10 mm |  |  |  |
| Rezistenta mecanica la compresiune min. la: 2 zile N/mm2 7 zile N/mm2 28 zile N/mm2 | - 16,0 32,5…52,5 |  | 10 - 42,5-62,5 | 15 26 40 |

3.2.Este indicat ca santierul sa fie aprovizionat de la o singura fabrica de ciment.

3.3.Daca Antreprenorul propune utilizarea a mai mult de un singur tip de ciment, este necesar a obtine aprobarea Proiectantului in acest scop. In acest caz, fiecare tip de ciment va fi utilizat pe portiuni distincte ale lucrarii, indicate si aprobate de catre Inginerul lucrarii.

3.4.Conditiile tehnice de receptie, livrare si control a cimenturilor trebuie sa corespunda prevederilor standardelor in vigoare.

3.5.In timpul transportului de la fabrica de ciment la statia de betoane (sau depozit intermediar), a manipularii si depozitarii, cimentul va fi ferit de umezeala si de impurificari cu corpuri straine.

3.6.Depozitarea se va face in silozuri, corespunzatoare din punct de vedere al protectiei impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile (ploaie, vant, etc.).

Fiecare transport de ciment va fi depozitat separat, pentru a asigura recunoasterea si controlul acestuia.

3.7.In cursul executiei, cand apare necesara schimbarea sortimentului de ciment depozitat in silozuri, acestea se vor goli complet si se vor curata cu instalatia pneumatica si se vor marca, corespunzator noului sortiment de ciment ce urmeaza a se depozita.

3.8.Se interzice folosirea cimentului avand temperatura mai mare de +50ºC.

3.9.Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 de zile de la data expedierii de catre producator.

3.10.Cimentul ramas in depozit timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.

Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise clasei respective, vor fi declasate si utilizate numai corespunzator noii clase.

Cimentul care se considera ca fiind alterat se va evacua, fiind interzisa utilizarea acestuia la prepararea betoanelor.

3.11.Controlul calitatii cimentului de catre Antreprenor se face in conformitate cu prevederile tabelului nr. 4.

3.12.Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii cimentului astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare;

- intr-un registru (registrul pentru ciment) rezultatele determinarilor efectuate in laborator.

## Art. 4. Agregate

4.1.Pentru prepararea betonului slab se vor utiliza urmatoarele sorturi de agregate:

- nisip natural, sortul 0-4, conform SR 662;

- pietris si pietris concasat, sorturile 4-8, 8-16, 16-25(31), conform SR 662 ;

- split, sorturile 8-16, 16-25(31), conform SR 667;

- piatra sparta, sortul 25-40, conform SR 667 (numai la drumuri si strazi);

- cribluri, sorturile 8-16 si 16-25, conform SR 667 (numai la autostrazi).

In regiunile unde nisipul natural este deficitar se va putea utiliza partial si nisip de concasaj, insa numai pe baza de aviz al unui laborator care sa precizeze proportiile de amestec cu nisipul natural si numai cu avizul Inginerului.

4.2.Agregatele trebuie sa provina din roci omogene, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

4.3.Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit.

Ele nu trebuie sa contina silice microcristalina sau amorfa.

4.4.Caracteristicile mecanice ale agregatelor pentru betonul slab precum si continutul lor de impuritati trebuie sa respecte prevederile din tabelele:

2a - pentru nisip;

2b - pentru pietrisul concasat;

2c - pentru split, piatra sparta si cribluri.

Caracteristicile nisipului utilizat la prepararea betonului slab

Tabelul 2a.

| CARACTERISTICI | CONDITII DE ADMISIBILITATE | METODA DE DETERMINARE CONFORM |
| --- | --- | --- |
| Sort | 0-4 | - |
| Granulozitate | Sa se inscrie in zona granulometrica din fig. 1 SR 662 | STAS 730 si SR EN 933-2 |
| Echivalent de nisip (EN), min. | 85 | STAS 730 |
| Continut de impuritati: | Nu se admit 0,5 0,5 Incolora sau galbena 1 | STAS 4606 |
| - corpuri straine |  |  |
| - mica libera, %, max. |  |  |
| - carbune, %, max. |  |  |
| - humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu) |  |  |
| - sulfati (exprimati SO3), %, max. |  |  |

Pietrisul pentru prepararea betonului slab trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

- grad de spargere %, min.		80, pentru autostrazi;

40, pentru drumuri clasa tehnica II;

- uzura cu masina tip Los Angeles, (LA), % 	max.	35.

Caracteristicile pietrisului concasat folosit la prepararea betonului slab

Tabelul 2b.

| CARACTERISTICA | CONDITII DE ADMISIBILITATE |  |  | METODA DE DETERMINARE CONFORM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sort | 4-8 | 8-16 | 16-25(31) | - |
| Grad de spargere, %, min. | 65 | 65 | 65 | STAS 730 |
| Coeficient de forma, % max. | 25 | 25 | 25 | STAS 730 |
| Continut de impuritati: |  |  |  |  |
| - corpuri straine | Nu se admit |  |  |  |
| - parte levigabila, % max. | 0,3 cu conditia ca in agregatul total sa nu depaseasca 1 |  |  | STAS 4606 |
| - sulfati | Nu se admit |  |  |  |
| Rezistenta la strivire a agregatelor in stare saturata, %, min. | 60 | 60 | 60 | STAS 4606 |
| Rezistenta la actiunea repetata a Na2SO4 (Mg SO4), 5 cicluri, % | 3 | 3 | 3 | STAS 4606 |
| Rezistenta la inghet-dezghet: |  |  |  |  |
| - pierdere in masa, % max. | 10 | 10 | 10 | STAS 730 |
| Uzura cu masina tip Los Angeles (LA), %, max. | 35 | 30 | 25 | STAS 730 |

Caracteristicile splitului, pietrei sparte si criblurilor.

Tabelul 2c.

| CARACTERISTICI | CONDITII DE ADMISIBILITATE |  |  |  | METODA DE DETERMINARE CONFORM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPLIT | PIATRA SPARTA | CRIBLURI |  |  |
|  | 8-16 16-25(31) | 25-40 | 8-16 | 16-25 |  |
| Continut de granule: |  |  |  |  | STAS 730 SR EN 933-2 |
| - care raman pe ciurul superior (dmax), % max. | 5 |  |  |  |  |
| - care trec prin ciurul inferior (dmin), % max. | 10 |  |  |  |  |
| Continut de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, %, max. | 10 | - | 5 |  | SR 667 |
| Coeficient de forma, %, max. | 35 | 25 | 25 |  | STAS 730 |
| Continut de impuritati: |  |  |  |  |  |
| - corpuri straine, % max. | 1 | Nu se admit |  |  | STAS 730 |
| - continut de argila (V.A.), % | - | - | 2 |  | SR 667 |
| - continut de fractiuni sub 0,1 mm, % max. | 3 | 0,30 | 1,00 | 0,50 | STAS 730 |
| Uzura cu masina tip Los Angeles, %, max. |  |  | Clasa rocii A, 18 |  |  |
|  | 30 | 20 | Clasa rocii B, 20 |  | STAS 730 |
|  |  |  | Clasa rocii C, 24 |  |  |
| Rezistenta la uzura (micro-Deval), max. | - | - | 20 |  | SR EN 1097-1 |
| Rezistenta la sfaramare prin compresiune pe cribluri in stare uscata, %, min. | - | - | 65 |  | STAS 730 STAS 4606 |
| Grad de spargere, %, min. | - | - | 90 |  | STAS 730 |
| Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4), 5 cicluri, %, max. | 6 | 3 | 3 |  | SR 667 |

Gradul de spargere se determina numai in cazul criblurilor provenite din roci detritice (utilizate numai la drumuri clasa tehnica IV si V si strazi categoria III si IV).

4.5.Agregatele care nu indeplinesc conditiile privind continutul impuritatilor se vor spala inainte de folosire.

4.6.Din punct de vedere al granulozitatii, sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sorturile sa fie caracterizate printr-o granulozitate continua;

- continutul in granule care trec, respectiv raman pe ciururile sau sitele ce delimiteaza sortul nu trebuie sa depaseasca 10%, cu conditia ca materialul necorespunzator dimensiunilor, sa reprezinte max. 15% din masa;

- dimensiunea maxima a granulelor ce raman pe ciurul superior nu trebuie sa depaseasca 1,5 Dmax.

4.7.Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestor      materiale. Aprovizionarea agregatelor la statia de betoane se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare.

4.8.In timpul transportului de la furnizor la statia de betoane si al depozitarii, agregatele trebuie ferite de impurificari.

La statia de betoane, agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate, separate pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare, sau amestecare cu alte sorturi.

4.9.Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile tabelului nr. 4.

4.10.Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- intr-un dosar, vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;

- intr-un registru (registrul pentru incercari agregate) cu rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

## Art. 5. Apa

5.1.Apa utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa, dar in acest din urma caz trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate prevazute in STAS 790.

Metodele de determinare sunt reglementate prin acelasi STAS 790.

5.2.Verificarea calitatii apei se face la inceperea lucrarilor si se repeta ori de cate ori se observa ca se schimba caracteristicile apei.

5.3.In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa nu se polueze cu detergenti, materiale organice, uleiuri, argile, etc.

5.4.Controlul calitatii apei se va face in conformitate cu prevederile din tabelul 4.

## Art. 6. Aditivi

6.1.Pentru imbunatatirea lucrabilitatii, pentru reducerea tendintei de segregare in timpul transportului, pentru marirea gradului de impermeabilitate si a rezistentei la inghet-dezghet repetat, la prepararea betoanelor slabe se vor utiliza:

-	obligatoriu, un aditiv antrenor de aer;

-	aditiv reductor de apa, pentru imbunatatirea lucrabilitatii (utilizarea de aditivi nu trebuie sa conduca la reducerea dozajului de ciment);

-	in anumite cazuri, aditivi acceleratori sau intarzietori de priza.

Toti aditivii propusi a fi folositi la prepararea betonului slab vor fi aprobati de catre Inginer pe baza studiilor preliminare efectuate in momentul stabilirii compozitiei betonului. Trebuie avute in vedere si normele tehnice asupra carora partile trebuie sa fie de acord.

6.2.Fiecare lot de aditivi trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate eliberat de producator. Nu se admite utilizarea loturilor de aditivi pentru care nu exista certificat de calitate.

6.3.Depozitarea si pastrarea aditivilor se va face in ambalaj original si in incaperi uscate (ferite de umiditate).

6.4.Aditivul - mixt plastifiant - antrenor de aer trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 8625.

La prepararea betoanelor, aditivul se foloseste sub forma de solutie avand o concentratie de 10%± 1% substanta uscata in unitati de masa.

Pentru prepararea solutiei de concentratie 20% ± 1%, se dizolva 25 kg de aditiv in 100 litri de apa, obtinandu-se 115 litri de solutie. La stabilirea acestei proportii se va tine seama ca aditivul se livreaza cu un continut de min. 92% substanta uscata.

Concentratia solutiei se verifica prin determinarea densitatii acesteia cu ajutorul unui densiometru la temperatura solutiei de 20 ± 5º C.

6.5.Solutiile de aditivi se vor pastra in rezervoare metalice bine inchise pentru a se evita impurificarea sau modificarea concentratiei prin evaporarea apei.

Pentru a se evita decantarea solutiei de aditivi mijoacele de stocare vor fi prevazute cu dispozitive de agitare.

6.6.Controlul calitatii aditivilor se va face conform prescriptiilor din tabelul 4.

## Art. 7. Alte materiale

Emulsii bituminoase cationice, cu rupere rapida conform STAS 8877.

## Art. 8. Adaosuri

8.1.Cu avizul Proiectantului, la executarea betonului slab la drumuri si strazi (nu la autostrazi) se pot folosi adaosuri de cenusa de centrala termoelectrica conform prevederilor din “Normativul pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusa de termocentrala”, indicativ CD 147.

Caracteristicile tehnice ale cenusei de termocentrala trebuie sa corespunda prevederilor din STAS 8819 si din tabelul 3.

Tabelul 3.

| CARACTERISTICI | CONDITII DE ADMISIBILITATE | METODE DE ANALIZE CONFORM |
| --- | --- | --- |
| Umiditatea, % max | 1 | SR 3832-2 |
| Finetea exprimata prin rezidiu pe sita cu tesatura de sarma de 0,2, % max | 10 | SR 227-2 |
| Substante combustibile, % max | 5 | SR 3832-7 |
| Suma oxizilor (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3), % max | 70 | SR 3832-2 SR 3832-3 |
| Oxid magneziu (MgO), % max | 4 | SR 3832-4 |
| Triozid de sulf (SO3), % min | 3 | SR 3832-5 |

8.2.In cadrul utilizarii cenuselor de termocentrala, conditiile lor de aprovizionare si de stocaj trebuie sa fie identice cu cele ale cimentului si in special in ceea ce priveste protectia contra riscurilor de umectare.

## Art. 9. Controlul calitatii materialelor inainte de prepararea betonului

Materialele destinate prepararii betonului de ciment slab sunt supuse la incercari preliminare de informare si la incercari pentru stabilirea retetei de preparare, a caror natura si frecventa sunt date in tabelul 4.

Tabelul 4.

| MATERIA-LUL | ACTIUNEA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CE SE VERIFICA | FRECVENTA MINIMA |  | METODE DE DETERMINARE CONFORM: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LA APROVIZIONAREA MATERIALELOR IN: -DEPOZIT DE REZERVA -STATII DE BETONARE | INAINTE DE UTILIZARE A MATERIALULUI |  |
| Ciment | Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
|  | Verificarea duratei de depozitare | La fiecare lot aprovizionat | La fiecare lot utilizat | - |
|  | Constanta de volum Stabilitatea | O determinare la fiecare lot aprovizionat, dar nu mai putin de o | - | SR EN 196-3 |
|  | Timpul de priza | determinare la 100 t, pe o proba medie | - |  |
|  | Rezistenta mecanica la 2 (7) zile | O proba la 100 t sau la fiecare siloz in care s-a depozitat lotul aprovizionat | - | SR EN 196-1 |
|  | Rezistente mecanice la 28 zile | O proba la 100 t sau la fiecare siloz in care s-a depozitat lotul aprovizionat | - |  |
|  | Prelevarea de contra-probe care se pastreaza minim 45 zile (pastrate in cutii metalice sau pungi de polietilena sigilate) | La fiecare lot aprovizionat probele se iau impreuna cu delegatul beneficiarului care va sigila contraproba | - | - |
|  | Starea de conservare numai daca s-a depasit termenul de depozitare sau au intervenit factori de alterare | O determinare la fiecare lot aprovizionat sau la fiecare siloz in care s-a depozitat lotul aprovizionat (pe o proba medie) | Doua determinari pe siloz (sus si jos) | SR EN 196-6 |
| Agregate | Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
|  | Parte levigabila sau fractiunea fina 0...1 | O proba la max. 500 mc pentru fiecare sursa | O proba pe schimb pentru fiecare centrala de beton | STAS 4606 STAS 730 |
|  | Humus | La schimbarea sursei | - | STAS 4606 |
|  | Corpuri straine - argila in bucati - argila aderenta - continut carbune si mica | In cazul in care se observa prezenta lor | Ori de cate ori apar factori de impurificare (pentru fiecare centrala de beton) | STAS 4606 |
|  | Granulozitatea sorturilor*) | O proba la max. 500 mc pentru fiecare sort si fiecare sursa | O proba pe schimb si sort ori de cate ori apar factori care pot modifica granulozitatea (pentru fiecare centrala de beton) | STAS 4606 STAS 730 |
|  | Aspectul si forma granulelor | O proba la max. 500 mc pentru fiecare sort si fiecare sursa | - | STAS 4606 |
|  | Echivalentul de nisip | O proba la max. 500 mc pentru fiecare sursa | - | STAS 730 |
|  | Umiditatea**) | - | O proba pe schimb si sort si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteorologice pentru fiecare centrala de beton | STAS 4606 |
|  | Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles | O proba la max. 500 mc pentru fiecare sort si fiecare sursa | - | STAS 730 |
| Aditivi | Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate | La fiecare lot de aprovizionare | - | - |
|  | Densitatea solutiei | - | O proba la fiecare sarja preparata | - |
| Apa | Compozitia chimica | - | O proba la inceperea lucrarii pentru fiecare sursa | - |
| Cenusa de termocentrala | Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
|  | Finetea | O determinare la fiecare lot aprovizionat dar nu mai putin de o determinare la 100 t pe o proba medie | - | SR 227-2 |
|  | Umiditatea | - | O proba pe schimb | SR 3832-2 |

Nota  *)	In cazul aprovizionarii constante de la aceleasi surse, frecventa maxima de determinare a granulozitatii sorturilor de agregate este de o proba pe saptamana pentru fiecare sort si sursa

**)	In cazul unei productii de peste 200 m3 beton/zi frecventa minima de determinare a umiditatii agregatelor este de o proba pe zi.

# C A P I T O L U L  III

# STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI SLAB

Stabilirea compozitiei betonului slab se face conform prevederilor NE 012 de catre un laborator autorizat.

Clasa de rezistenta a betonului slab este C 8/10.

## Art. 10. Incercari preliminare

10.1.In vederea stabilirii compozitiei betonului slab, Antreprenorul va lua masuri ca laboratorul sau sau un laborator de        specialitate, sa efectueze incercarile preliminare necesare.

Incercarile preliminare vor incepe cu cel putin 90 zile inainte de demararea lucrarilor de betonare.

10.2.Din incercarile preliminare trebuie sa rezulte variatiile admisibile ale compozitiei, care sa permita adaptarea ei la conditiile santierului, pastrand caracteristicile betonului, privind lucrabilitatea, continutul de aer oclus si rezistentele mecanice, aratate in tabelele 5 si 6.

Caracteristicile betonului proaspat.

Tabelul 5.

| DENUMIREA CARACTERISTICII | VALOAREA PENTRU: |  | INCERCARILE SE EFECTUEAZA CONFORM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AUTOSTRAZI | DRUMURI SI STRAZI |  |
| Lucrabilitatea prin metoda gradului de compactare: | 1,26-1,45 | 1,15-1,35 | STAS 1759 |
| prin metoda tasarii | 4+1 cm | - |  |
| Densitatea aparenta kg/mc min | 2350+40 | 2300 | STAS 1759 |
| Continutul de aer oclus | 3 | 3+0,5% | STAS 5479 |

Caracteristicile betonului intarit.

Tabelul 6.

| CARACTERISTICI DETERMINATE CONFORM STAS 1275 | VALOAREA N/MM2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INCERCARI PRELIMINARE |  | INCERCARI DE CONTROL |  |
|  | SR II/A-S H II/A-S II/A-S 32,5 | I 42,5 CD 40 | SR II/A-S H II/A-S II/A-S 32,5 | I 42,5 CD 40 |
| Rezistenta medie la compresiune determinata pe o serie de 6 epruvete cubice cu l = 150 mm - la varsta de 7 zile min. - la varsta de 28 zile min | 11 18 | 15 18 | 8,5 15 | 11,5 15 |

## Art. 11. Compozitia betonului slab

Compozitia betonului va fi astfel alcatuita incat in conditiile unui dozaj minim de ciment cu materialele indicate in Cap. I, sa asigure realizarea caracteristicilor mecanice in ceea ce priveste lucrabilitatea, densitatea, continutul de aer oclus, si rezistentele mecanice ale betonului intarit, indicate la art. 10.2.

11.1.Stabilirea compozitiei se va face:

- la intrarea in functiune a statiei de betoane;

- la schimbarea tipului de ciment, agregate sau aditivi;

- ori de cate ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea compozitiei utilizate.

11.2.Compozitia betonului slab se va stabili tinand seama de urmatoarele:

- agregatele folosite pot fi agregate naturale de balastiera sau concasate;

- dimensiunea maxima a agregatelor folosite va fi de 40 mm;

- granulozitatea agregatului total (0-40 mm) realizat cu sorturile de agregate prevazute la pct. 4.1 va fi continua si se va inscrie in limitele indicate in tabelul nr. 7;

- dozarea aditivului antrenor de aer se va stabili astfel ca sa se realizeze un continut de aer oclus intre 3-4%;

- factorul apa-ciment (A/C): 0,8-0,9;

- dozajul de ciment prevazut a se utilliza se va stabili cu ocazia incercarilor preliminare. Orientativ se precizeaza ca dozajul mediu este 150 kg/m3.

Tabelul 7.

| GRANULOZITATE | LIMITE | TRECERI IN % PRIN SITE SAU CIURURI CU DIAMETRUL DE: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 25 | 40 |
| 0-40 | min. max. | 2 11 | 7 25 | 18 46 | 30 63 | 45 81 | 68 90 | 95 100 |

# C A P I T O L U L   IV

# PREPARAREA BETONULUI SLAB

## Art. 12. Statia de betoane

12.1.Prin statia de betoane se intelege orice unitate sau instalatie care produce si livreaza beton, fiind dotata cu una sau mai multe centrale de beton.

12.2.Distanta maxima intre statia de betoane si punctul de lucru va corespunde unui timp de transport al betonului, de maximum 45 minute.

12.3.Statia de betoane trebuie sa dispuna de:

- depozite de agregate, avand compartimente amenajate pe o platforma betonata, cu scurgerea apelor asigurata;

- silozuri de ciment, marcate, avand capacitatea corelata cu capacitatea de productie a statiei;

- silozuri pentru cenusi de termocentrala in cazul ca se folosesc;

- instalatia de preparare, rezervoare si dozatoare pentru aditivi;

- centrala sau centrale de beton in buna stare de functionare;

- buncare de descarcare a betonului preparat;

- dotari care sa asigure spalarea malaxoarelor, buncarelor si mijloacelor de transport;

- laborator amenajat si dotat corespunzator;

- dotari privind protectia muncii si PSI.

12.4.Centralele de beton trebuie sa fie de tip discontinuu sau continuu, de dozare si malaxare, cu functionare automata,   cu urmatoarele caracteristici:

a.Precizia cantitatilor citite sau inregistrate este, pentru:

- agregate: ± 3%

- ciment si apa: ± 2%

- aditivi: ± 5%

- cenusa: ± 3%

b.Inregistrarea cantaririlor:

- posibilitatea de montare a unui inregistrator de precizie obisnuita

c.Inregistrator al puterii de malaxare:

- obligatoriu pentru centrala de tip discontinuu

- facultativ la centrala de tip continuu.

d.Dozarea apei cu dozatoare automate sau cu contoare, recomandabil, in special pe santierele mari, debitmetru cu precizie de 1%, cu totalizator si revenire automata la zero dupa fiecare sarja, montat pe fiecare linie de dozare.

e.Dozarea aditivilor: idem ca la dozarea apei.

f.Masurarea continua a umiditatii agregatelor:

- obligatoriu in palnia de alimentare a nisipului.

12.5.Antreprenorul va prezenta comisiei de atestare numita pentru verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la punctele 12.3 si 12.4 lista reglajelor efectuate la centrala de beton, care va controla daca toate punctele prevazute au fost verificate si in special:

-verificarea si etalonarea basculelor si a dozatoarelor volumetrice;

-functionarea eficace a dispozitivelor de opturare (deschidere-inchidere) a agregatelor, cimenturilor si eventual ale adaosurilor;

-starea malaxoarelor, in special uzura paletilor;

-functionarea automatizata.

Toate aceste verificari se vor face fara a prepara beton.

12.6.Inainte de inceperea productiei de beton se va efectua un test de functionare a statiei de betoane. In timpul testului de        functionare Antreprenorul trebuie sa evalueze si sa verifice modul de intrare al agregatelor in malaxor, dozajul materialelor, timpul de amestecare, etc. in conformitate cu specificatiile tehnice ale statiei de betoane si cu normele si reglementarile din prezentul caiet de sarcini. In timpul productiei, statia de betoane va fi testata periodic, cel putin odata la 3 luni, in conformitate cu normele si regulamentele existente.

Rezultatele testelor se vor introduce in declaratia de productie a betonului.

12.7.Documentatia completa referitoare la unitatea de producere a betonului va fi transmisa Inspectiei Locale de Stat (IJCLPUAT) pentru autorizare conform legislatiei in vigoare. Productia de beton poate incepe doar dupa ce statia de betoane a fost autorizata de catre IJCLPUAT si aprobata de catre Inginerul lucrarii.

## Art. 13. Experimentarea prepararii betonului slab, in statie

Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa faca aceasta experimentare, pentru a verifica daca folosind mijloacele santierului, reteta betonului stabilita in laborator permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.

Incercarile trebuiesc repetate pana la obtinerea rezultatelor satisfacatoare privind:

- lucrabilitatea;

- continutul in aer oclus;

- omogenitatea betonului;

- rezistenta la compresiune.

In cazul centralelor de beton cu doua malaxoare, incercarea de verificare a omogenitatii se va face pentru ambele malaxoare.

Cu ocazia acestor verificari se va stabili si durata minima de malaxare necesara pentru asigurarea unei bune omogenizari a betonului.

Probele pentru verificari se vor lua din cel putin 6 amestecuri diferite, pe care se vor determina caracteristicile aratate la Capitolul II, stabilirea compozitiei betonului art. 10 si 11.

## Art. 14. Prepararea propriu-zisa a betonului slab

14.1.Este interzisa prepararea betonului in instalatiile care nu asigura incadrarea in limitele abaterilor prevazute la pct. 12.4 sau la care dispozitivele de dozare, cu care sunt echipate, sunt defecte.

Antreprenorul raspunde permanent de buna functionare a mijloacelor de dozare, verificandu-le ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe saptamana.

14.2.Cantitatea de apa corespunzatoare unui amestec se va corecta tinand seama de umiditatea agregatelor si de aditivul utilizat, astfel incat sa se respecte raportul A/C avut in vedere la stabilirea retetei.

Umiditatea agregatelor se va determina o data pe schimb, pentru fiecare sort si ori de cate ori se modifica, conditiile atmosferice sau se apreciaza ca este necesar.

14.3.Ordinea de introducere a materialelor componente in malaxor se face conform prevederilor cartii tehnice a utilajului respectiv.

14.4.Pe parcursul prepararii betonului, laboratorul statiei poate modifica reteta, in functie de rezultatele incercarilor privind umiditatea si granulozitatea agregatelor, si de lucrabilitatea si volumul de aer oclus al betonului proaspat, in situatiile reale existente, cu conditia realizarii caracteristicilor tehnice cerute prin caietul de sarcini.

14.5.La terminarea unui schimb sau la intreruperea prepararii betonului pe o durata mai mare de o ora malaxorul va fi spalat cu jet de apa sau apa cu pietris.

14.6.Se va evita golirea malaxoarelor direct in mijloacele de transport, recomandandu-se folosirea de buncare intermediare. Pentru evitarea segregarii betonului, buncarele vor fi incarcate axial prin intermediul unor jgheaburi si a unei palnii de minimum 0,5 m inaltime.

Nu se admite mentinerea betonului in buncar mai mult de 10 minute.

Buncarele intermediare vor fi curatate cel putin de doua ori intr-un schimb.

14.7.Temperatura betonului proaspat, masurata in mijloacele de transport inaintea plecarii de la statie, trebuie sa fie intotdeauna mai mica de +30oC.

## Art. 15. Controlul calitatii betonului in stare proaspata

15.1.Pentru asigurarea caracteristicilor betonului proaspat precizate la punctul 10.2 tabelul 5, in scopul evitarii punerii in opera a unui beton necorespunzator, se vor face in prealabil, la statia de betoane, determinarile pe betonul proaspat.

15.2.Ori de cate ori un rezultat preliminar se situeaza in afara limitelor admise, indicate la punctul 10.2, se va repeta imediat determinarea respectiva.

Daca si la noua determinare rezultatul nu se inscrie in limitele admise, se va sista prepararea betonului si se vor stabili, dupa caz, masurile tehnologice ce se impun: corectarea cantitatii de apa, a proportiilor sorturilor de agregate sau aditivi, a temperaturii componentilor si verificarea instalatiei.

Dupa aplicarea masurilor stabilite si dupa reluarea prepararii betonului, determinarea caracteristicilor respective se va face la fiecare amestec, adoptandu-se eventual corectii succesive pana cand se constata ca cel putin 3 rezultate consecutive se inscriu in limitele admise.

15.3.In continuare, controlul se va face cu frecventa prevazuta in tabelul 8.

Tabelul 8.

| ACTIUNEA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CE SE VERIFICA | FRECVENTA MINIMA |  | METODE DE DETERMINARE CONFORM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LA STATIA DE BETOANE | LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA |  |
| Examinarea documentului de transport | - | La fiecare transport | - |
| Lucrabilitatea - metoda gradului de compactare - metoda tasarii | Doua determinari pe schimb pentru fiecare centrala de beton | O determinare pe schimb si ori de cate ori se apreciaza ca necesar | STAS 1759 |
| Continutul de aer oclus | O determinare pe schimb pentru fiecare centrala de betoane | - | STAS 5479 |
| Temperatura (la temperaturi ale aerului sub sau egale cu 5oC si peste +25oC) | La fiecare 2 ore pentru fiecare centrala de beton | La fiecare 2 ore | - |
| Densitatea aparenta | O determinare pe schimb dar min. o determinare la 300 mc pentru fiecare centrala de beton | - | STAS 1759 |
| Granulozitatea agregatelor din beton | Facultativa | - | STAS 1759 |
| Confectionarea de epruvete pentru determinarea de rezistenta la compresiune - la 7 zile. - la 28 zile | -Facultativ -3 epruvete cubice pe schimb sau la max. 300 mc pentru fiecare centrala de beton | - - | STAS 1275 STAS 1275 |

15.4.Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea betonului preparat:

- compozitia betonului realizat;

- caracteristicile betonului proaspat (lucrabilitatea, continut de aer oclus, densitatea, temperatura);

- confectionarea epruvetelor de beton pentru determinarea rezistentelor mecanice, in care se vor inscrie si rezultatele obtinute.

# C A P I T O L U L  V

# PUNEREA IN OPERA A BETONULUI SLAB

## Art. 16. Transportul betonului

16.1.Betonul proaspat preparat in statia de betoane se va transporta cu autobasculante avand bena acoperita cu prelata.

16.2.Autobasculantele trebuie sa fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Pe timp de arsita sau ploaie, suprafata libera a betonului din autobasculante, trebuie sa fie protejata cu prelata, astfel incat sa se evite modificarea caracteristicilor betonului. Se interzice udarea betonului pe timpul transportului.

16.3.Autobasculantele vor fi spalate cu jet de apa, dupa 3-4 transporturi sau ori de cate ori este nevoie.

16.4.Durata maxima de transport, considerata din momentul inceperii incarcarii mijlocului de transport si sfarsitul descarcarii acestuia, nu va depasi 45 minute.

16.5.Fiecare transport de beton va fi insotit de un bon de transport.

16.6.Numarul autobasculantelor folosite la transportul betonului trebuie sa asigure un flux continuu alimentarii utilajelor de punere in opera.

16.7.Circulatia autobasculantelor pe stratul de beton slab se va admite numai dupa atingerea a 70% din rezistenta la 28 zile a betonului slab.

## Art. 17. Lucrari pregatitoare

17.1.Inainte de a incepe executarea stratului din beton slab se va verifica si receptiona fundatia, conform STAS 6400, care trebuie sa respecte si sa asigure prevederile proiectului privind elementele geometrice, abaterile limita, denivelarile admisibile precum si capacitatea portanta a complexului fundatie-pat, corectandu-se toate defectiunile constatate. Nu se va trece la executarea betonului slab pana cand nu se vor face toate remedierile necesare.

17.2.Inainte de inceperea betonarii vor fi verificate si reglate utilajele si dispozitivele necesare pentru punerea in opera a betonului (repartizare, vibrare, finisare).

## Art. 18. Experimentarea punerii in opera a betonului slab

Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va realiza un tronson experimental de min. 300 m lungime, pentru a verifica pe santier, in conditii de executie curenta, realizarea caracteristicilor cerute betonului slab pus in opera, in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, precum si pentru reglarea utilajelor si dispozitivelor de punere in opera a acestuia.

Se vor verifica in mod special:

- reglarea utilajului de raspandire si vibrare astfel ca sa se asigure realizarea stratului din beton slab conform proiectului si de calitate corespunzatoare (grosime, starea suprafetei, etc.);

- punerea la punct a operatiilor de finisare a suprafetelor, de raspandire a produsului de protectie si a materialelor, de executie a rosturilor.

Partea din tronsonul experimental executat, considerata ca cea mai bine realizata, privind rezistentele mecanice si caracteristicile suprafetei stratului de beton (denivelari), va servi ca tronson de referinta pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson de referinta se vor consemna in scris, pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa in continuare.

## Art. 19. Punerea in opera propriu-zisa

19.1.Stratul din beton slab se va executa intr-un singur strat cu grosimea indicata in proiect.

19.2.Pe fundatia de balast sau piatra sparta, verificata si receptionata conform pct. 17.1 se vor monta longrine metalice care sa asigure realizarea grosimii stratului, indicata in proiect.

19.3.Asezarea longrinelor sau a firelor de ghidare, in cazul executarii cu cofraj glisant, se va face, atat in plan cat si in inaltime, pe traseul si la cotele prevazute in proiect, la distante de cel mult 10-15 m.

19.4.Inainte de asternerea betonului slab, suprafata fundatiei din balast sau piatra sparta va fi curatata si stropita cu apa pentru a impiedica absorbtia apei din beton.

19.5.La locul de punere in opera, betonul slab va fi descarcat in 2 cordoane si asternut cu dispozitive adecvate, care sa asigure omogenitatea si infoierea uniforma a betonului slab pe toata latimea fundatiei.

19.6.Betonul slab va fi repartizat in grosime constanta si egala cu cea stabilita pe tronsonul experimental, astfel incat dupa compactare si finisare grosimea stratului de beton slab realizat sa fie cea prevazuta in proiect.

19.7.Punerea in opera a betonului slab se va face fara intreruperi si, daca acestea nu pot fi evitate, (ploaie intensa, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionare mai mari de 1 h 30' etc), precum si la sfarsitul unei zile de lucru, intreruperea betonarii se va face printr-un rost transversal de contact.

19.8.Betonul gresit preparat sau gresit pus in opera se va indeparta din lucrare.

19.9.Betonul slab poate fi acoperit cu imbracamintea de beton la cca. 48 de ore dupa executie, daca descarcarea betonului pentru imbracaminte se va face lateral, sau dupa atingerea a 70% din rezistenta la 28 zile a betonului slab, daca se circula pe acest strat.

## Art. 20. Masuri in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile

20.1.Lucrarile de punere in opera a betonului slab vor fi intrerupte atunci cand se ivesc urmatoarele conditii meteorologice defavorabile:

- temperaturi ale aerului mai mici de +5ºC;

- temperaturi exterioare mai mari de +30ºC concomitent cu o umiditate relativa a aerului mai mica de 40%;

- ploaie intensa.

20.2.In perioada de timp friguros se poate prevedea utilizarea de accelerator de priza si/sau de intarire.

Acestea se pot folosi numai cu avizul unui laborator de specialitate si numai sub control competent din partea santierului.

Se poate lua in considerare si folosirea apei calde la prepararea betonului.

Atunci cand temperatura aerului este in jur de +5oC continuarea sau oprirea betonarii se va face pe baza prognozei meteorologice pe urmatoarele 24 ore (temperatura, vant).

In cazul cand temperatura coboara sub +5oC si exista pericol de inghet in urmatoarele 24 ore, lucrarile vor fi oprite.

Daca exista pericolul ca temperatura exterioara sa coboare sub 0oC, in primele 24 ore de intarire a betonului deja pus in opera, se vor lua masuri de protejare a acestuia, prin pastrarea unei temperaturi a betonului de cel putin +5oC.

Temperatura betonului proaspat inainte de a fi pus in opera trebuie sa fie mai mare de +5oC.

Daca apare pericolul deshidratarii superficiale a betonului, datorita vantului sau unei umiditati relative scazute a aerului, se vor lua masuri de dublare a grosimii peliculei de protectie sau se va dispune oprirea lucrarilor.

20.3.La betonarea pe timp calduros se va acorda o atentie deosebita deshidratarii superficiale si fisurarii betonului.

In vederea combaterii deshidratarii superficiale rapide, care conduce la scaderea caracteristicilor mecanice ale materialului de la suprafata betonului, se va acorda o atentie deosebita aplicarii produsului de protectie.

Temperatura betonului proaspat inainte de punerea in opera trebuie sa fie mai mica de +30oC.

Pentru scaderea temperaturii betonului, la prepararea acestuia se poate folosi apa racita.

Atunci cand temperatura aerului este mai mare de +20oC si umiditatea relativa este mai mica de 50%, se vor lua masuri pentru mentinerea umiditatii stratului de fundatie din balast sau piatra sparta, iar produsul de protectie se va aplica in doua straturi succesive (pentru realizarea unei bune impermeabilizari a betonului).

Atunci cand temperatura aerului creste peste +25oC si umiditatea relativa a aerului scade sub 50% (zile de arsita), se vor lua masuri speciale pentru protectia imediata a betonului, cu emulsii bituminoase aplicate in doua straturi succesive si acoperirea cu copertine.

## Art. 21. Protejarea suprafetei betonului slab proaspat

21.1.Imediat dupa terminarea betonarii, se va proceda la protejarea betonului proaspat impotriva actiunii soarelui, vantului si ploilor, cu acoperisuri de protectie mobile, ce se deplaseaza pe masura finisarii suprafetei betonului.

Betonul va ramane astfel protejat pana la acoperirea lui cu o pelicula de protectie aplicata prin stropirea suprafetei si partilor laterale ale betonului cu cca. 600 gr/mp emulsie bituminoasa sau cu alte substante de natura alcalina.

Calitatea emulsiei bituminoase va fi verificata la fiecare lot aprovizionat, prin examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate.

21.2.Protejarea betonului slab cu pelicula de emulsie bituminoasa, impotriva evaporarii apei, se va face cat mai curand posibil dupa terminarea finisarii, la mai putin de o jumatate de ora din momentul inceperii punerii in opera a betonului, asigurandu-se mentinerea acestei protectii minimum 7 zile.

Pelicula creata trebuie sa aibe o grosime uniforma si sa fie continua.

Produsul de protectie se aplica pe suprafata betonului proaspat prin pulverizare cu ajutorul unui dispozitiv de lucru.

21.3.Lucrarile de peliculizare a suprafetei betonului proaspat nu se vor executa pe timp de ploaie. In cazul in care ploaia intervine intr-un interval mai mic de 3 ore de la aplicarea emulsiei, operatiunea de protectie se repeta.

21.4.Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi protejate cu acoperisuri sau folii de polietilena atat timp cat, prin caderea precipitatiilor, exista pericolul antrenarii pastei de ciment.

## Art. 22. Protejarea stratului de beton slab, de circulatie

Este interzisa circulatia lucratorilor, direct pe betonul slab proaspat, in primele 24 de ore de la terminarea finisarii suprafetei acestuia.

Stratul de beton slab se va da in circulatie auto numai dupa ce betonul a atins cel putin 70% din rezistentele mecanice prescrise, la 28 de zile.

Pe perioada de intarire a betonului, pana la darea in circulatie a stratului de beton slab se vor lua masuri ca autovehiculele sa nu circule pe suprafata acestuia.

## Art. 23. Executia rosturilor

23.1.La executia stratului de beton slab, fisurarea transversala este libera si in consecinta nu este necesara executarea de rosturi transversale de contractie ci numai rosturi transversale de contact (de lucru la intreruperea betonarii).

23.2.Stratul de beton slab va fi prevazut cu un rost longitudinal, de contractie, la aproximativ jumatatea benzii de beton, astfel incat acesta sa fie in dreptul rostului longitudinal al imbracamintii din beton de ciment (la autostrazi va fi amplasat sub banda de circulatie de langa zona mediana care suporta un trafic mai usor).

23.3.Rosturile de contact transversale (de lucru) se realizeaza perpendicular pe axa caii de circulatie si verticale, pe toata latimea si grosimea stratului din beton slab, cand se intrerupe turnarea betonului, fie la sfarsitul zilei de lucru, fie in cazul intreruperii accidentale a betonarii (ploaie intensa, intreruperi in aprovizionarea cu beton, etc.).

La reluarea betonarii nu este necesara aplicarea de pelicula de separatie la rostul de lucru.

23.4.Rosturile longitudinale de contractie se realizeaza prin taierea betonului intarit, pe o adancime de 4 cm.

Taierea rosturilor longitudinale va incepe dupa ce betonul slab, in curs de intarire, a atins o rezistenta suficienta (determinata prin incercari repetate) pentru ca prin taiere sa nu se produca degradari (smulgeri) ale marginilor.

Totodata, taierea rosturilor longitudinale trebuie incheiata suficient de repede, pentru a se evita riscul aparitiei de fisuri necontrolate.

Rosturile longitudinale se vor executa in linie continua, neadmitandu-se franturi si vor fi colmatate cu mastic bituminos sau cu orice alt material de colmatare agrementat tehnic si aprobat de Inginerul lucrarii.

Art. 24. Controlul betonului slab pus in opera si interpretarea rezultatelor

24.1.Controlul calitatii betonului slab, la punerea in opera si dupa, se face in conformitate cu prevederile tabelului 9.

Tabelul 9.

| ACTIUNEA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CE SE VERIFICA | FRECVENTA MINIMA | METODE DE DETERMINARE CONFORM |
| --- | --- | --- |
| Examinarea documentului de transport | La fiecare transport | - |
| Lucrabilitatea | O determinare pe schimb si ori de cate ori se apreciaza ca necesar | STAS 1759 |
| Temperatura (la temperaturi ale aerului sub sau egale cu 5oC si peste 25oC) | La fiecare 2 ore | - |
| Determinarea rezistentei la compresiune pe epruvete cubice - la varsta de 7 zile - la varsta de 28 zile | -Facultativ -3 epruvete cubice pe schimb sau la max. 300 mc beton pe fiecare centrala de beton | STAS 1275 |
| Prelevarea de carote pentru determinarea rezistentei la compresiune | 1 carota la 2500 mp de banda de beton (la cererea comisiei de receptie sau a Proiectului) | Instructiuni C 54 |
| Determinarea grosimii stratului de beton slab | - la 200 m in timpul executiei - pe carote extrase | - |

24.2.La controlul privind lucrabilitatea si temperatura betonului si/sau ori de cate ori un rezultat nu se inscrie in limitele admise, se vor efectua inca doua determinari, pentru acelasi transport de beton.

Daca valoarea medie a celor 3 determinari se inscrie in limitele admise, se va accepta punerea in opera a betonului. Daca este depasita limita admisa, se refuza punerea in opera a betonului din transportul respectiv.

24.3.Caracteristicile betonului intarit si anume rezistentele la compresiune, la 7 zile si la 28 zile, determinate ca medie pe fiecare serie de 3 cuburi; se analizeaza la laboratorul statiei de betoane care efectueaza incercarea, imediat dupa inregistrare.

In cazul in care rezultatul sau rezultatele incercarilor nu corespund conditiilor prevazute in prezentul caiet de sarcini, laboratorul va comunica, in termen de 48 ore, rezultatul in cauza, conducerii unitatii de care depinde statia, conducatorului de statie si Inginerului lucrarii.

Urmare comunicarii primite de la laboratorul statiei de betoane, in termen de 48 ore, seful statiei, impreuna cu Inginerul lucrarii si conducatorul punctului de lucru, vor identifica sectorul executat in schimbul de lucru corespunzator probei cu valoarea rezistentei neasigurata, pe care se vor efectua verificari suplimentare prin incercari nedistructive sau extragere de carote.

Daca din verificarile suplimentare rezulta ca betonul nu indeplineste conditiile prevazute, va fi convocat Beneficiarul, care va analiza si decide masurile corespunzatoare.

24.4.Rezultatele incercarilor pe cuburi la 28 de zile vor fi analizate in doua etape si anume:

- grupate lunar pentru aprecierea activitatii statiei;

- grupate pe tronsoane de drum sau pe intregul sector executat, pentru aprecierea calitatii betonului pus in lucrare, din care se vor elimina rezultatele incercarilor de pe tronsoanele pe care s-au efectuat verificari suplimentare prin incercari nedistructive sau extrageri de carote.

24.5.Incercarile prin metode nedistructive sau pe carote se efectueaza conform reglementarilor in vigoare, cu precizarea ca in calcule se introduce ca valoare de calcul, rezultatul mediu pe sectiune in cazul incercarilor prin metode nedistructive si valoarea individuala in cazul incercarilor obtinute pe carote.

24.6.Interpretarea rezultatelor incercarilor efectuate pe betonul slab se va face conform prevederilor Normativului NE 014.

# C A P I T O L U L  VI

# CONDITII TEHNICE, REGULI

# SI METODE DE VERIFICARE

## Art. 25. Elemente geometrice

25.1.Grosimea stratului de beton slab este cea prevazuta in proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum -10 mm sau +15 mm, corespunzator abaterii admisibile a imbracamintii din beton de ciment.

Verificarea grosimii stratului de beton slab se efectueaza prin masuratori directe, la marginile benzilor de beton, la fiecare 200 m, precum si pe carotele extrase pentru verificarea calitatii betonului.

Grosimea betonului este media grosimilor citite pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.

25.2.Latimea de turnare a benzii de beton va fi conform proiectului. Abaterea limita la latime va fi de ±2 cm.

Verificarea latimii de turnare se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

25.3.Panta transversala a stratului de fundatie din beton slab este cea prevazuta in proiect.

Abaterea limita la panta va fi de ±0,4% din valoarea pantei proiectata.

25.4.In profil longitudinal, abaterile limita la cotele fundatiei din beton slab fata de cele prevazute in proiect vor fi de ±10 mm.

## Art. 26. Caracteristicile suprafetei betonului slab

Verificarea planeitatii (denivelarilor) suprafetei betonului de fundatie se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime, in termen de cel tarziu 24 de ore de la punerea in opera a betonului.

In profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axa benzii de circulatie si denivelarile nu pot fi mai mari de ±10 mm.

In profil transversal, verificarea este obligatorie in dreptul profilelor aratate in proiect (si intre acestea la cererea comisiei de receptie) si denivelarile nu pot fi mai mari de ±9 mm.

# CAPITOLUL VII

# RECEPTIA LUCRARILOR

## Art. 27. Receptia pe faza determinanta

Receptia pe faza determinanta stabilita in proiect se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volumul 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie pentru fundatia din beton slab sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile art.8, 15, 24 si 26.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitatile impuse de proiect si de caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal de receptie pe faza” in registrul de lucrari ascunse in care sunt specificate eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora si recomandari cu privire la modul de tinere sub observatie a tronsoanelor de drum la care s-au constatat abateri fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

## Art. 28. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor)

Receptia preliminara a stratului de beton slab se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari de drum, conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Comisia de receptie va examina lucrarile executate, fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate, si fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza, intocmite in timpul executiei lucrarilor.

Evidenta tuturor verificarilor efectuate in timpul executiei lucrarilor, face parte din documentatia de control la receptia preliminara.

## Art. 29. Receptia finala

Receptia finala a stratului de beton slab se face odata cu receptia finala a intregii lucrari de drum, dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.

Receptia finala se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.

# ANEXA

# DOCUMENTE DE REFERINTA

## ACTE NORMATIVE

| Ordinul MT nr. 43/1998 | Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national. |
| --- | --- |
| Ordinul MT nr. 45/1998 | Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. |
| Ordinul MT nr. 46/1998 | Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. |
| Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08.2000 | Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. |
| NGPM/1996 | Norme generale de protectia muncii. |
| NSPM nr. 79/1998 | Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. |
| Ordin MI nr. 775/1998 | Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. |
| Ordin AND nr. 116/1999 | Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. |

## NORMATIVE TEHNICE

| C 54 | Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor. |
| --- | --- |
| CD 147 | Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusa de termocentrala. |
| NE 012 | Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. |
| NE 014 | Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante. |

## STANDARDE

| SR EN 196-1 | Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice. |
| --- | --- |
| SR EN 196-3 +SR EN 196-3/AC | Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii. |
| SR EN 196-6 | Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea finetii. |
| SR 227-2 | Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea finatii de macinare prin cernere pe proba de 100 g. |
| SR 662 | Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate. |
| SR 667 | Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate. |
| STAS 730 | Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare. |
| SR EN 933-2 | Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor. |
| SR EN 1097-1 | Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval). |
| STAS 1275 | Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit. Determinarea rezistentelor mecanice. |
| STAS 1759 | Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza. |
| SR 3832-2 | Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea umiditatii si a dioxidului de siliciu. |
| SR 3832-3 | Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea trioxidului de fier si a trioxidului de aluminiu. |
| SR 3832-4 | Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea oxidului de calciu si a oxidului de magneziu. |
| SR 3832-5 | Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea trioxidului de sulf. |
| SR 3832-7 | Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea substantelor combustibile. |
| STAS 4606 | Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare. |
| STAS 5479 | Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea continutului de aer oclus. |
| STAS 6400 | Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate. |
| STAS 8625 | Aditiv plastifiant mixt pentru betoane. |
| STAS 8819 | Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos in betoane si mortare. |