CAIET DE SARCINI

FUNDATII DE BALAST SI/SAU

DE BALAST AMESTEC OPTIMAL

C U P R I N S

CAP.I. GENERALITATI

Art.1. Obiect si domeniu de aplicare

Art.2. Prevederi generale

CAP.II. MATERIALE

Art.3. Agregate naturale

Art.4. Apa

Art.5. Controlul calitatii balastului sau a balastului optimal

CAP.III. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

Art.6. Caracteristicile optime de compactare

Art.7. Caracteristicile efective de compactare

CAP.IV. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

Art.8. Masuri preliminare

Art.9. Experimentarea punerii in opera a balastului

Art.10. Punerea in opera a balastului

Art.11. Controlul calitatii compactarii balastului

CAP.V. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

Art.12. Elemente geometrice

Art.13. Conditii de compactare

Art.14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundare

CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR

Art.15. Receptia pe faza de executie

Art.16. Receptia preliminara, la terminarea lucrarii

Art.17. Receptia finala

ANEXA – DOCUMENTE DE REFERINTA

CAPITOLUL I

GENERALITATI

Art.1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor din fundatie de balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite, prevazute in SR 662 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400.

Art.2. Prevederi generale

2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea stabilita prin proiect si variaza conform preverilor STAS 6400, intre 15 si 30 cm.

2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea « Beneficiarului », verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, « Beneficiarul » va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL II

MATERIALE

Art.3. Agregate naturale

3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula maxima de 63 mm.

3.2. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

3.3. In conformitate cu preverile SR 662, pct. 2.3.4.2. balastul si balastul amestec optimal, pentru a fi folosite in stratul de fundatie, trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative aratate in tabelul 1.

Tabel 1.

| Caracteristici | Conditii de admisibilitate |  |  | Metode de verificare conform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amestec optim | Fundatii rutiere | Completarea sistemului rutier la inghet-dezghet (strat de forma) |  |
| Sort | 0-63 | 0-63 | 0-63 | - |
| Continut de fractiuni |  |  |  | STAS 1913/5 |
| Sub 0,02 mm | max 3 | max 3 | max 3 | STAS 4606 |
| Sub 0,2 mm | 4-10 | 3-18 | 3-33 |  |
| 0-1 mm | 12-22 | 4-38 | 4-53 |  |
| 0-4 mm | 26-38 | 16-57 | 16-72 |  |
| 0-8 mm | 35-50 | 25-70 | 25-80 |  |
| 0-16 mm | 48-65 | 37-82 | 37-86 |  |
| 0-25 mm | 60-75 | 50-90 | 50-90 |  |
| 0-50 mm | 85-92 | 80-98 | 80-98 |  |
| 0-63 mm | 100 | 100 | 100 |  |
| Granulozitate | Conform figurii |  |  |  |
| Coeficient de neuniformitate (Un) minim | - | 15 | 15 | STAS 730 |
| Echivalent de nisip (EN) minim | 30 | 30 | 30 |  |
| Uzura cu masina tip Los Angeles (LA)% maxim | 30 | 50 | 50 |  |

3.4. Balastul amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63, fie direct din balast, daca indeplineste conditiile din tabelul 1.

3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amestec optimal sunt aratate in tabelul 2.

Tabel 2.

| Domeniu de granulozitate | Limita | Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dim de ... in mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.02 | 0.2 | 1 | 4 | 8 | 25 | 63 |
| 0-63 | Inferioara Superioara | 0 3 | 4 10 | 12 22 | 28 38 | 35 50 | 60 75 | 100 100 |

3.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.

3.7. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal astfel :

- Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor ;

- Intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

3.8. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.

3.9. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

3.10. In cazul in care la verificarea calitatii balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

Art.4. Apa

Apa necesara compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

Art.5. Controlul calitatii balastului sau a balastului amestec optimal inainte de realizarea stratului de fundatie

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor, prin laboratorul sau, in conformitatea cu prevederile cuprinse in tabelul 3.

Tabel 3.

|  | Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifica | Frecventa minima |  | Metoda de determinare conform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | La aprovizionare | La locul de punere in opera |  |
| 1 | Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
| 2 | Determinarea granulometrica. Echivalentul de nisip. Neomogenitatea balastului | O proba la fiecare lot aprovizonat, de 500 tone, pentru fiecare sursa (daca este cazul pentru fiecare sort) | - | STAS 4606 |
|  |  |  |  | STAS 730 |
| 3 | Umiditate | - | O proba pe schimb (si sort) inainte de inceperea lucrarilor si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteorologice | STAS 4606 |
| 4 | Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles (LA) | O proba la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursa (sort) la fiecare 5000 tone | - | STAS 730 |

CAPITOLUL III

STABILIREA CARACTERISTICILOR

DE COMPACTARE

Art.6. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste :

du max.P.M. = greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm3

Wopt P.M. = umiditatea optima de compactare, exprimata in %.

Art.7. Caracteristicile efective de compactare

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume :

du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cm3

W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare gc.

gc.=d.u.e.f.du max. PM×100

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art.13.

CAPITOLUL IV

PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

Art.8. Masuri preliminare

8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece dupa receptionarea lucrarilor de terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului sau balastului amestec optimal.

8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii : drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor desupra terenului.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

Art.9. Experimentarea punerii in opera a balastului sau a balastului amestec optimal.

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3,40 m (dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspandire, pentrur realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului e compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume :

- Grosimea maxima a stratului de balast pus in opera ;

- Conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare – Q/S

Q = volumul de balast pus in opera, in unitatea de timp, exprimat in mc ;

S = suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimat in m2.

In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.

Art.10. Punerea in opera a balastului sau a balastului amestec optimal

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevazuta in proiect si de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care raman dupa compactare, se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

Art.11. Controlul calitatii compactarii balastului sau a balastului amestec optimal

11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul 4.

Tabel 4.

| Nr.Crt. | Determinarea, procedeul de verificare sau caracteristica, care se verifica | Frecvente minime la locul de punere in opera | Metode de verificare conform |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incercare Proctor modificata | - | STAS 1913/13 |
| 2 | Determinarea umiditatii de compactare si corelatia umiditatii | Zilnic, dar cel putin un test la fiecare 250 m de banda de circulatie | STAS 4606 |
| 3 | Determinarea grosimii stratului compactat | Minim 3 probe la o suprafata de 2.000mp de strat | - |
| 4 | Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S | Zilnic | - |
| 5 | Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice in stare uscata | Zilnic in minim 3 puncte pentru suprafete<2.000mp si minim 5 puncte pentru suprafete>2.000 mp de strat | STAS 1913/15 STAS 12288 |
| 6 | Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie | In cate doua puncte situate in profiluri transversale la distante de 10 m unul de altul pentru fiecare banda cu latime de 7,5 m | Normativ CD 31 |

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat :

- compozitia granulometrica a balastului utilizat ;

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, densitate maxima uscata) ;

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

CAPITOLUL V

CONDITII TEHNICE, REGULI

SI METODE DE VERIFICARE

Art.12. Elemente geometrice

12.1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea prevazuta in proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ± 20mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta in proiect.

Abaterea limita la latime va fi de ±5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintii sub care se executa, prevazuta in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu ±0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de ±10 mm.

Art.13. Conditii de compactare

Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13 :

- pentru drumurile din clasele tehnice I,II si III :

  - 100%,	in cel putin 95% din punctele de masurare ;

  - 98%,		in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si in toate punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica II si III ;

- pentru drumurile din clasele tehnice IV si V :

- 98%, 		in cel putin 93% din punctele de masurare ;

- 95%,		in toate punctele de masurare.

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca valorile deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31).

Tabel 5.

| Grosimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal h(cm) | Valorile deflexiunii admisibile |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratul superior al terasamentelor alcatuit din: |  |  |  |
|  | Strat de forma | Pamanturi de tipul (conform STAS 1243) |  |  |
|  | Conform STAS 12.253 | Nisip prafos, nisip argilos (P3) | Praf nisipos, praf argilos – nisipos, praf argilos (P4) | Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa nisipoasa(P5) |
| 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 185 163 144 129 118 109 101 95 89 | 323 284 252 226 206 190 176 165 156 | 371 327 290 261 238 219 204 190 179 | 411 366 325 292 266 245 227 213 201 |

Nota : Balastul din stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate din SR 662 si STAS 6400.

Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului CD31.

Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate in scopul calitatii executiei lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) si a valorii coeficientului de variatie (CV).

Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca, la nivelul superior al stratului de fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35%.

Art.14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel :

- In profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de ±2,0 cm ;

- In profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari de ±1,0 cm.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.

# CAPITOLUL  VI

# RECEPTIA LUCRARILOR

Art.15. Receptia pe faza determinanta

Receptia pe faza determinanta stabilita in proiect se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volumul 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile art.5, 11, 12, 13 si 14.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitatile impuse de proiect si de caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie « Proces verbal » in registrul de lucrari ascunse.

Art. 16. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor)

Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari de drum, conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Art. 17. Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.

A N E X A

DOCUMENTE DE REFERINTA

## ACTE NORMATIVE

| Ordin comun MT/MI nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08.2000 | Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. |
| --- | --- |
| NGPM/1996 | Norme generale de protectia muncii. |
| NSPM nr. 79/1998 | Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. |
| Ordin MI nr. 775/1998 | Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. |
| Ordin AND nr. 116/1999 | Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. |

## REGLEMENTARI TEHNICE

| 20.CD 31 | Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide |
| --- | --- |

## STANDARDE

| SR 662 | Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate. |
| --- | --- |
| STAS 730 | Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare. |
| STAS 1913/1 | Teren de fundare. Determinarea umiditatii. |
| STAS 1913/5 | Teren de fundare. Determinarea granulozitatii. |
| STAS 1913/13 | Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor |
| STAS 1913/15 | Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren. |
| STAS 4606 | Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare. |
| STAS 6400 | Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate. |
| STAS 12288 | Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul de con si nisip |